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Технический паспорт
Теплопроводный полиуретановый клей
SP265
)

∎ Описание продукта
SP265 — это не содержащий растворителей, экологически чистый двухкомпонентный теплопроводный полиуретановый клей, обладающий умеренной адгезией, способностью к удалению и стойкостью к старению.
[bookmark: ∎Typical_Applications]∎ Типичные области применения
1. Теплопроводное соединение между элементами аккумуляторной батареи для накопления энергии.
2. Теплопроводное соединение между модулем аккумуляторной батареи и упаковочной коробкой, а также между аккумуляторным элементом и упаковочной коробкой.
∎ Основные особенности
1. Теплопроводность 2,0 Вт/кв.м, без силиконовой жидкости.
2. Удаляемый, средней прочности.
3. Продукт обладает хорошей тиксотропией, износостойкостью, не капает, прост в изготовлении.
∎ Таблица технических данных

	Технические характеристики компонента А (смола)

	Позиции
	Стандарт
	Технические характеристики
	Типовое значение

	Цвет
	Визуальный контроль
	Синий
	Синий

	Вязкость (МПа.с) (по Брукфилду, 7 при 10 об/мин)
	
GB/T 2794
	
80 000-120 000
	
105 000

	Плотность (г/см3)
	GB/T 13354
	2,0 ± 0,1
	2,1



	Технические характеристики компонента B (отвердитель)

	Позиции
	Стандарт
	Технические характеристики
	Типовое значение

	Цвет
	Визуальный контроль
	Желтый
	Желтый

	Вязкость (МПа.с) (по Брукфилду, 7 при 10 об/мин)
	
GB/T 2794
	
150 000-250 000
	
200 000

	Плотность (г/см3)
	GB/T 13354
	2,0 ± 0,1
	2,1



	Технические характеристики после смешивания

	Позиции
	Стандарт
	Технические характеристики
	Типовое значение

	Соотношение компонентов для смешивания
	Объемное соотношение
	A:B=1:1
	/

	Цвет
	Визуальный контроль
	Зеленый
	Зеленый

	Вязкость (МПа.с) (по Брукфилду, 7 при 10 об/мин)
	
GB/T 2794
	
150 000-200 000
	
180 000

	Плотность (г/см3)
	GB/T 13354
	2,0 ± 0,1
	2,1

	
Срок годности после смешивания (мин)
	
/
	40-60
(регулируется)
	
40



	Спецификация после отверждения

	Позиции
	Стандарт
	Технические характеристики
	Типовое значение

	Предел прочности на растяжение (МПа)
	GB/T 528
	≤ 1,5
	0,8

	Относительное удлинение (%)
	GB/T 528
	≥ 10
	15

	Прочность на сдвиг (МПа) 3003 алюминий -3003 алюминий
	
GB/T 7124
	
≤ 1,0
	
0,6

	Твердость (по Шору A)
	GB/T 531
	80 ± 5
	80

	Теплопроводность (Вт/м.к)
	
АОИМ D 5470
	
2,0 ± 0,1
	
2,05

	Объемное удельное сопротивление (Ом⋅см)
	АОИМ D 257
	≥ 1012
	2×1012

	Огнестойкий (UL-94)
	ANSI/UL-94
	V-0
	V-0

	Рабочая температура (℃)
	/
	-40 ~ +80
	/

	Примечание. Все вышеуказанные типичные значения были выявлены при температуре 25 ℃.


∎ Области применения
· Предварительная обработка
Адгезионные поверхности должны быть чистыми, сухими, без масла и смазки.
· Область применения
1. Двойной тюбик (2 шт.) объемом 300 мл, содержащая статический миксер. Первые 8-10 см слоя клея следует отбраковать, поскольку они, возможно, были неправильно перемешаны.
2. Упаковка в ведра емкостью 5 галлонов совместима с оборудованием для автоматического склеивания. Для приобретения системы автоматической подачи клея, обратиться в компанию SEPNA за технической поддержкой и решениями.

∎ Упаковка
Двойной тюбик: 400 мл/тюбик; 12 тюбиков/коробка. Ведро: 5 галлонов/ведро.
Бочка: 55 галлонов/бочка.
∎ Срок годности
Срок годности: 6 месяцев в закрытой упаковке в прохладном и сухом месте для хранения при температуре от +8 до + 28 ℃.
∎ Меры предосторожности
1.  Неиспользованные продукты следует герметично закрывать во избежание впитывания влаги.
2.  Хранить в недоступном для детей месте.
3. Рекомендуется использовать в хорошо проветриваемом месте.
4.  При попадании в глаза и на кожу сначала промыть большим количеством воды и при необходимости немедленно обратиться к врачу.
5.  Информацию о безопасности продукта см. в ПБВ (Паспорт безопасности вещества).
∎ Специальные инструкции
Данные, приведенные в техническом паспорте, были получены в лабораторных условиях. Из-за различий в условиях использования пользователь несет ответственность за испытание и валидацию данного продукта в соответствии со своими собственными условиями использования. Компания SEPNA не гарантирует возникновения вопросов в процессе продажи продукции Sepna technology (Сепна Текнолоджи) и использования при определенных условиях. Мы не несем ответственности за прямые, косвенные или случайные убытки, возникающие в результате проблем с научно-технической продукцией. Если в процессе использования возникнут какие-либо проблемы, обратитесь в наш отдел технического обслуживания для предоставления всех услуг.
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