∎ Описание продукта

SP265 — это не содержащий растворителей, экологически чистый двухкомпонентный теплопроводный полиуретановый клей, обладающий умеренной адгезией, способностью к удалению и стойкостью к старению.

∎ Типичные области применения

- Теплопроводное соединение между элементами аккумуляторной батареи для накопления энергии.

- Теплопроводное соединение между модулем аккумуляторной батареи и упаковочной коробкой, а также между аккумуляторным элементом и упаковочной коробкой.

∎ Основные особенности

- Теплопроводность 2,0 Вт/кв.м, без силиконовой жидкости.

- Удаляемый, средней прочности.

- Продукт обладает хорошей тиксотропией, износостойкостью, не капает, прост в изготовлении.

∎ Таблица технических данных

| Технические характеристики компонента А (смола) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Позиции | Стандарт | Технические характеристики | Типовое значение |
| Цвет | Визуальный контроль | Синий | Синий |
| Вязкость (МПа.с) (по Брукфилду, 7 при 10 об/мин) | GB/T 2794 | 80 000-120 000 | 105 000 |
| Плотность (г/см3) | GB/T 13354 | 2,0 ± 0,1 | 2,1 |

| Технические характеристики компонента B (отвердитель) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Позиции | Стандарт | Технические характеристики | Типовое значение |
| Цвет | Визуальный контроль | Желтый | Желтый |
| Вязкость (МПа.с) (по Брукфилду, 7 при 10 об/мин) | GB/T 2794 | 150 000-250 000 | 200 000 |
| Плотность (г/см3) | GB/T 13354 | 2,0 ± 0,1 | 2,1 |

| Технические характеристики после смешивания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Позиции | Стандарт | Технические характеристики | Типовое значение |
| Соотношение компонентов для смешивания | Объемное соотношение | A:B=1:1 | / |
| Цвет | Визуальный контроль | Зеленый | Зеленый |
| Вязкость (МПа.с) (по Брукфилду, 7 при 10 об/мин) | GB/T 2794 | 150 000-200 000 | 180 000 |
| Плотность (г/см3) | GB/T 13354 | 2,0 ± 0,1 | 2,1 |
| Срок годности после смешивания (мин) | / | 40-60 (регулируется) | 40 |

| Спецификация после отверждения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Позиции | Стандарт | Технические характеристики | Типовое значение |
| Предел прочности на растяжение (МПа) | GB/T 528 | ≤ 1,5 | 0,8 |
| Относительное удлинение (%) | GB/T 528 | ≥ 10 | 15 |
| Прочность на сдвиг (МПа) 3003 алюминий -3003 алюминий | GB/T 7124 | ≤ 1,0 | 0,6 |
| Твердость (по Шору A) | GB/T 531 | 80 ± 5 | 80 |
| Теплопроводность (Вт/м.к) | АОИМ D 5470 | 2,0 ± 0,1 | 2,05 |
| Объемное удельное сопротивление (Ом⋅см) | АОИМ D 257 | ≥ 1012 | 2×1012 |
| Огнестойкий (UL-94) | ANSI/UL-94 | V-0 | V-0 |
| Рабочая температура (℃) | / | -40 ~ +80 | / |
| Примечание. Все вышеуказанные типичные значения были выявлены при температуре 25 ℃. |  |  |  |

∎ Области применения

- Предварительная обработка

Адгезионные поверхности должны быть чистыми, сухими, без масла и смазки.

- Область применения

  - Двойной тюбик (2 шт.) объемом 300 мл, содержащая статический миксер. Первые 8-10 см слоя клея следует отбраковать, поскольку они, возможно, были неправильно перемешаны.

  - Упаковка в ведра емкостью 5 галлонов совместима с оборудованием для автоматического склеивания. Для приобретения системы автоматической подачи клея, обратиться в компанию SEPNA за технической поддержкой и решениями.

∎ Упаковка

Двойной тюбик: 400 мл/тюбик; 12 тюбиков/коробка. Ведро: 5 галлонов/ведро.

Бочка: 55 галлонов/бочка.

∎ Срок годности

Срок годности: 6 месяцев в закрытой упаковке в прохладном и сухом месте для хранения при температуре от +8 до + 28 ℃.

∎ Меры предосторожности

- Неиспользованные продукты следует герметично закрывать во избежание впитывания влаги.

- Хранить в недоступном для детей месте.

3. Рекомендуется использовать в хорошо проветриваемом месте.

- При попадании в глаза и на кожу сначала промыть большим количеством воды и при необходимости немедленно обратиться к врачу.

- Информацию о безопасности продукта см. в ПБВ (Паспорт безопасности вещества).

∎ Специальные инструкции

Данные, приведенные в техническом паспорте, были получены в лабораторных условиях. Из-за различий в условиях использования пользователь несет ответственность за испытание и валидацию данного продукта в соответствии со своими собственными условиями использования. Компания SEPNA не гарантирует возникновения вопросов в процессе продажи продукции Sepna technology (Сепна Текнолоджи) и использования при определенных условиях. Мы не несем ответственности за прямые, косвенные или случайные убытки, возникающие в результате проблем с научно-технической продукцией. Если в процессе использования возникнут какие-либо проблемы, обратитесь в наш отдел технического обслуживания для предоставления всех услуг.