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Склеивание без запаха, здоровый образ жизни





[bookmark: Fast_Curing_Polyurethane_Automobile_Adhe]Быстросохнущий полиуретановый автомобильный клей
[bookmark: SP860]SP860
∎ Описание продукта
[bookmark: SP860_is_one_component_3_hours_fast_curi]SP860 – это однокомпонентный полиуретановый клей для автомобильных стекол быстрого отверждения (3 часа), в основном используемый для ремонта и замены лобового и боковых стекол.
[bookmark: ∎Key_Features]∎ Основные особенности
1. Высокая скорость отверждения, без грунтовки, 2-3 часа и можно ехать
2. Высокая прочность и эластичность, хорошая адгезия и сцепление, что делает склеивание и герметизацию эластичными и долговечными
3. Однокомпонентный клей с потрясающей тиксотропией, его удобно наносить
4. Не содержит растворителей, коррозии или загрязнения основного материала и окружающей среды
5. Отличная влагоустойчивость, стойкость к атмосферным воздействиям и старению
6. Отличные износостойкие свойства
7. Поддается покраске и полировке
8. Отсутствие провисания или текучести в пределах 30 мм в перпендикулярном направлении
[bookmark: ∎Typical_Applications]∎ Типичные области применения
Подходит для склеивания лобового стекла, боковых и задних стекол. Используется специально для ремонта и замены лобового и боковых стекол легковых автомобилей, транспортных средств, спецтехники и т.д.
∎ Таблица технических данных

	СВОЙСТВО
	СТАНДАРТ
	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕ-НИЯ
	ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ SP860

	Основное сырье
	-----
	-----
	Полиуретан

	Цвет
	Визуальный контроль
	Визуальный контроль
	Черный

	Внешний вид
	Визуальный контроль
	Визуальный контроль
	Однородная паста, без частиц, без пузырьков

	Провисание
	GB/T 13477-2002
	мм
	0

	Время отверждения до отлипа
	GB/T 13477-2002
	мин.
	20~40

	Скорость отверждения
	HG/T 4363-2012
	мм/ 24 ч
	≥3,5

	Содержание твердых частиц
	GB/T 2793-1995
	%
	≥97

	Твердость
	GB/T 531-2008
	По Шору А
	50-60

	Прочность на разрыв
	GB/T 528-2009
	МПа
	≥6

	Относительное удлинение
	GB/T 528-2009
	%
	≥350

	Прочность на разрыв
	GB/T 529-2009
	Н/мм
	≥10

	Прочность на разрыв
	GB/T 7124-2008
	МПа
	≥3,0

	Область применения
	GB/T 20028-2005
	°C
	-40~+90




Примечание:	Приведенные выше данные являются данными испытаний при температуре 23 ± 2 ℃ и относительной влажности 50 ± 5%. Испытательное значение времени высыхания поверхности будет варьироваться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.



∎ Указания по применению
Инструмент: Ручной или пневматический плунжерный пистолет для герметика
· Очистка: Очистите и высушите все поверхности, удалив посторонние вещества и загрязняющие вещества, такие как масляная пыль, жир, иней, вода, грязь, старые герметики и любое защитное покрытие.
· Для баллона
1. Отрежьте насадку под нужным углом и с учетом размера капли
2. Проткните мембрану в верхней части баллона и навинтите насадку
3. Поместите баллон в пистолет-аппликатор и нажимайте на спусковой крючок с одинаковой силой
· Для шприца
1. Отрежьте кончик шприца и поместите в барабан пистолета
2. Привинтите торцевую крышку и насадку к барабану пистолета
3. Используя спусковой крючок, выдавливайте герметик с одинаковой силой
· Внимание!
1. Вязкость герметика будет увеличиваться при температуре ниже 5°C, таким образом, скорость выдавливания станет ниже, что повлияет на использование продукта. В этом случае нагрейте герметик, поместив его в среду при температуре 30~40°C примерно на 1 час, максимум на 3 часа, затем приступайте к использованию.
2. Использовать подходящую защитную одежду, перчатки и защиту для глаз/лица. При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды с мылом. При несчастном случае или плохом самочувствии немедленно обратиться за медицинской помощью.
∎ Упаковка и хранение
310 мл баллон, 400 мл/600 мл шприц, 20 шт./коробка, 2 коробки/упаковка. 
Баллон и шприц хранятся 9 месяцев.

При хранении при температуре не выше 5~25°C, относительной влажности воздуха≤50% в оригинальных закрытых контейнерах срок годности продукта составляет 9 месяцев с даты изготовления. Перед употреблением проверьте образцы продуктов, срок годности которых превышает установленный срок годности.
∎ Данные по технике безопасности при эксплуатации
ПБВ сюда не входит. Внимательно прочитайте технический паспорт, паспорт безопасности вещества (ПБВ) и этикетку перед началом эксплуатации. Вы можете получить ПБВ у компании SEPNA или других дистрибьюторов или отправить по почте в сервисный центр sepna@sepna.cc, или по телефону +86-400-882-1323.
∎ Гарантия и ответственность
Все свойства продукта и детали применения, основанные на информации, считаются надежными и точными. Но вам все равно необходимо проверить его свойства и безопасность перед применением. Информация, которую мы предоставляем, неприменима при некоторых обстоятельствах. Компания SEPNA не гарантирует никаких других применений, выходящих за рамки спецификации, до тех пор, пока SEPNA не предоставит специальную письменную гарантию. SEPNA несет ответственность за замену или возврат денег только в том случае, если данный продукт неисправен в течение указанного выше гарантийного срока. SEPNA дает понять, что не несет ответственности за какие-либо несчастные случаи.
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