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SP297 LV
Технический паспорт
)

[bookmark: Thermally_conductive_polyurethane_pottin]Теплопроводный полиуретановый заливочный компаунд SP297 LV
∎Описание продукта
[bookmark: SP297_LV_is_a_solvent-free,_high-perform]SP297 LV — это высокоэффективный двухкомпонентный полиуретановый заливочный компаунд, не содержащий растворителей. Полимерная часть (компонент А) содержит гидроксильные группы, отвердитель (компонент В) основан на изоцианате. A и B смешиваются и отверждаются с образованием эластомера, объем существенно не изменяется.
[bookmark: It_can_be_cured_between_15-65_degrees_wi]Продукт может отверждаться при температуре 15-65 градусов без образования пузырьков, обладает высоким объемным сопротивлением, классом огнестойкости UL94 V-0 и другими характеристиками.
∎Типичные области применения
1. Герметизация литья, хорошее сцепление металла и пластика.
2. Герметизация средств связи, трансформаторов, электрического и электронного оборудования.
3. Подходит для заливки в зарядные станции.
∎Таблица технических данных

	СВОЙСТВО
	СТАНДАРТ
	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
	ЗНАЧЕНИЕ SP297LV

	Компонент
	-
	--
	Компонент А
	Компонент В

	Внешний вид
	Визуальный контроль
	
	Черная жидкость
	Темно-коричневая жидкость

	Вязкость
	GB/T 10247-2008
	МПа.с
	4000±1000
	200±50

	Плотность
	GB/T 13354-92
	г/см^3
	1,5±0,05
	1,2±0,05

	Подробные сведения после смешивания

	
Соотношение смеси
	
-
	
Массовое соотношение
	
A:B=100:16

	
Вязкость после смешивания
	
GB/T 10247-2008
	
МПа.с
	
1000±300

	Содержание твердых частиц
	GB-T 2793-1995
	%
	＞ 99

	Время работы после смешивания
	GB/T 10247-2008
	мин.
	< 60

	Время отверждения до отлипа
	
	Минимум 25 ℃/50 %
	50±10

	Время отверждения
	GB/T 10247-2008
	Минимум 25 ℃/50 %
	< 90

	Скорость отверждения
	GB/T 10247-2008
	100 г (пластиковый колпачок)
	100 г/65 ℃ — 30 мин

	Твердость
	GB/T 531.1-2008
	по Шору А
	65±5

	Прочность на растяжение
	GB/T 528-2009
	МПа
	≥ 3

	Класс огнестойкости
	ANSI/UL-94-198
	UL94
	V-0

	
Теплопроводность
	
GB/T 10297-1998
	
Вт/м·К
	
0,64

	
Относительное удлинение при разрыве
	
GB/T 528-2009 >
	
%
	
≥ 150

	
Значение показателя стойкости к пробою (ПСП)
	
GB/T 4207-2012
	
-
	
≥ 600

	Электрическая прочность изоляции
	GB/T 1693-2007
	кВ/мм
	> 20

	
Диэлектрическая константа
	
GB/T 1693-2007
	
-
	
4,64

	Диэлектрические потери
	GB/T 1693-2007
	100 кГц
	0,1

	Объемное удельное сопротивление
	GB/T 1692-92
	Ом·см
	3,7 ×1015

	
	
	
	24 ч/23 ℃	0,12 %

	Влагопоглощение
	GB/T 8810-2005
	24 ч, 25 ℃, %
	10 сут./23 ℃	0,21 %

	
	
	
	0,5 ч/100℃ 0,09 %

	Область применения
	GB/T 8810-2005
	℃
	-50-150 ℃



Примечание. Все приведенные выше данные являются данными в стандартном состоянии.

∎Указания по применению
· Перед использованием
обязательно ознакомьтесь с паспортом безопасности химического вещества, чтобы усвоить соответствующие профилактические меры и рекомендации по технике безопасности. Кроме того, в отношении химических продуктов, которые не подлежат обязательной маркировке, всегда следует соблюдать соответствующие меры предосторожности. Также ознакомьтесь с местными инструкциями по технике безопасности и обратитесь в компанию SEPNA за получением аналитической поддержки.

· Предварительная обработка основания
Поверхность основания должна быть чистой, сухой и обезжиренной от пыли, жира или других загрязняющих веществ. Использование подходящей грунтовки может улучшить адгезию/ долговременную стабильность склеивания металлической поверхности. Адгезию поверхности пластиковых материалов можно улучшить шлифованием или пескоструйной обработкой, это помогает удалить разделитель с поверхности основания.

· Конструкция
КОМПОНЕНТ А следует тщательно и медленно перемешать перед использованием, чтобы предотвратить оседание наполнителя после длительного хранения.
 Для полного смешивания КОМПОНЕНТОВ А и В можно использовать смесительное устройство или механическое оборудование, состоящее из двух частей, при этом необходимо исключить попадание воздуха в смесь. Смесь можно использовать только в течение ограниченного времени (рабочего времени). По истечении этого времени смесь становится гелеобразной и непригодной для использования. Время работы определяется качеством и температурой смеси. С увеличением массы и температуры время работы уменьшается. Низкая температура может продлить время работы.
· Отверждение
Смесь может отверждаться при температуре 15-65 ℃. Время отверждения значительно сокращается с повышением температуры, и добавление катализатора (ускорителя) также может ускорить отверждение (например, время работы, время открытой выдержки клея).
· Чистящие средства можно использовать для удаления влажного клея, неотвержденных материалов (чистящее оборудование для нанесения, загрязнения подложки и т. д.), а отвержденные клеи можно удалить только механическим способом.
∎Упаковка и хранение
· КОМПОНЕНТ А:
Рекомендуемая температура хранения: 15-30 ℃; срок годности (неоткрытая оригинальная упаковка): 12 месяцев. КОМПОНЕНТ В:
Рекомендуемая температура хранения: 15-30 ℃.
Срок годности (неоткрытая оригинальная упаковка): 9 месяцев.
· Характеристики упаковки
Компонент А: 25 кг
Компонент В: 6 кг
Продукция упакована в железные бочки, цвет и масса указаны в сертификате соответствия.
· Транспортировка: защита от влаги, дождя, солнца, высоких температур, хранить вдали от источников тепла, обращаться осторожно, не сдавливать и не сталкивать.
∎Внимание
Закупоривать и хранить в недоступном для детей месте; Избегать контакта с глазами и кожей до отверждения. При случайном попадании на кожу сначала протереть ее мыльной водой или спиртом, а затем смыть чистой водой. При попадании в глаза сначала промыть их большим количеством воды и при необходимости немедленно обратиться к врачу.

∎Данные по технике безопасности при эксплуатации
ПБВ сюда не входит. Внимательно прочитайте технический паспорт, паспорт безопасности вещества (ПБВ) и этикетку перед началом эксплуатации. Вы можете получить ПБВ у компании SEPNA или других дистрибьюторов или отправить по почте в сервисный центр sepna@sepna.cc, или по телефону +86-400-882-1323.


∎Гарантия и ответственность
Все свойства продукта и детали применения, основанные на информации, считаются надежными и точными. Но вам все равно необходимо проверить его свойства и безопасность перед применением. Информация, которую мы предоставляем, неприменима при некоторых обстоятельствах. Компания SEPNA не гарантирует никаких других применений, выходящих за рамки спецификации, до тех пор, пока SEPNA не предоставит специальную письменную гарантию. Компания SEPNA несет ответственность за замену или возврат денег только в том случае, если данный продукт утратил свои свойства в течение указанного выше гарантийного срока. Компания SEPNA дает понять, что не несет ответственности за какие-либо несчастные случаи.
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