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Технический паспорт
Теплопроводный полиуретановый структурный клей
SP284
)

∎ Описание продукта
SP284 — это не содержащий растворителей, экологически чистый, высокопрочный двухкомпонентный теплопроводный полиуретановый теплопроводный структурный клей, обладающий отличной адгезией и стойкостью к старению.
[bookmark: ∎Typical_Applications]∎ Типичные области применения
1. Теплопроводное соединение конструкции модуля нового электрического транспортного средства.
2. Теплопроводное соединение в электронной промышленности.
3. Теплопроводное склеивание различных подложек в промышленности, железнодорожном транспорте и других областях.
∎ Основные особенности
1. Теплопроводность 1,2 Вт/кв.м, низкое тепловое сопротивление и высокая эффективность теплопроводности.
2. Высокая прочность и высокая ударная прочность.
3. Обладает умеренной вязкостью и небольшим износом клеевого оборудования и может наноситься с помощью дозатора клея или клеевого пистолета.
∎ Таблица технических данных

	Технические характеристики компонента А (смола)

	Позиции
	Стандарт
	Технические характеристики
	Типовое значение

	Цвет
	Визуальный контроль
	Синий
	Синий

	Вязкость (МПа.с) (по Брукфилду, 7 при 10 об/мин)
	
GB/T 2794
	
60 000-140 000
	
94 800

	Плотность (г/см3)
	GB/T 13354
	1,55 ± 0,1
	1,60



	Технические характеристики компонента B (отвердитель)

	Позиции
	Стандарт
	Технические характеристики
	Типовое значение

	Цвет
	Визуальный контроль
	Желтый
	Желтый

	Вязкость (МПа.с) (по Брукфилду, 7 при 10 об/мин)
	
GB/T 2794
	
100 000-200 000
	
173 200

	Плотность (г/см3)
	GB/T 13354
	1,90 ± 0,1
	1,90



	Технические характеристики после смешивания

	Позиции
	Стандарт
	Технические характеристики
	Типовое значение

	Соотношение компонентов для смешивания
	Объемное соотношение
	A:B=1:1
	/

	Цвет
	Визуальный контроль
	Зеленый
	Зеленый

	Вязкость (МПа.с) (по Брукфилду, 7 при 10 об/мин)
	
GB/T 2794
	
80 000-170 000
	
145 000

	Плотность (г/см3)
	GB/T 13354
	1,75 ± 0,1
	1,75

	
Срок годности после смешивания (мин)
	
/
	30-40
(регулируется)
	
30



	Спецификация после отверждения

	Позиции
	Стандарт
	Технические характеристики
	Типовое значение

	Предел прочности на растяжение (МПа)
	GB/T 528
	≥ 8
	9,0

	Относительное удлинение (%)
	GB/T 528
	≥ 15
	20

	Прочность при сдвиге (МПа)
	3003 алюминий — 3003 алюминий
	
GB/T 7124
	≥ 8
	9,5

	
	3003 алюминий — ПЭТ пленка
	
	≥ 1,5
	2,2

	Твердость (по Шору D)
	GB/T 531
	65 ± 5
	65

	Теплопроводность (Вт/м.к)
	
АОИМ D 5470
	
1,2 ± 0,1
	
1,25

	Объемное удельное сопротивление (Ом⋅см)
	АОИМ D 257
	≥ 1014
	2×1015

	Огнестойкий (UL-94)
	ANSI/UL-94
	V-0
	V-0

	Рабочая температура (℃)
	/
	-40 ~ +80
	/

	Примечание. Все вышеуказанные типичные значения были выявлены при температуре 25 ℃.


∎ Области применения
· Предварительная обработка
Адгезионные поверхности должны быть чистыми, сухими, без масла и смазки.
· Область применения
1. Двойной тюбик (2 шт.) объемом 300 мл, содержащая статический миксер. Первые 8-10 см слоя клея следует отбраковать, поскольку они, возможно, были неправильно перемешаны.
2. Упаковка в ведра емкостью 5 галлонов совместима с оборудованием для автоматического склеивания. Для приобретения системы автоматической подачи клея, обратиться в компанию SEPNA за технической поддержкой и решениями.
∎ Упаковка
Двойной тюбик: 400 мл/тюбик; 12 тюбиков/коробка Ведро: 5 галлонов/ведро
Бочка: 55 галлонов/бочка.
∎ Срок годности
Срок годности: 6 месяцев в закрытой упаковке в прохладном и сухом месте для хранения при температуре от +8 до + 28 ℃.
∎ Меры предосторожности
1.  Неиспользованные продукты следует герметично закрывать во избежание впитывания влаги.
2.  Хранить в недоступном для детей месте.
3. Рекомендуется использовать в хорошо проветриваемом месте.
4.  При попадании в глаза и на кожу сначала промыть большим количеством воды и при необходимости немедленно обратиться к врачу.
5.  Информацию о безопасности продукта см. в ПБВ (Паспорт безопасности вещества).
∎ Специальные инструкции
Данные, приведенные в техническом паспорте, были получены в лабораторных условиях. Из-за различий в условиях использования пользователь несет ответственность за испытание и валидацию данного продукта в соответствии со своими собственными условиями использования. Компания SEPNA не гарантирует возникновения вопросов в процессе продажи продукции Sepna technology (Сепна Текнолоджи) и использования при определенных условиях. Мы не несем ответственности за прямые, косвенные или случайные убытки, возникающие в результате проблем с научно-технической продукцией. Если в процессе использования возникнут какие-либо проблемы, обратитесь в наш отдел технического обслуживания для предоставления всех услуг.
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