
∎ Описание продукта
MS139 — это прозрачный герметик, который отверждается под воздействием влаги. После отверждения прозрачен и не имеет затенения, обладает хорошей эластичностью и прочной адгезией. Его можно использовать для герметизации швов из стекла, керамики, нержавеющей стали, алюминиевых сплавов и других материалов. Продукт широко используется для внутренней и наружной герметизации.
[bookmark: ∎Typical_Applications]∎ Типичные области применения
1. Герметизация шкафов, дверей и окон при внутренней отделке.
2. Склеивание и герметизация коробок для наружной рекламы, витрин и осветительных приборов.
3. Склеивание и герметизация мебели, изделий ручной работы и т. д.
∎ Основные особенности
1. Высокая прозрачность и отсутствие затенения.
2. Отсутствие утечки силиконовой жидкости, толуола и формальдегида.
3. Хорошая формовка и отсутствие усадки.
4. Хорошая эластичность и прочное сцепление с большинством материалов.
∎ Таблица технических данных

	Компонент
	Стандарт
	Технические характеристики
	Типовое значение

	
Внешний вид
	
Визуальный контроль
	Однородная паста
	Прозрачная однородная паста

	Плотность (г/см3)
	GB/T 13477
	1,0 ± 0,1
	1,05

	Провисание (мм)
	GB/T 13477
	< 1
	0

	Время отверждения до отлипа (мин)
	GB/T 13477
	10 ~ 20
	15

	Скорость отверждения (мм/сут)
	HG/T 4363
	≥3,0
	3,3

	Твердость (по шору А)
	GB/T 531
	30 ± 5
	32

	Предел прочности на растяжение (МПа)
	GB/T 528
	≥ 1,5
	1,8

	Удлинение при разрыве (%)
	GB/T 528
	≥ 300
	350

	Рабочая температура (℃)
	/
	-45 ~ +850
	/

	Примечание. Все вышеуказанные типичные значения были выявлены при температуре 23 ± 2 ℃ и относительной влажности 50 ± 5%.


∎ Области применения
· Предварительная обработка
Адгезионные поверхности должны быть чистыми, сухими, без масла и смазки.
 (
Технический паспорт
Прозрачный микросферический полимерный герметик
MS139
)[image: ]

 (
ВЕРСИЯ 1.02 / ноябрь 2023
) (
SEPNA CHEMICALS (СЕПНА КЕМИКАЛЗ)
) (
WWW.SEPNA.CC
)

· Область применения
1. Температура и влажность оказывают большое влияние на время отлипа и скорость отверждения. Рекомендуемая температура нанесения — от +5 до 35 ℃, относительная влажность — от 50 до 70 %.
2. Следы герметика можно отшлифовать и соскоблить скребком или полоской жесткого пенопласта, а некоторые элементы можно очистить мыльной водой до гладкости.
3. Если MS139 будет контактировать с полиуретановым клеем во время нанесения, его можно использовать для строительных работ только после полного отверждения полиуретанового клея.
4. Способ нанесения см. в инструкции по применению или проконсультировавшись с нашими специалистами.
∎ Упаковка
Тюбик: 310 мл/тюбик; 24 тюбика/коробка.
Металлизированный шприц: 600 мл/шприц, 20 шприцев/коробка.
∎ Срок годности
Срок годности: 9 месяцев в закрытой упаковке в прохладном и сухом месте для хранения при температуре от +8 до + 28 ℃.
∎ Меры предосторожности
1.  Неиспользованные продукты следует герметично закрывать во избежание впитывания влаги;
2.  Хранить в недоступном для детей месте;
3. Рекомендуется использовать в хорошо проветриваемом месте;
4.  При попадании в глаза и на кожу сначала промыть большим количеством воды и при необходимости немедленно обратиться к врачу.
5.  Информацию о безопасности продукта см. в ПБВ (Паспорт безопасности вещества).
∎ Специальные инструкции
Данные, приведенные в техническом паспорте, были получены в лабораторных условиях. Из-за различий в условиях использования пользователь несет ответственность за испытание и валидацию данного продукта в соответствии со своими собственными условиями использования. Компания SEPNA не гарантирует возникновения вопросов в процессе продажи продукции Sepna technology (Сепна Текнолоджи) и использования при определенных условиях. Мы не несем ответственности за прямые, косвенные или случайные убытки, возникающие в результате проблем с научно-технической продукцией. Если в процессе использования возникнут какие-либо проблемы, обратитесь в наш отдел технического обслуживания для предоставления всех услуг.
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