∎ Описание продукта

MS139 — это прозрачный герметик, который отверждается под воздействием влаги. После отверждения прозрачен и не имеет затенения, обладает хорошей эластичностью и прочной адгезией. Его можно использовать для герметизации швов из стекла, керамики, нержавеющей стали, алюминиевых сплавов и других материалов. Продукт широко используется для внутренней и наружной герметизации.

∎ Типичные области применения

- Герметизация шкафов, дверей и окон при внутренней отделке.

- Склеивание и герметизация коробок для наружной рекламы, витрин и осветительных приборов.

- Склеивание и герметизация мебели, изделий ручной работы и т. д.

∎ Основные особенности

- Высокая прозрачность и отсутствие затенения.

- Отсутствие утечки силиконовой жидкости, толуола и формальдегида.

- Хорошая формовка и отсутствие усадки.

- Хорошая эластичность и прочное сцепление с большинством материалов.

∎ Таблица технических данных

| Компонент | Стандарт | Технические характеристики | Типовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | Визуальный контроль | Однородная паста | Прозрачная однородная паста |
| Плотность (г/см3) | GB/T 13477 | 1,0 ± 0,1 | 1,05 |
| Провисание (мм) | GB/T 13477 | < 1 | 0 |
| Время отверждения до отлипа (мин) | GB/T 13477 | 10 ~ 20 | 15 |
| Скорость отверждения (мм/сут) | HG/T 4363 | ≥3,0 | 3,3 |
| Твердость (по шору А) | GB/T 531 | 30 ± 5 | 32 |
| Предел прочности на растяжение (МПа) | GB/T 528 | ≥ 1,5 | 1,8 |
| Удлинение при разрыве (%) | GB/T 528 | ≥ 300 | 350 |
| Рабочая температура (℃) | / | -45 ~ +850 | / |
| Примечание. Все вышеуказанные типичные значения были выявлены при температуре 23 ± 2 ℃ и относительной влажности 50 ± 5%. |  |  |  |

∎ Области применения

- Предварительная обработка

Адгезионные поверхности должны быть чистыми, сухими, без масла и смазки.

- Область применения

  - Температура и влажность оказывают большое влияние на время отлипа и скорость отверждения. Рекомендуемая температура нанесения — от +5 до 35 ℃, относительная влажность — от 50 до 70 %.

  - Следы герметика можно отшлифовать и соскоблить скребком или полоской жесткого пенопласта, а некоторые элементы можно очистить мыльной водой до гладкости.

  - Если MS139 будет контактировать с полиуретановым клеем во время нанесения, его можно использовать для строительных работ только после полного отверждения полиуретанового клея.

  - Способ нанесения см. в инструкции по применению или проконсультировавшись с нашими специалистами.

∎ Упаковка

Тюбик: 310 мл/тюбик; 24 тюбика/коробка.

Металлизированный шприц: 600 мл/шприц, 20 шприцев/коробка.

∎ Срок годности

Срок годности: 9 месяцев в закрытой упаковке в прохладном и сухом месте для хранения при температуре от +8 до + 28 ℃.

∎ Меры предосторожности

- Неиспользованные продукты следует герметично закрывать во избежание впитывания влаги;

- Хранить в недоступном для детей месте;

3. Рекомендуется использовать в хорошо проветриваемом месте;

- При попадании в глаза и на кожу сначала промыть большим количеством воды и при необходимости немедленно обратиться к врачу.

- Информацию о безопасности продукта см. в ПБВ (Паспорт безопасности вещества).

∎ Специальные инструкции

Данные, приведенные в техническом паспорте, были получены в лабораторных условиях. Из-за различий в условиях использования пользователь несет ответственность за испытание и валидацию данного продукта в соответствии со своими собственными условиями использования. Компания SEPNA не гарантирует возникновения вопросов в процессе продажи продукции Sepna technology (Сепна Текнолоджи) и использования при определенных условиях. Мы не несем ответственности за прямые, косвенные или случайные убытки, возникающие в результате проблем с научно-технической продукцией. Если в процессе использования возникнут какие-либо проблемы, обратитесь в наш отдел технического обслуживания для предоставления всех услуг.