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[bookmark: MS_polymer_adhesive_sealant__]Полимерный МС-клеевой герметик
[bookmark: MS137]MS137

∎ Описание продукта
[bookmark: MS137_is_a_one-component_sealant_based_o]MS137 - это однокомпонентный герметик на основе смолы, модифицированной силаном, в качестве основного компонента. Он обладает хорошими герметизирующими свойствами и когезией. Клеевая основа не подвержена коррозии, не загрязняет окружающую среду, не загрязняет армированный стекловолокном пластик, пенопласт XPS, детали из листового металла с порошковым покрытием, металл, дерево, пластик и другие материалы с хорошими адгезионными свойствами.
[bookmark: ∎Typical_Applications]∎ Типичные области применения
Подходит для склеивания и герметизации таких деталей, как автобусы, поезда, кабины тяжелых грузовиков, суда, контейнеры, вентиляционные трубы и т.д.
∎ Основные особенности
1. Защита окружающей среды, отсутствие раздражающего запаха;
2. Высокий модуль упругости, высокая прочность;
3. Поверхность быстро высыхает и может быть быстро установлена;
4. Хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям, хорошая долговечность и ударопрочность
∎ Таблица технических данных

	СВОЙСТВО
	СТАНДАРТ
	ЕДИ-НИЦЫ ИЗМЕ-РЕНИЯ
	Технические характеристики
	Испытательное значение

	Внешний вид
	Визуальный контроль
	-
	Черная/белая/
серая паста
	Черная/белая/
серая паста

	Плотность
	GB/T 13477.2-2018
	г/см3
	1,5±0,1
	1,48

	Провисание
	GB/T 13477-2002
	мм
	≤ 1
	0

	Время отверждения до отлипа
	GB/T 13477.5-2002
	мин.
	10~20
	10

	Скорость отверждения
	HG/T 4363-2012
	мм/д
	≥3,5
	4

	Содержание твердых частиц
	GB/T 2793-1995
	%
	> 97
	99

	Твердость
	GB/T 531.1-2008
	По Шору
	50±5
	45

	Прочность на разрыв
	GB/T 528-2009
	МПа
	≥ 2,5
	3

	Относительное удлинение при разрыве
	GB/T 528-2009
	%
	> 300
	350

	Прочность на сдвиг алюминий-алюминий
	GB/T 7124
	МПа
	≥ 2,0
	2,2

	Прочность на сдвиг стеклопластик-стеклопластик
	GB/T 7124
	МПа
	≥ 2,0
	2,2

	Рабочая температура
	/
	℃
	-40~+90
	-40~+90


Примечание:	Данные испытаний при температуре 23 ± 2 ℃ и относительной влажности 50 ± 5%;

Испытательное значение времени высыхания поверхности будет варьироваться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.
∎ Указания по применению
· Предварительная обработка основания
Поверхность склеиваемого основания должна быть чистой и сухой, без пыли, масляных и водяных пятен.
· Область применения
Температура и влажность окружающей среды оказывают большое влияние на высыхание поверхности и отверждение герметика. Рекомендуется, чтобы температура окружающей среды в помещении составляла 5 ~ 35 ℃, а относительная влажность – 50  ~ 70%. Часть уплотнительного узла можно зачистить и соскоблить скребком или накладкой жесткого пенопласта, а некоторые детали можно сгладить мыльной водой.
Если MS137 будет контактировать с полиуретановым клеем во время нанесения, MS121 можно использовать для строительных работ только после полного отверждения полиуретанового клея.

· Метод работы см. в инструкциях по строительству или проконсультировавшись с нашими техническими специалистами.

· Очистка
Неотвержденный MS121 можно удалить с инструментов или оборудования с помощью чистящего средства или соответствующего растворителя. После отверждения его можно удалить только механическим способом, а поверхность необходимо очистить.

∎ Упаковка и хранение
· Характеристики упаковки:
310 мл/тюбик, 600 мл/шприц;
20 л/ведро, 200 кг/бочка.

· Хранение:
Запечатать и хранить при низкой температуре в сухом месте. Рекомендуется хранить в помещении с температурой от 5 до 25 ℃ и относительной влажностью ≤ 50%.
Срок хранения:
9 месяцев

· Транспортировка: защита от влаги, дождя, солнца, высоких температур, хранить вдали от источников тепла, обращаться осторожно, не сжимать и не ударять.


∎ Внимание
Закупоривать и хранить в недоступном для детей месте. Избегать контакта с глазами и кожей до отверждения. При случайном попадании на кожу сначала протереть ее мыльной водой или спиртом, а затем смыть чистой водой. При попадании в глаза сначала промыть их большим количеством воды и при необходимости немедленно обратиться к врачу.
∎ Данные по технике безопасности при эксплуатации
ПБВ сюда не входит. Внимательно прочитайте технический паспорт, паспорт безопасности вещества (ПБВ) и этикетку перед началом эксплуатации. Вы можете получить ПБВ у компании SEPNA или других дистрибьюторов или отправить по почте в сервисный центр sepna@sepna.cc, или по телефону +86-400-882-1323.

∎ Гарантия и ответственность
Все свойства продукта и детали применения, основанные на информации, считаются надежными и точными. Но вам все равно необходимо проверить его свойства и безопасность перед применением. Информация, которую мы предоставляем, неприменима при некоторых обстоятельствах. Компания SEPNA не гарантирует никаких других применений, выходящих за рамки спецификации, до тех пор, пока SEPNA не предоставит специальную письменную гарантию. SEPNA несет ответственность за замену или возврат денег только в том случае, если данный продукт неисправен в течение указанного выше гарантийного срока. SEPNA дает понять, что не несет ответственности за какие-либо несчастные случаи.
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