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[bookmark: ∎Typical_Applications]∎Типичные области применения
1. Склеивание и герметизация швов, таких как расширение, осадка и профилирование дорог, взлетно-посадочных полос аэропортов, площадей, сквозных стеновых труб, причалов, крыш, подземных гаражей и подвалов.
2. Герметичные уплотнения на нефтеперерабатывающих и химических заводах.
3. Склеивание и герметизация эпоксидных полов, различных лакокрасочных поверхностей и других промышленных полов.
4. Отличное склеивание, герметизация и уход за различными материалами, такими как бетонные здания, дерево, металл, ПВХ, керамика и т. д.

∎Основные особенности
1. Не содержит смолы, экологичен, не имеет запаха, не наносит вреда строительному персоналу.
2. Отличная устойчивость к атмосферным воздействиям, старению, плесени, полное растяжение, полная адгезия.
3. Превосходный внешний вид, отличная герметизация, отличная водонепроницаемость, отличная износостойкость.
4. Широкий диапазон склеивания, быстрое отверждение, удобный ремонт, устойчивость к разрыву, отсутствие растрескивания и возможность нанесения краски;

∎Таблица технических данных

	СВОЙСТВО
	СТАНДАРТ / ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
	ЗНАЧЕНИЕ SP310

	Внешний вид
	Визуальный контроль
	Серый, полутекучий

	
Плотность
	
г/см³
	
1,4±0,1

	
Твердость
	
по Шору А
	≥ 15

	Прочность сцепления с бетоном
	
МПа
	
≥ 1

	Коэффициент восстановления эластичности
	%
	≥ 70

	Относительное удлинение при разрыве
	%
	≥ 700

	Содержание твердых частиц
	%
	≥ 95

	Время отверждения до отлипа
	ч
	≤ 3

	Рабочая температура
	℃
	5-35

	
Рабочая температура
	
℃
	
-40~+80

	
Срок годности
	
Месяц
	
9



Примечание. Все приведенные выше данные являются данными в стандартном состоянии. Стандарт: JT/T589-2004


∎Указания по применению
· Предварительная обработка основания
Очистка поверхности основания: поверхность основания должна быть твердой и без рыхлостей; Поверхность основного материала должна быть сухой, запрещается работать на влажной поверхности основного материала; Поверхность основного материала должна быть чистой: без пыли, жира, битума, смолы, краски, воска, ржавчины, влагонепроницаемых вещества, отвердителей, разделителей и пленки. Очистка поверхности может производиться путем удаления, резки, шлифования, зачистки, протирания, продувки и т. д.
· Конструкция
Конструкция: нанесите герметик для швов в устройство для затирки швов, вставьте выпускной шланг в нижнюю часть строительного шва и впрысните герметик в строительный шов.
Зарезервированное пространство: поскольку строительный шов будет расширяться и сжиматься при изменении температуры, поверхность герметика для швов после строительства должна быть ниже дорожного покрытия на 2-3 мм летом и на 1-2 мм зимой.
Время от отверждения до потери вязкости составляет около 6 часов летом и 12 часов зимой.
· Инструкции по работе
Из-за различных технических характеристик методы работ и инструменты немного отличаются. О конкретных методах работ вы можете проконсультироваться с вашим менеджером по работе с клиентами.
· Очистка
Неотвержденный клей SP360 можно удалить с инструментов или оборудования с помощью чистящего средства или соответствующего растворителя. После отверждения его можно удалить только механическим способом, а поверхность необходимо очистить.

∎Упаковка и хранение
· Спецификация упаковки:
20 кг/ведро, 230 кг/ведро, 600 мл/шприц

· Хранение:
Запечатать и хранить при низкой температуре в сухом месте. Рекомендуется хранить в помещении с температурой от 5 до 25 ℃ и относительной влажностью ≤ 50 %. Запрещается хранить в среде с температурой выше 30 ℃ или относительной влажностью выше 80 %.
Срок хранения: 9 месяцев

· Транспортировка: защита от влаги, дождя, солнца, высоких температур, хранить вдали от источников тепла, обращаться осторожно, не сдавливать и не сталкивать.

∎Внимание
Закупоривать и хранить в недоступном для детей месте. Избегать контакта с глазами и кожей до отверждения. При случайном попадании на кожу сначала протереть ее мыльной водой или спиртом, а затем смыть чистой водой. При попадании в глаза сначала промыть их большим количеством воды и при необходимости немедленно обратиться к врачу.

∎Данные по технике безопасности при эксплуатации
ПБВ сюда не входит. Внимательно прочитайте технический паспорт, паспорт безопасности вещества (ПБВ) и этикетку перед началом эксплуатации. Вы можете получить ПБВ у компании SEPNA или других дистрибьюторов или отправить по почте в сервисный центр sepna@sepna.cc, или по телефону +86-400-882-1323.


∎Гарантия и ответственность
Все свойства продукта и детали применения, основанные на информации, считаются надежными и точными. Но вам все равно необходимо проверить его свойства и безопасность перед применением. Информация, которую мы предоставляем, неприменима при некоторых обстоятельствах. Компания SEPNA не гарантирует никаких других применений, выходящих за рамки спецификации, до тех пор, пока SEPNA не предоставит специальную письменную гарантию. Компания SEPNA несет ответственность за замену или возврат денег только в том случае, если данный продукт утратил свои свойства в течение указанного выше гарантийного срока. Компания SEPNA дает понять, что не несет ответственности за какие-либо несчастные случаи.
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