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[bookmark: High_Temperature_Curing_Sealant_]Герметик для отверждения при высокой температуре
S857
∎ Описание продукта
[bookmark: S857]
· [bookmark: S857_is_a_one-component_heat_curing,_so]S857 - это однокомпонентный герметик термического отверждения, не содержащий растворителей, на основе ПВХ/акрилата. Можно наносить на чистую сталь без покрытия или сталь с гальваническим покрытием, а также подходит для нанесения порошковой краски как отвержденной, так и по влажному слою.
· [bookmark: S857_is_used_in_high_heat_applications_]S857 используется при высокой температуре (230°C), где важна устойчивость к термическому разложению и изменению цвета.


[bookmark: ∎Typical_Applications]∎ Типичные области применения
· Используется для склеивания стали без покрытия или электрофоретической пластины и может быть покрыт порошковой краской после приклеивания по влажному слою или после отверждения.
· Продукт используется для герметизации, водонепроницаемости, пылезащитности и защиты от коррозии внутренних и наружных сварных швов кузова автомобиля.

∎ Основные особенности
· Хорошо прилипает к большинству поверхностей с электрофоретическим покрытием и к промасленным металлическим поверхностям.
· Подходит для нанесения порошковых покрытий.
· Подвергнутая воздействию влаги при комнатной температуре поверхность отверждается примерно через 5 часов.
· Подходит для герметизации различных металлов, например стали, алюминия, оцинкованной стали и т.д.
· Высокая термостойкость 180-230 ℃, отсутствие старения и обесцвечивания.
· Точечная сварка все еще возможна.
· Не содержит растворителей или ПВХ.
· Может быть покрыт гальваническим покрытием после предварительного отверждения и обладает хорошей моющейся способностью

∎ Таблица технических данных

	СВОЙСТВО
	СТАНДАРТ/ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
	ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ S857

	Внешний вид
	Визуальный контроль
	Белая однородная паста

	Плотность
	г/см3
	1,50±0,1

	Скорость экструзии
	25℃, Φ0.2 мм, 0,35 МПа
	7-20г/20 с

	Содержание твердых частиц
	%
	>98

	Адгезия к стали с электрофоретическим покрытием и стали без покрытия
	80℃*30 мин
	Отлично

	Термостойкость
	200℃*1 ч
	Отлично

	Твердость
	Твердость по Шору D (200℃*30 мин)
	>20

	Температура нанесения
	℃
	15℃-25℃

	Срок годности
	Месяц
	9



Примечание:	Приведенные выше данные проверены в определенных условиях. Все технические данные, указанные в данном техническом паспорте продукта, основаны только на лабораторных испытаниях. Фактические измеренные данные могут отличаться по независящим от нас обстоятельствам.

∎ Указания по применению
· Подготовка металлической поверхности
Продукт разработан для приклеивания к очищенным, обработанным и загрунтованным металлам.
Данный материал не будет приклеиваться к необработанному металлу.
Для достижения наилучших эксплуатационных характеристик перед нанесением материала основание должно быть очищено от загрязнений.
· Область применения
1. Перед началом работ ознакомьтесь с руководством по технике безопасности, чтобы усвоить соответствующие профилактические меры и рекомендации по технике безопасности. В отношении химических веществ, которые не нуждаются в маркировке, обратите внимание заранее и примите соответствующие профилактические меры.
2. S857 можно использовать для приклеивания к очищенному, обработанному, загрунтованному металлу и нельзя приклеивать к необработанному металлу. Для достижения оптимальной производительности основание должно быть очищено от каких-либо загрязнений. Перед использованием нового основания рекомендуется выполнить соответствующую проверку на основании.
3. Для получения наилучшей прочности следует соблюдать следующие условия отверждения: >175℃*30 минут. Различные условия отверждения приведут к различиям в прочности на сдвиг.
4. Материал S857 однороден и не содержит частиц, его можно закачивать, а также использовать трубчатый клеевой пистолет. В случае длительного отключения (>8 часов) рекомендуется сбросить давление в системе, чтобы уменьшить вероятность образования затеков в трубке. Рекомендуется регулярно продувать и очищать трубку для подачи материала.
5. S857 можно использовать для приклеивания к очищенному, обработанному, загрунтованному металлу и нельзя приклеивать к необработанному металлу. Для достижения оптимальной производительности основание должно быть очищено от каких-либо загрязнений.
6. Материал, извлеченный из тары во время использования, может быть загрязнен, не переливайте продукт обратно в оригинальную тару.
· Удаление
Свеженанесенный, неотвержденный материал можно удалить с помощью изопропилового спирта. Большое количество материала можно удалить с помощью полотенец или тряпок, а затем протереть изопропиловым спиртом.
Отвержденный материал можно удалить только механическим способом.
· Общие сведения
Приостановка: При длительных периодах приостановки, превышающих 8 часов, рекомендуется сбрасывать давление в системе, чтобы уменьшить возможность образования комков в трубке.
Очистка материала: Рекомендуется регулярная очистка системы нанесения. Обратитесь к своему торговому представителю за требованиями к материалам и инструкциями.
Как и в случае со всеми материалами, для обеспечения однородности материала рекомендуется использовать этот продукт по принципу FIFO (использование в порядке поступления).

∎ Упаковка и хранение
· Характеристики упаковки:
300 мл/баллон, 24 баллона/коробка
25 кг/ведро
200 кг/бочка.

· Хранение и транспортировка:
1. Транспортировка: Влагостойкий, защищенный от дождя, солнца, высоких температур, морозостойкий, обращаться с осторожностью, не сжимать и не ударять.
2. Хранение: В закрытом виде в сухом прохладном месте, избегать попадания прямых солнечных лучей, рекомендуемая температура хранения составляет 5~25°C.
3. Срок хранения: 9 месяцев

· Транспортировка: защита от влаги, дождя, солнца, высоких температур, хранить вдали от источников тепла, обращаться осторожно, не сжимать и не ударять.


∎ Внимание
Закупоривать и хранить в недоступном для детей месте.
Не допускать попадания на кожу и в глаза до отверждения.
При случайном попадании на кожу сначала протереть ее мыльной водой или спиртом, а затем смыть чистой водой.
При попадании в глаза сначала промыть их большим количеством воды и при необходимости немедленно обратиться к врачу.

∎ Данные по технике безопасности при эксплуатации
ПБВ сюда не входит. Внимательно прочитайте технический паспорт, паспорт безопасности вещества (ПБВ) и этикетку перед началом эксплуатации. ПБВ можно получить у компании SEPNA или других дистрибьюторов, а также отправив электронное письмо в сервисный центр sepna@sepna.cc, или позвонив по телефону +86-400-882-1323.

∎ Гарантия и ответственность
Все свойства продукта и детали применения, основанные на информации, считаются надежными и точными. Но вам все равно необходимо проверить его свойства и безопасность перед применением. Информация, которую мы предоставляем, неприменима при некоторых обстоятельствах. Компания SEPNA не гарантирует никаких других применений, выходящих за рамки спецификации, до тех пор, пока SEPNA не предоставит специальную письменную гарантию. SEPNA несет ответственность за замену или возврат денег только в том случае, если данный продукт неисправен в течение указанного выше гарантийного срока. SEPNA дает понять, что не несет ответственности за какие-либо несчастные случаи.
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