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[bookmark: Weather_resistant_polyurethane_potting_a]Устойчивый к атмосферным воздействиям полиуретановый клей-герметик
[bookmark: _SP299]SP299


∎ Описание продукта
[bookmark: SP299_is_a_solvent-free,_weatherproof_an]SP299 – это атмосферостойкий и экологически чистый двухкомпонентный полиуретановый клей-герметик для элементов электроники прозрачного цвета, не содержащий растворителей. Обладает такими характеристиками, как низкая твердость, хорошая эластичность, отличные водонепроницаемые и изоляционные характеристики.
[bookmark: ∎Key_Features]∎ Основные особенности
1. [bookmark: 1._Light_yellow_transparent,_low_hardnes]Светло-желтый прозрачный, низкая твердость, хорошая эластичность, отличная сейсмостойкость;
2. [bookmark: 2._Good_sealing,_waterproof_and_shockpro]Хорошая герметизация, водонепроницаемый и ударопрочный эффект;
3. [bookmark: 3._Excellent_electrical_insulation,_flam]Отличная электрическая изоляция, класс огнестойкости UL94 V-0, легко снимается и ремонтируется;

[bookmark: ∎Typical_Applications]∎ Типичные области применения
1. Электронная печатная плата (ПП);
2. Электронный и электрический контроллер;
3. Герметизация БТИЗ, герметизация электрического контроллера транспортного средства и т.д.
∎ Таблица технических данных

	СВОЙСТВО
	СТАНДАРТ/ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
	ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ SP299

	Компонент
	--
	Компонент А
	Компонент В

	Внешний вид
	Визуальный контроль
	Светло-желтая прозрачная жидкость
	Светло-желтая прозрачная жидкость

	Вязкость
	МПа*с
	700±200
	350±150

	Плотность
	г/см^3
	0,97±0,05
	1,0±0,05

	Подробные сведения после смешивания

	Соотношение смеси
	Массовое соотношение
	A:B=1:1

	Вязкость после смешивания
	МПа*с
	600±100

	Плотность после смешивания
	г/см^3
	1,0±0,05

	Время работы после смешивания
	мин.
	<30

	Время застывания геля
	23 ℃
	20 г-30 мин (время регулируется)

	Время отверждения
	25℃/ч
	48-72

	Твердость
	По Шору А
	55±5

	Прочность изоляции
	кВ/мм
	18

	Класс огнезащиты
	UL94
	V-0

	Теплопроводность
	Ж/м.к
	0,69

	Объемное сопротивление
	Ом*см
	1,0×10¹¹

	Электрическая прочность изоляции
	50 Гц
	4,5

	Прочность на разрыв
	МПа
	>0,4

	Влагопоглощение
	%, 25 ℃, 24 ч
	＜0,3

	Относительное удлинение при разрыве
	%
	≥70

	Диапазон рабочих температур
	℃
	-60-120

	Защита окружающей среды
	ROHS (Директива ЕС по ограничению использования опасных веществ)/REACH (Регламент ЕС о порядке регистрации, оценки, допуска и ограниченного использования химических веществ)
	Стандарт

	Срок годности
	Герметизация при комнатной температуре
	6 месяцев



Примечание:	Все приведенные выше данные являются данными в стандартном состоянии.


∎Указания по применению
· Рекомендуется использовать автоматическое смесительное оборудование, которое может обеспечить точность дозирования и затруднить всасывание воздуха и образование пузырьков.
· Пластины печатных плат следует высушить перед заливкой, в противном случае на пластинах и компонентах будут образовываться крошечные пузырьки.
· Если рабочая температура ниже 25 ℃, продукт следует предварительно разогреть, чтобы предотвратить слишком высокую вязкость и появление слишком большого количества пузырьков.
· При работе вручную следите за тем, чтобы не образовалось слишком много пузырьков и не контактируйте с водой и влагой.
· Во время механической работы следует повысить температуру материала и выполнить вакуумную пеногасительную обработку, а скорость потока следует регулировать в соответствии с требованиями.
· Во время работы определите дозировку и смешивайте по мере необходимости. Смешанные продукты должны быть израсходованы как можно быстрее. Для неиспользованных продуктов КОМПОНЕНТЫ A/B должны быть заполнены азотом или герметично закрыты для хранения.
· КОМПОНЕНТЫ А/В необходимо быстро и равномерно перемешать в соответствии с пропорцией. Смешанный продукт можно использовать только в течение ограниченного времени (время застывания геля), в противном случае его нельзя использовать.
· Время отверждения зависит от количества смеси и температуры. При большом количестве или высокой температуре время отверждения соответственно сокращается, в обратном случае оно увеличивается.
· Перед использованием продуктов партиями обязательно проведите тестирование небольших образцов, чтобы убедиться в применимости продукции.
∎Упаковка и хранение
· Срок хранения: 6 месяцев (в запечатанном и закрытом виде).
Рекомендуемая температура хранения: 5~25 ℃
Рекомендуемая влажность: ≤ 50% относительной влажности.

· Характеристики упаковки: 
Компонент А: 16 кг
Компонент В: 16 кг

· Транспортировка: защита от влаги, дождя, солнца, высоких температур, хранить вдали от источников тепла, обращаться осторожно, не сжимать и не ударять.
∎Внимание
Закупоривать и хранить в недоступном для детей месте. Избегать контакта с глазами и кожей до отверждения. При случайном попадании на кожу сначала протереть ее мыльной водой или спиртом, а затем смыть чистой водой. При попадании в глаза сначала промыть их большим количеством воды и при необходимости немедленно обратиться к врачу.

∎Данные по технике безопасности при эксплуатации
ПБВ сюда не входит. Внимательно прочитайте технический паспорт, паспорт безопасности вещества (ПБВ) и этикетку перед началом эксплуатации. Вы можете получить ПБВ у компании SEPNA или других дистрибьюторов или отправить по почте в сервисный центр sepna@sepna.cc, или по телефону +86-400-882-1323.


∎Гарантия и ответственность
Все свойства продукта и детали применения, основанные на информации, считаются надежными и точными. Но вам все равно необходимо проверить его свойства и безопасность перед применением. Информация, которую мы предоставляем, неприменима при некоторых обстоятельствах. Компания SEPNA не гарантирует никаких других применений, выходящих за рамки спецификации, до тех пор, пока SEPNA не предоставит специальную письменную гарантию. SEPNA несет ответственность за замену или возврат денег только в том случае, если данный продукт неисправен в течение указанного выше гарантийного срока. SEPNA дает понять, что не несет ответственности за какие-либо несчастные случаи.
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