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Однокомпонентный полиуретановый строительный герметик PU822
∎ Описание продукта
PU822 — это однокомпонентный полиуретановый строительный герметик с высоким модулем упругости.
∎ Основные особенности
1. Высокий модуль упругости и высокая эластичность, хорошая герметичность и водонепроницаемость
2. Однокомпонентный, удобный в нанесении, неядовитый, без запаха после отверждения, экологически чистый
3. Хорошая совместимость, простота ремонта
4. Влагоотверждаемый, без растрескивания, без объемной усадки после отверждения
5. Отличная устойчивость к старению, воде и маслу, проколам, плесени
6. Отличная экструдируемость, легко соскабливается при склеивании
7. Хорошо склеивается со многими поверхностями, не вызывает коррозии и загрязнения поверхности

∎ Типичные области применения
1. Водонепроницаемое уплотнение на взлетно-посадочной полосе аэропорта, стыках мостов и туннелей, дренажных трубах и т. д.
2. Склеивание и герметизация сборных бетонных конструкций, боковых панелей, каменных плит и плит из металлов.
3. Склеивание и герметизация материалов, таких как металлические пластины, деревянная доска, гипсовая табличка и т. д.
∎ Таблица технических данных

	СВОЙСТВО
	СТАНДАРТ / ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
	ЗНАЧЕНИЕ

	Основное сырье
	-----
	Полиуретан

	Цвет/состояние
	Визуальный контроль
	Черная/белая/серая паста

	Плотность
	г/куб.см
	1,35±0,05

	Содержание летучих веществ
	%
	≤4

	Время отверждения до отлипа
	мин.
	≤ 180

	Скорость отверждения
	мм/сут.
	3~5

	Твердость
	по Шору А
	30±5

	Модуль упругости на растяжение
	МПа
	≥ 0,4

	Относительное удлинение при разрыве
	%
	≥600

	Температура нанесения
	°C
	5~35

	Термостойкость
	краткосрочно до 1 часа, °C
	150

	Срок годности
	месяц
	9


Примечание. Все приведенные выше данные были протестированы в особых условиях; условия хранения напрямую влияют на срок годности продукции.

∎ Указания по применению
Инструмент: ручной или пневматический плунжерный пистолет для герметика
· Очистка: очистите и высушите все поверхности, удалив посторонние вещества и загрязняющие вещества, такие как масляная пыль, жир, иней, вода, грязь, старые герметики и любое защитное покрытие.
· Для баллона
1. Отрежьте насадку под нужным углом и с учетом размера капли
2. Проткните мембрану в верхней части баллона и навинтите насадку
3. Поместите баллон в пистолет-аппликатор и нажимайте на спусковой крючок с одинаковой силой
· Для шприца
1. Отрежьте кончик шприца и поместите в барабан пистолета
2. Привинтите торцевую крышку и насадку к барабану пистолета
3. Используя спусковой крючок, выдавливайте герметик с одинаковой силой
· Внимание!
1. Перед склеиванием материалов необходимо провести испытание на сцепление данного продукта с грунтовкой, активатором и другим соответствующим продуктом, чтобы убедиться в их совместимости. В то же время перед нанесением следует убедиться, что у герметика, грунтовки и активатора не истек срок годности.
2. Строго соблюдайте процесс нанесения, любое отклонение может привести к нарушению склеивания. Данный продукт безвреден после полного отверждения, но перед отверждением избегайте попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза и на кожу немедленно и тщательно промойте их водой с мылом. Если ситуация серьезная немедленно обратитесь к врачу.
∎ Упаковка и хранение
310 мл баллон, 400 мл/600 мл шприц, 20 шт./коробка, 2 коробки/упаковка.

При хранении при температуре не выше 5~25 °C, относительной влажности воздуха ≤ 50 % в оригинальных закрытых контейнерах срок годности продукта составляет 9 месяцев с даты изготовления. Не храните при температуре выше 25 °C, относительной влажности более 80 %. Транспортировка: защита от влаги, защита от дождя, защита от солнечных лучей, защита от высоких температур, вдали от источников тепла, осторожное обращение, не раздавливать и не сталкивать друг с другом.



∎ Данные по технике безопасности при эксплуатации
ПБВ сюда не входит. Внимательно прочитайте технический паспорт, паспорт безопасности вещества (ПБВ) и этикетку перед началом эксплуатации. Вы можете получить ПБВ у компании SEPNA или других дистрибьюторов или отправить по почте в сервисный центр sepna@sepna.cc, или по телефону +86-400-882-1323.
∎ Гарантия и ответственность
Все свойства продукта и детали применения, основанные на информации, считаются надежными и точными. Но вам все равно необходимо проверить его свойства и безопасность перед применением. Информация, которую мы предоставляем, неприменима при некоторых обстоятельствах. Компания SEPNA не гарантирует никаких других применений, выходящих за рамки спецификации, до тех пор, пока SEPNA не предоставит специальную письменную гарантию. Компания SEPNA несет ответственность за замену или возврат денег только в том случае, если данный продукт утратил свои свойства в течение указанного выше гарантийного срока. Компания SEPNA дает понять, что не несет ответственности за какие-либо несчастные случаи.
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