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[bookmark: 2-component_polyurethane_potting_compoun]Двухкомпонентный полиуретановый герметик
[bookmark: SP296]SP296

∎ Описание продукта
[bookmark: SP296_is_a_solvent-free,_two-component_p]SP296 - это двухкомпонентный полиуретановый изоляционный упаковочный материал, не содержащий растворителей, который обладает такими характеристиками, как низкая нагрузка, отличная ударопрочность, устойчивость к атмосферным воздействиям, ударопрочность при высоких и низких температурах, стабильные электрические характеристики, чрезвычайно низкое водопоглощение и класс огнестойкости UL94 V-0.
[bookmark: ∎Typical_Applications]∎ Типичные области применения
1. Герметизация зарядного устройства, герметизация электронных компонентов малого и среднего размера, таких как датчики, светодиодный водонепроницаемый источник питания, трансформатор и т.д.
2. Герметизация средств связи, трансформаторов, электрического и электронного оборудования.
3. Герметизация литья, хорошее сцепление металла и пластика.


∎ Таблица технических данных

	СВОЙСТВО
	СТАНДАРТ/ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
	ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ SP296

	Компонент
	--
	Компонент А
	Компонент В

	Внешний вид
	Визуальный контроль
	Черная жидкость
	Темно-коричневая жидкость

	Вязкость
	Мпа*с
	40000±5000
	200±50

	Плотность
	г/см^3
	1,7±0,1
	1,2±0,1

	Подробные сведения после смешивания

	Соотношение смеси
	Массовое соотношение
	A:B=100:11

	Вязкость после смешивания
	МПа*с
	8000±2000

	Содержание твердых частиц
	%
	>99

	Время работы
	мин.
	15±5

	Время отверждения до отлипа
	Минимум 25℃/50%
	20-60

	Время застывания геля
	H 25℃/50%
	≤2 ч

	Скорость отверждения
	25℃/ч
	48-72

	Твердость
	По Шору А
	80±5

	Прочность на разрыв
	МПа
	>3,5

	Класс огнезащиты
	UL94
	V-0

	Теплопроводность
	ж/м.к
	0,60

	Электрическая прочность изоляции
	кВ/мм
	＞20

	Объемное сопротивление
	Ом*см
	1,8×1015

	Диапазон рабочих температур
	℃
	-45-150



Примечание: Все приведенные выше данные являются данными в стандартном состоянии.


∎ Указания по применению
· Перед использованием
обязательно ознакомьтесь с паспортом безопасности химического вещества, чтобы усвоить соответствующие профилактические меры и рекомендации по технике безопасности. Кроме того, в отношении химических продуктов, которые не подлежат обязательной маркировке, всегда следует соблюдать соответствующие меры предосторожности. Также ознакомьтесь с местными инструкциями по технике безопасности и обратитесь в компанию SEPNA за получением аналитической поддержки.

· Предварительная обработка основания
Поверхность основания должна быть чистой, сухой и очищенной от пыли, жира или других загрязняющих веществ. Использование подходящей грунтовки может улучшить адгезию/ долговременную стабильность склеивания металлической поверхности. Адгезию поверхности пластиковых материалов можно улучшить шлифованием или пескоструйной обработкой, это помогает удалить разделительный агент с поверхности основания.

· Конструкция
КОМПОНЕНТ А следует тщательно и медленно перемешать перед использованием, чтобы предотвратить оседание наполнителя после длительного хранения. Для полного смешивания КОМПОНЕНТОВ А и В можно использовать смесительное устройство или механическое оборудование, состоящее из двух частей, при этом необходимо исключить попадание воздуха в смесь. Смесь можно использовать только в течение ограниченного времени (рабочего времени). По истечении этого времени смесь становится гелеобразной и непригодной для использования. Время работы определяется качеством и температурой смеси. С увеличением массы и температуры время работы уменьшается. Низкая температура может продлить время работы.

· Отверждение
Смесь может отверждаться при температуре от 15 ℃ до 65 ℃. Время отверждения значительно сокращается с повышением температуры, и добавление катализатора (ускорителя) также может ускорить отверждение (например, время работы, время раскрытия).

· Чистящие средства можно использовать для удаления влажного клея, неотвержденных материалов (чистящее оборудование для нанесения, загрязнения подложки и т.д.), а отвержденные клеи можно удалить только механическим способом.
∎ Упаковка и хранение
· Компонент А:
Рекомендуемая температура хранения: 15 ℃ -30 ℃;
Срок годности (неоткрытая оригинальная упаковка): 6 месяцев. 
Компонент В:
Рекомендуемая температура хранения: 15 ℃ -30 ℃;
Срок годности (неоткрытая оригинальная упаковка): 6 месяцев.

· Характеристики упаковки:
Компонент А: 25 кг
Компонент В: 20 кг
Продукция упакована в железные бочки, цвет и масса указаны в сертификате соответствия.

· Транспортировка: защита от влаги, дождя, солнца, высоких температур, хранить вдали от источников тепла, обращаться осторожно, не сжимать и не ударять.


∎ Внимание
Закупоривать и хранить в недоступном для детей месте. Избегать контакта с глазами и кожей до отверждения. При случайном попадании на кожу сначала протереть ее мыльной водой или спиртом, а затем смыть чистой водой. При попадании в глаза сначала промыть их большим количеством воды и при необходимости немедленно обратиться к врачу.

∎ Данные по технике безопасности при эксплуатации
ПБВ сюда не входит. Внимательно прочитайте технический паспорт, паспорт безопасности вещества (ПБВ) и этикетку перед началом эксплуатации. Вы можете получить ПБВ у компании SEPNA или других дистрибьюторов или отправить по почте в сервисный центр sepna@sepna.cc, или по телефону +86-400-882-1323.

∎ Гарантия и ответственность
Все свойства продукта и детали применения, основанные на информации, считаются надежными и точными. Но вам все равно необходимо проверить его свойства и безопасность перед применением. Информация, которую мы предоставляем, неприменима при некоторых обстоятельствах. Компания SEPNA не гарантирует никаких других применений, выходящих за рамки спецификации, до тех пор, пока SEPNA не предоставит специальную письменную гарантию. SEPNA несет ответственность за замену или возврат денег только в том случае, если данный продукт неисправен в течение указанного выше гарантийного срока. SEPNA дает понять, что не несет ответственности за какие-либо несчастные случаи.
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