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[bookmark: Two-component_polyurethane_corner_angle_]Двухкомпонентный полиуретановый клей для углового соединения SP211/SP212/SP213/SP214
Описание продукта
Продукты серии SP211/SP212/SP213/SP214 представляют собой двухкомпонентные, не содержащие растворителей, самозатвердевающие полиуретановые клеи. В отличие от однокомпонентных полиуретановых клеев для отверждения ему нужна влага в воздухе. Благодаря наличию собственного отвердителя продукт серии SP21X особенно подходит для склеивания в герметичных условиях.
Система впрыска подходит для углового соединения алюминиевых дверей и окон. Продукт обладает очень высокой твердостью, определенной ударной вязкостью и хорошей уплотняющей способностью.
Основные особенности
1. Система впрыска, подходящая для углового соединения алюминиевых дверей и окон. Продукт обладает очень высокой твердостью, определенной ударной вязкостью и хорошей уплотняющей способностью.
2. Продукт обладает очень хорошей адгезионной способностью к распространенным в промышленности материалам, таким как алюминиевый сплав, нейлон, металл и другие преимущества продукта:
3. Обладает отличной адгезией и водонепроницаемостью.
Типичные области применения
1. Увеличенное время работы, клей не капает.
2. Высокая прочность на растяжение, высокая твердость и высокая прочность сцепления.
3. Выход клея равномерный, а объем экструзии составляет 100-200 г/мин.


	Позиция
	Стандарт
	Значение

	Наименование продукта
	Визуальный контроль
	SP211
	SP212
	SP213
	SP214

	Внешний вид (визуально)
	--
	Белая, однородная паста без частиц

	Плотность, г/см3
	--
	1,5±0,1

	Провисание (мм)
	≤3
	0-2

	Соотношение компонентов в смеси (об/об)
	--
	100:100

	Время нанесения (мин)
	≥10
	15
	25
	40
	5

	Время отверждения до отлипа, мин
	--
	30±5
	30±5
	50±5
	5

	Испытание на изгиб (деформация при изгибе) (мм)
	≥4
	＞15
(при растяжении)
	＞18
(Без трещин)

	Твердость (по шору D)
	1 ч
	--
	2
	0
	0
	58

	
	2 ч
	--
	16
	32
	0
	70

	
	3 ч
	--
	32
	48
	10
	72

	
	4 ч
	- -
	50
	55
	32
	80

	
	5 ч
	--
	54
	62
	40
	84

	
	24 ч
	≥60
	＞70

	
	7 дней
	
	＞75

	Прочность на сдвиг (МПа) (алюминий-алюминий)
	24 ч
	≥2
	≥4

	
	7 дней
	≥3
	≥6

	Термостойкость (%)
	--
	-50~+100 ℃

	Температура нанесения ℃
	--
	5~+40 ℃

	Срок годности (месяц)
	--
	6 месяцев и 9 месяцев

	Примечание:	Все приведенные выше данные были протестированы в особых условиях (через 7 дней после полного отверждения).
Стандарт испытаний:	JC/T 25620-2002


Таблица технических данных

Указания по применению
1. Отвинтить колпачок упаковки полиуретанового клея и снять уплотнительную пробку
2. После установки смесительной головки и затяжки стяжной гайки наденьте прокладку на хвостовик резины и вставьте ее в двухкомпонентный клеевой пистолет
3. Отрегулируйте давление клеевого пистолета так, чтобы оно составляло 0,4-0,6 МПа, запустите клеевой пистолет
4. После выдавливания несмешанного клея вставьте насадку для смешивания в отверстие в двери и окна для впрыска
5. После того как из отверстия вытечет небольшое количество клея, извлеките клеевой пистолет, чтобы склеить следующее отверстие
Внимание!
1. Не добавляйте в продукт спирт, может привести к его непригодности. Инструменты, содержащие спирт, нельзя использовать до тщательной очистки. Поверхность основания должна быть чистой, сухой и без пыли, жира или других загрязнений. Использование соответствующей грунтовки может улучшить адгезию/долговременную стабильность склеивания металлической поверхности. Поверхность пластикового материала может быть улучшена шлифованием или пескоструйной обработкой для удаления разделителя с поверхности основания.
2. Не допускать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу сначала протереть ее мыльной водой или спиртом, затем смыть водой. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и немедленно обратиться за медицинской помощью.
3. Транспортировка: Избегать сырости, высоких температур, солнечного света и дождя, хранить вдали от источников тепла, обращаться с осторожностью и не допускать столкновения при экструзии.
4. Чистка инструментов: Можно замочить в толуоле или ксилоле. Категорически запрещается погружать в спирт и другие спиртовые растворители. Если инструмент не используется в течение длительного времени, его следует немедленно очистить спиртом или другими органическими растворителями. Отвержденный клей можно только соскоблить или оторвать.
Упаковка и хранение
Двойная пластиковая трубка. 600 мл/ тюбик, 12 тюбиков/коробка
1. Запечатать и хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте вдали от солнечного света.
2. Рекомендуется хранить при температуре 5~25 ℃ и относительной влажности воздуха менее 50%.
3. Если температура выше 40 ℃ или относительная влажность превышает 80%, срок годности может быть короче.
Срок хранения: 6 месяцев при обычной упаковке в тюбик.
Срок хранения: 9 месяцев с внешней упаковкой из алюминиевой пленки.
Данные по технике безопасности при эксплуатации
ПБВ сюда не входит. Внимательно прочитайте технический паспорт, паспорт безопасности вещества (ПБВ) и этикетку перед началом эксплуатации. Вы можете получить ПБВ у компании SEPNA или других дистрибьюторов или отправить по почте в сервисный центр sepna@sepna.cc, или по телефону +86-400-882-1323.
Примечания
Продукт несъедобен и должен храниться в недоступном для детей месте; избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании на кожу сначала протереть ее мыльной водой или спиртом, затем смыть водой. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и немедленно обратиться за медицинской помощью.
Гарантия и ответственность
Все свойства продукта и детали применения, основанные на информации, считаются надежными и точными. Но вам все равно необходимо проверить его свойства и безопасность перед применением. Информация, которую мы предоставляем, неприменима при некоторых обстоятельствах. Компания SEPNA не гарантирует никаких других применений, выходящих за рамки спецификации, до тех пор, пока SEPNA не предоставит специальную письменную гарантию. SEPNA несет ответственность за замену или возврат денег только в том случае, если данный продукт неисправен в течение указанного выше гарантийного срока. SEPNA дает понять, что не несет ответственности за какие-либо несчастные случаи.
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