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I Описание продукта
[bookmark: MS380_is_a_one-component_semi-fluid_seal]MS380 - это однокомпонентный полужидкий герметик, изготовленный на основе смолы с микросферическими гранулами в качестве основного компонента. Продукт обладает хорошими герметизирующими свойствами и когезией, не вызывает коррозии и не загрязняет приклеиваемую основу, экологически безопасен и не имеет запаха.
[bookmark: ∎Typical_Applications]I Типичные области применения
1. Склеивание и герметизация зазоров в промышленном строительстве, жилищном строительстве и других сферах; 
2. Заполнение зазоров на автомагистралях, мостах и других площадках;
3. [bookmark: _GoBack]Герметизация внутренней отделки, например, защита от плесени на кухнях и в ванных комнатах, приклеивание и герметизация полов и керамической плитки;
4. Обладает хорошей адгезией на влажных поверхностях и пористых основаниях;
5. Обеспечивает превосходное качество склеивания, герметизации и ремонта различных материалов, таких как бетонные элементы здании, дерево, металл, камень, керамика, стекло и т.д.
I Основные особенности
1. Не содержит деготь, экологичен, не имеет запаха, безопасен для окружающей среды, не наносит вред строительному персоналу;
2. Надежная и всеобъемлющая водонепроницаемость, эффективное предотвращение просачивания и устранение протечек, влагостойкость и защита от плесени, водонепроницаемость и герметизация, яркий цвет;
3. Высокий показатель удлинения, устойчивость к разрыву, отличные адгезивные свойства, отсутствие растрескивания, превосходная гибкость, устойчивость к смещению, повышенная эластичность, отсутствие оседания;
4. Маслостойкость, устойчивость к кислотам и щелочам, устойчивость к проколам, устойчивость к химической коррозии, устойчивость к деформации;
5. Продукт можно использовать сразу после открытия крышки, которую удобно ремонтировать, и можно сбрызнуть краской. Можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе.

I Таблица технических данных

	СВОЙСТВО
	СТАНДАРТ/ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
	ЗНАЧЕНИЕ

	Внешний вид
	Визуальный контроль
	Серый

	Запах
	-
	без запаха

	Содержание твердых частиц (%)
	GB/T 2793-1995
	≥98

	Время отверждения до отлипа (ч)
	GB/T 13477-2002
	1-2

	Вязкость (МПа.с)
	GB/T 10247-2008
	35 000±10 000

	Удлинение при разрыве (%)
	GB/T 528-2009
	>600

	Прочность на растяжение
	GB/T 528-2009
	> 0,8

	Прочность адгезии (150%)
	GB/T13477-2002
	Разрушение отсутствует

	Восстановление эластичности (150%)
	GB/T13477-2002
	≥ 80

	Рабочая температура (°C)
	/
	5-35

	Температурный режим (°C)
	/
	-40~+80



Примечание: Данные испытаний при температуре 23 ± 2°C и относительной влажности 50 ± 5%;
Испытательное значение времени высыхания поверхности будет варьироваться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.


I Указания по применению
· Подготовка к работе:
1. Очистка поверхности основания: Поверхность основания должна быть чистой, в частности: без пыли, жира, дегтя, смолы, краски, воска, ржавчины, непроницаемых веществ, отвердителей, разделителей и пленки и т.д. Очистка поверхности может производиться разгребанием, резкой, шлифованием, подметанием, мытьем, протиранием и т.д.
2. Начало работ: Используйте соответствующее укладочное оборудование для нанесения микросферического герметика на поверхность основного материала. Толщина клея не должна быть меньше 1 мм.
3. Грунтовка: Как правило, клей с микросферическими гранулами не требует грунтовки. Если необходимо повысить прочность склеивания материала, можно использовать специальную грунтовку для клея и равномерно нанести ее на склеиваемую поверхность кистью (без волосков). Нанесите тонкий слой грунтовки и дайте высохнуть 5-10 минут. Затем нанесите клей обычным способом.
4. Инструкции по работе: Из-за различных технических характеристик методы работ и инструменты немного отличаются. Для получения подробных методов работ посетите веб-сайт www.zero sl.com или обратитесь к своему менеджеру по работе с клиентами.
· Очистка
Неотвержденный герметик MS380 можно удалить с инструментов или оборудования с помощью чистящего средства или соответствующего растворителя. После отверждения его можно удалить только механическим способом, а поверхность необходимо очистить.
I Упаковка и хранение
· Характеристики упаковки:
600 мл/шприц
20 кг/ведро

· Хранение:
Герметично закрыть и хранить в сухом месте с низкой температурой. Рекомендуется хранить в помещении с температурой от 5 до 25 °C и относительной влажностью ≤ 50%. Запрещается хранить в среде с температурой выше 30 °C или относительной влажностью выше 80%.
Срок годности: 9 месяцев

· Транспортировка: защита от влаги, дождя, солнца, высоких температур, хранить вдали от источников тепла, обращаться осторожно, не сдавливать и не сталкивать.

I Данные по технике безопасности при эксплуатации
ПБВ сюда не входит. Внимательно прочитайте технический паспорт, паспорт безопасности вещества (ПБВ) и этикетку перед началом эксплуатации. Вы можете получить ПБВ у компании SEPNA или других дистрибьюторов или отправить по почте в сервисный центр sepna@sepna.cc, или по телефону +86-400-882-1323.

I Гарантия и ответственность
Все свойства продукта и детали применения, основанные на информации, считаются надежными и точными. Но вам все равно необходимо проверить его свойства и безопасность перед применением. Информация, которую мы предоставляем, неприменима при некоторых обстоятельствах. Компания SEPNA не гарантирует никаких других применений, выходящих за рамки спецификации, до тех пор, пока SEPNA не предоставит специальную письменную гарантию. Компания SEPNA несет ответственность за замену или возврат денег только в том случае, если данный продукт утратил свои свойства в течение указанного выше гарантийного срока. Компания SEPNA четко заявляет, что не несет ответственности за какие-либо несчастные случаи.
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