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∎Описание продукта
[bookmark: SP298_is_an_environmentally_friendly,_tr]SP298 — это экологически чистый двухкомпонентный полиуретановый клей для электронных заливок прозрачного цвета, который обладает отличной стойкостью к пожелтению, водонепроницаемостью и изоляционными свойствами.


∎Типичные области применения
1. Электронная печатная плата (ПП).
2. Электронные и электрические контроллеры.
3. Герметизация БТИЗ, герметизация электрического контроллера транспортного средства и т. д.


· Основные особенности
1. Превосходная прозрачность цвета.
2. Хорошая герметизация, отличный водонепроницаемый и ударопрочный эффект.
3. Отличная электрическая изоляция, класс огнестойкости — UL94 V-2.
4. Легко отслаивается и ремонтируется.


∎Таблица технических данных


	СВОЙСТВО
	СТАНДАРТ
	ЗНАЧЕНИЕ SP298

	Компонент
	--
	Компонент А
	Компонент В

	Внешний вид
	визуально
	Прозрачная жидкость
	Прозрачная жидкость

	Соотношение смеси
	Массовое соотношение
	A:B=1:1

	Вязкость/МПа.с
	GB/T 10247-2008
	300±100
	200±100

	Плотность/ г/см3
	
GB/T13354-92
	
1,05±0,05
	
1,10±0,05

	Подробные данные после смешивания

	Вязкость/МПа.с
	GB/T10247-2008
	После смешивания: 600±150

	Плотность/ г/см3
	GB/T13354-92
	После смешивания: 1,10±0,05

	Время работы после смешивания
	GB/T 10247-2008
	20-40 мин

	Время отверждения/30℃
	
GB/T 10247-2008
	20 г-20 мин (время регулируется)

	Время отверждения/23℃
	
	20 г-40 мин (время регулируется)

	Время отверждения
	GB/T 10247-2008
	25 ℃/ч 48-72

	Твердость по Шору D
	GB/T531.1-2008
	50±60

	
Прочность изоляции /кв/мм
	
GB/T1695-2005
	
18

	Класс огнестойкости
	ANSI/UL-94-1985
	UL94 V-2

	Объемное удельное сопротивление /Ом⋅см
	GB/T1692-92
	>10¹4

	Предел прочности при растяжении/МПа
	GB/T 528-2009
	>6

	Относительное удлинение при разрыве %
	GB/T 528-2009
	>100

	
Прочность при сдвиге/МПа
	
GB/T 7124-2008
	
>1

	Прочность изоляции (кВ/мм)
	GB/T 1695-2005
	16

	
Диэлектрическая прочность/50 Гц
	
GB/T1693-2007
	25 ℃ 5

	Коэффициент потерь 50 Гц, 25 ℃
	GB/T1693-2007
	0,02

	Влагопоглощение
	GB/T8810-2005
	%, 25 ℃, 24 часа ＜0,2

	Линейное тепловое расширение/ мкм/
(м, ℃)
	GBT 20673-2006
	
150

	Диапазон рабочих температур
	GB/T20028-2005
	-40-125 ℃

	Срок годности
	Комнатная температура
	6 месяцев


Примечание. Все приведенные выше данные являются данными в стандартном состоянии.


∎Указания по применению
· Рекомендуется использовать автоматическое смесительное оборудование, которое может обеспечить точность дозирования и затруднить всасывание воздуха и образование пузырьков.
· Пластины печатных плат следует высушить перед заливкой, в противном случае на пластинах и компонентах будут образовываться крошечные пузырьки.
· Если рабочая температура ниже 25 ℃, продукт следует предварительно разогреть, чтобы предотвратить слишком высокую вязкость и появление слишком большого количества пузырьков.
· 	При работе вручную следите за тем, чтобы не образовалось слишком много пузырьков и не контактируйте с водой и влагой.
· Во время механической работы следует повысить температуру материала и выполнить вакуумную пеногасительную обработку, а скорость потока следует регулировать в соответствии с требованиями.
· Во время работы определите дозировку и смешивайте по мере необходимости. Смешанные продукты должны быть израсходованы как можно быстрее. Неиспользованные КОМПОНЕНТЫ A/B должны быть заполнены азотом или герметично закрыты для хранения.
· КОМПОНЕНТЫ А/В необходимо быстро и равномерно перемешать в соответствии с пропорцией. Смешанный продукт можно использовать только в течение ограниченного времени (время отверждения), в противном случае его нельзя использовать.
· Время отверждения зависит от количества смеси и температуры. При большом количестве или высокой температуре время отверждения соответственно сокращается, в обратном случае, оно увеличивается.
· Перед использованием продуктов партиями обязательно проведите тестирование небольших образцов, чтобы убедиться в применимости продукции.

∎Упаковка и хранение
· Запечатать и хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Рекомендуется работать в помещении с температурой от 5-25 ℃ и относительной влажностью ≤ 50 %.
· Характеристики упаковки
Компонент А: 20 кг
Компонент В: 20 кг
Срок хранения: 6 месяцев (в запечатанном и закрытом виде).

· Транспортировка
Продукт не является опасным грузом и может перевозиться как обычное химическое вещество.
Защита от влаги, дождя, солнца, высоких температур, хранить вдали от источников тепла, обращаться осторожно, не сдавливать и не сталкивать. Минимальный температурный режим при транспортировке составляет -20℃, максимальная продолжительность — 7 дней.

∎Внимание
Закупоривать и хранить в недоступном для детей месте. Избегать контакта с глазами и кожей до отверждения. При случайном попадании на кожу сначала протереть ее мыльной водой или спиртом, а затем смыть чистой водой. При попадании в глаза сначала промыть их большим количеством воды и при необходимости немедленно обратиться к врачу.

∎Данные по технике безопасности при эксплуатации
ПБВ сюда не входит. Внимательно прочитайте технический паспорт, паспорт безопасности вещества (ПБВ) и этикетку перед началом эксплуатации. Вы можете получить ПБВ у компании SEPNA или других дистрибьюторов или отправить по почте в сервисный центр sepna@sepna.cc, или по телефону +86-400-882-1323.


∎Гарантия и ответственность
Все свойства продукта и детали применения, основанные на информации, считаются надежными и точными. Но вам все равно необходимо проверить его свойства и безопасность перед применением. Информация, которую мы предоставляем, неприменима при некоторых обстоятельствах. Компания SEPNA не гарантирует никаких других применений, выходящих за рамки спецификации, до тех пор, пока SEPNA не предоставит специальную письменную гарантию. Компания SEPNA несет ответственность за замену или возврат денег только в том случае, если данный продукт утратил свои свойства в течение указанного выше гарантийного срока. Компания SEPNA дает понять, что не несет ответственности за какие-либо несчастные случаи.
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