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SP291
Технический паспорт
)

[bookmark: Thermally_conductive_flame-retardant_pot]Теплопроводный огнезащитный заливочный компаунд SP291
∎Описание продукта
[bookmark: SP291_is_a_two-component_polyurethane_po]SP291 — это двухкомпонентная полиуретановую заливочную смесь, компонент А содержит гидроксильные группы, компонент В основан на изоцианате.
[bookmark: After_A_and_B_are_mixed,_they_will_form_]После смешивания A и B образуют эластомер после отверждения, и объем существенно не изменится.


∎Типичные области применения
1. Электронная печатная плата (ПП).
2. Электронный и электрический контроллер.
3. Герметизация БТИЗ, герметизация электрического контроллера транспортного средства и т. д.
4. Продукт можно использовать для заливки, нанесения покрытий, литья, а также для склеивания металла и пластика.
5. Используется в коммуникационном оборудовании, трансформаторах, управляющих источниках питания, контроллерах зажигания, электронных датчиках и т. д.
6. Подходит для заливки в зарядные станции.


· Основные особенности
1. Низкая твердость, хорошая эластичность, отличная сейсмостойкость.
2. Хорошая герметизация, водонепроницаемый и ударопрочный эффект.
3. Продукт может отверждаться при температуре 15-65 градусов без образования пузырьков.
4. Отличная электрическая изоляция, класс огнестойкости UL94 V-0, легко снимается и ремонтируется.


∎Таблица технических данных

	СВОЙСТВО
	СТАНДАРТ
	ЗНАЧЕНИЕ SP291

	Компонент
	--
	Компонент А
	Компонент В

	
Внешний вид
	
Визуальный контроль
	Черная жидкость
	Светло-желтая жидкость

	Вязкость/МПа.с
	
GB/T 10247-2008
	
20 000-30 000
	
3000-6000

	Вязкость после смешивания/МПа.с
	
GB/T 10247-2008
	
10 000-20 000

	
Плотность / г/см3
	
GB/T 15223-1994
	
1,40±0,05
	
1,40±0,05

	
Подробные сведения после смешивания

	
Соотношение смеси
	
Массовое соотношение
	
A:B=100:100

	Время работы после смешивания
	GB/T 10247-2008
	15-30 мин

	Время отверждения	25 ℃/50 %
	GB/T 10247-2008
	60 минут (время регулируется)

	Твердость по Шору D
	GB/T 521-2008
	30-40

	
Предел прочности при растяжении, МПа
	GB/T 528-2009
	
>8

	Относительное удлинение при разрыве
	GB/T 528-2009
	>100

	Прочность при сдвиге/МПа
	GB/T 528-2009
	> Алюминий-Алюминий

	Класс огнестойкости /UL94
	ANSI/UL-94-1985
	V-0

	Теплопроводность, Вт/м·K
	GB/T 10297-1998
	0,70

	Диэлектрическая константа 50 Гц, 25 ℃
	GB/T 1693-2007
	3,35

	Коэффициент потерь 50 Гц, 25 ℃
	GB/T 1693-2007
	0,02

	Объемное удельное сопротивление /Ом⋅см
	GB/T 1692-92
	>1014

	Скорость поглощения воды
	GB/T 8810-2005
	
< 0,15

	Температура стеклования Тг
(℃)
	GBT 11998-1989
	10

	Коэффициент расширения, мкм/м·℃
	GBT 20673-2006
	140

	
Диапазон рабочих температур
	
GB/T 20028-2005
	
-40-125 ℃



Примечание. Все приведенные выше данные являются данными в стандартном состоянии.


∎Указания по применению
· Рекомендуется использовать автоматическое смесительное оборудование, которое может обеспечить точность дозирования и затруднить всасывание воздуха и образование пузырьков.
· Пластины печатных плат следует высушить перед заливкой, в противном случае на пластинах и компонентах будут образовываться крошечные пузырьки.
· Если рабочая температура ниже 25 ℃, продукт следует предварительно разогреть, чтобы предотвратить слишком высокую вязкость и появление слишком большого количества пузырьков.
· 	При работе вручную следите за тем, чтобы не образовалось слишком много пузырьков и не контактируйте с водой и влагой.
· Во время механической работы следует повысить температуру материала и выполнить вакуумную пеногасительную обработку, а скорость потока следует регулировать в соответствии с требованиями.
· Во время работы определите дозировку и смешивайте по мере необходимости. Смешанные продукты должны быть израсходованы как можно быстрее. Неиспользованные КОМПОНЕНТЫ A/B должны быть заполнены азотом или герметично закрыты для хранения.
· КОМПОНЕНТЫ А/В необходимо быстро и равномерно перемешать в соответствии с пропорцией. Смешанный продукт можно использовать только в течение ограниченного времени (время отверждения), в противном случае его нельзя использовать.
· Время отверждения зависит от количества смеси и температуры. При большом количестве или высокой температуре время отверждения соответственно сокращается, в обратном случае, оно увеличивается.
· Перед использованием продуктов партиями обязательно проведите тестирование небольших образцов, чтобы убедиться в применимости продукции.

∎Упаковка и хранение
· Запечатать и хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Рекомендуется работать в помещении с температурой от 5-25 ℃ и относительной влажностью ≤ 50 %.
· Характеристики упаковки
Компонент А: 27 кг
Компонент В: 27 кг
Срок хранения
Компонент: 12 месяцев. Компонент В: 9 месяцев (в запечатанном и закрытом виде).

· Транспортировка:
Продукт не является опасным грузом и может перевозиться как обычное химическое вещество.
Защита от влаги, дождя, солнца, высоких температур, хранить вдали от источников тепла, обращаться осторожно, не сдавливать и не сталкивать. Минимальный температурный режим при транспортировке составляет -20℃, максимальная продолжительность — 7 дней.


∎Внимание
Закупоривать и хранить в недоступном для детей месте. Избегать контакта с глазами и кожей до отверждения. При случайном попадании на кожу сначала протереть ее мыльной водой или спиртом, а затем смыть чистой водой. При попадании в глаза сначала промыть их большим количеством воды и при необходимости немедленно обратиться к врачу.

∎Данные по технике безопасности при эксплуатации
ПБВ сюда не входит. Внимательно прочитайте технический паспорт, паспорт безопасности вещества (ПБВ) и этикетку перед началом эксплуатации. Вы можете получить ПБВ у компании SEPNA или других дистрибьюторов или отправить по почте в сервисный центр sepna@sepna.cc, или по телефону +86-400-882-1323.


∎Гарантия и ответственность
Все свойства продукта и детали применения, основанные на информации, считаются надежными и точными. Но вам все равно необходимо проверить его свойства и безопасность перед применением. Информация, которую мы предоставляем, неприменима при некоторых обстоятельствах. Компания SEPNA не гарантирует никаких других применений, выходящих за рамки спецификации, до тех пор, пока SEPNA не предоставит специальную письменную гарантию. Компания SEPNA несет ответственность за замену или возврат денег только в том случае, если данный продукт утратил свои свойства в течение указанного выше гарантийного срока. Компания SEPNA дает понять, что не несет ответственности за какие-либо несчастные случаи.
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