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[bookmark: Two_component_epoxy_potting_adhesive_sea][bookmark: SE685]Двухкомпонентный эпоксидный герметик для заливки швов SE685
∎Описание продукта
[bookmark: SE685_is_a_solvent-free,_black,_two-comp]SE685 — это черный двухкомпонентный эпоксидный клей-герметик для заливки, не содержащий растворителей, который отверждается как при комнатной температуре, так и при нагревании.

[bookmark: It_has_low_heat_emission,_low_shrinkage_]Обладает низким тепловыделением, низкой усадкой и хорошей теплопроводностью при отверждении.

[bookmark: After_curing,_it_has_excellent_electrica]После отверждения обладает отличными электрическими, механическими свойствами и ударопрочностью и может наноситься на детали образцов, которые должны быть полностью закрыты и защищены, такие как трансформаторы, электронные статоры, катушки зажигания и т. д.


[bookmark: ∎Key_Features]∎Основные особенности
1. Отличная устойчивость к неблагоприятным условиям и ударам.
2. Отличные механические и электрические свойства.
3. Отличная электрическая изоляция, термостойкость.
4. Класс огнестойкости UL 94 V-0.
5. Отличные ударные характеристики при высоких и низких температурах, выдерживает до 200 часов.
6. Отличная адгезия и защита от растрескивания.
7. Низкое водопоглощение, хорошая водо- и влагостойкость.


∎Типичные области применения
1. Применимо к образцам деталей, которые должны быть полностью закрыты и защищены, такие как трансформаторы, электронные статоры, катушки зажигания и т. д.
2. Подходит для двигателей, автомобильной электроники, электроинструментов, реакторов, приборов и другой герметизирующей защиты, обладает отличной адгезией и термостойкостью к большинству пластиковых и металлических поверхностей.

∎Таблица технических данных

	СВОЙСТВО
	СТАНДАРТ
	ЗНАЧЕНИЕ SE685

	----
	----
	КОМПОНЕНТ А
	КОМПОНЕНТ B

	Внешний вид
	Визуальный контроль
	Черная вязкая жидкость
	Прозрачная жидкость

	
Вязкость при 25 °C (сП)
	
GB/T 10247-2008
	
20 000±10 000
	
20-10

	Плотность при 25 °C, г/см3
	GB/T 13354-92
	1,70±0,1
	1,0±0,1
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	Подробные сведения после смешивания

	Соотношение смеси
	Массовое соотношение
	A:B=100:13

	
Вязкость смеси при 25°C, сП
	
GB/T 10247-2008
	
2000±1000

	Плотность смеси при 25°C, г/см3
	GB/T 13354-92
	1,6±0,1

	
Время срабатывания при 25°C, ч
	
GB/T 13477-2002
	(226 г) 35±10

	Время отверждения при 25°C, час
	GB/T 13477-2002
	10~12

	Твердость по Шору D
	GB/T 531.1-2008
	85±5

	

Предел прочности при растяжении и сдвиге/Н/мм 2
	

GB/T 7124-2008
	
Алюминий-алюминий	12

	
	
	
Нержавеющая сталь-нержавеющая сталь 13

	Температура стеклования Тг
	GBT 11998-1989
	50-60 ℃

	
Коэффициент линейного расширения /10 -6/к
	

GB/T 7124-2008
	38,＜Тг

	
	
	115,＞Тг

	Класс огнезащиты
	ANSI/UL-94-198
	UL94 V0

	Теплопроводность (Вт/м·K)
	GB/T 10297-1998
	0,9-1,0

	
Скорость поглощения воды
	GB/T 8810-2005
	24 ч, 25 ℃, 0,1 %

	
	GB/T 8810-2005
	2 ч, 100 ℃, 0,6 %

	
Объемное удельное сопротивление (Ом⋅см)
	
GB/T 1692-92
	
3,4*1014

	Диэлектрическая прочность (кВ/мм), 25 °C
	GB/T 1693-2007
	＞17

	Диэлектрическая проницаемость /1,2 МГц, 25 °C
	GB/T 1693-2007
	3-5

	Коэффициент потерь /1 МГц, 25°C
	GB/T 1693-2007
	0-1

	Испытание на термический удар (500 циклов)
	----
	-40~150 ℃

	Рабочая температура
	°C
	-50-150

	
Срок годности
	Компонент А
	12 месяцев

	
	Компонент В
	12 месяцев

	
Устойчив к воздействию следующих сред: воды, кислот и щелочей (РН3-10), углеводородов, рассола. Не устойчив к воздействию следующих сред: полярных растворителей, сильных кислот и щелочей.


Примечание. Приведенная ниже информация и данные являются типичными значениями при стандартных условиях и не используются в качестве основы для принятия продукта. Если в следующих испытаниях явно не упоминается среда испытания, она приводится как температура 24±2 ℃ и относительная влажность 50±5 %.
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∎Указания по применению
1. Подготовка: некоторые компоненты могут осаждаться на дне из-за длительного хранения, перед использованием равномерно смешайте в оригинальной упаковке. Затем смешайте компоненты A и B по весу в соотношении A:B=100:13, заливая с помощью электронных весов.
2. Кристаллизация или агломерация компонента В может произойти во время хранения (это нормальное состояние), если он кристаллизовался, перед использованием его необходимо расплавить при температуре 80 °C, а затем охладить до комнатной температуры, что не влияет на его эксплуатационные характеристики
3. Если компонент В подвергается воздействию воздуха, он гидролизуется влагой. Белый порошкообразный материал является продуктом гидролиза. Старайтесь избегать добавления белого вещества при взвешивании.
4. При смешивании компонентов AB образуется много пузырьков, что требует вакуумного пеногасителя, это способствует повышению электрических характеристик устройства.
5. Если вы смешаете большее количество, время работы будет более коротким. Например: 1 кг клея необходимо использовать в течение 15 минут, 500 г клея — в течение 25 минут. Это делается для уменьшения образования пузырьков при заполнении устройства.
6. Условия отверждения: 25 ℃*24 ч, 80 ℃*2 ч.




∎Упаковка и хранение
Компонент А — 25 кг/пластиковое ведро, компонент В — 3,25 кг/банка.

При хранении при температуре 25 °C в темном и прохладном месте в оригинальной закрытой таре срок годности как компонента А, так и Ккомпонента В составляет 12 месяцев с даты изготовления. Это неопасный груз, его можно транспортировать и хранить как обычные химикаты.



∎Данные по технике безопасности при эксплуатации
ПБВ сюда не входит. Внимательно прочитайте технический паспорт, паспорт безопасности вещества (ПБВ) и этикетку перед началом эксплуатации. Вы можете получить ПБВ у компании SEPNA или других дистрибьюторов или отправить по почте в сервисный центр sepna@sepna.cc, или по телефону +86-400-882-1323.



∎Гарантия и ответственность
Все свойства продукта и детали применения, основанные на информации, считаются надежными и точными. Но вам все равно необходимо проверить его свойства и безопасность перед применением. Информация, которую мы предоставляем, неприменима при некоторых обстоятельствах. Компания SEPNA не гарантирует никаких других применений, выходящих за рамки спецификации, до тех пор, пока SEPNA не предоставит специальную письменную гарантию. Компания SEPNA несет ответственность за замену или возврат денег только в том случае, если данный продукт утратил свои свойства в течение указанного выше гарантийного срока. Компания SEPNA дает понять, что не несет ответственности за какие-либо несчастные случаи.
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