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Технический паспорт
)

[bookmark: Two_component_epoxy_potting_material][bookmark: SE686]Двухкомпонентный эпоксидный материал для заливки SE686
∎Описание продукта
[bookmark: SE686_is_a_solvent-free,_black,_two-comp]SE686 — это черный двухкомпонентный эпоксидный клей-герметик для заливки, не содержащий растворителей, который отверждается как при комнатной температуре, так и при нагревании.

[bookmark: It_has_low_heat_emission,_low_shrinkage_]Обладает низким тепловыделением, низкой усадкой и хорошей теплопроводностью при отверждении.

[bookmark: After_curing,_it_has_excellent_electrica]После отверждения обладает отличными электрическими, механическими свойствами и ударопрочностью и может наноситься на детали образцов, которые должны быть полностью закрыты и защищены, такие как трансформаторы, электронные статоры, катушки зажигания и т. д.


[bookmark: ∎Key_Features]∎Основные особенности
1. Отличная устойчивость к неблагоприятным условиям и ударам.
2. Отличные механические и электрические свойства.
3. Отличная электрическая изоляция, термостойкость.
4. Класс огнестойкости UL 94 V-0.
5. Отличная адгезия и защита от растрескивания.
6. Низкое водопоглощение, хорошая водо- и влагостойкость.


∎Типичные области применения
1. Применимо к образцам деталей,которые должны быть полностью закрыты и защищены, такие как трансформаторы, электронные статоры, катушки зажигания и т. д.
2. Подходит для двигателей, автомобильной электроники, электроинструментов, реакторов, приборов и другой герметизирующей защиты, обладает отличной адгезией и термостойкостью к большинству пластиковых и металлических поверхностей.

∎Таблица технических данных

	СВОЙСТВО
	СТАНДАРТ
	ЗНАЧЕНИЕ	SE685

	----
	----
	КОМПОНЕНТ А
	КОМПОНЕНТ B

	Внешний вид
	Визуальный контроль
	Черная вязкая жидкость
	Прозрачная жидкость

	
Вязкость при 25°C (сП)
	
GB/T 10247-2008
	
40 000±10 000
	
40-10

	Плотность при 25°C, г/см3
	GB/T 13354-92
	2,50±0,1
	0,94±0,1

	Подробные сведения после смешивания



	Соотношение смеси
	Массовое соотношение
	A:B=100:5

	
Вязкость смеси при 25°C, сП
	
GB/T 10247-2008
	
5000±1500

	
Время срабатывания при 25°C, ч
	
GB/T 13477-2002
	(210 г) 50±10

	Время отверждения при 25°C, час
	GB/T 13477-2002
	10~12

	Твердость по Шору D
	GB/T 531.1-2008
	80±5

	Предел прочности при растяжении и сдвиге/Н/мм 2
	GB/T 7124-2008
	Алюминий-Алюминий	8

	Температура стеклования Тг
	GBT 11998-1989
	50-60 ℃

	
Коэффициент линейного расширения /10 -6/к
	

GB/T 7124-2008
	25,＜Тг

	
	
	62,＞Тг

	Класс огнезащиты
	ANSI/UL-94-198
	UL94 V0

	Теплопроводность (Вт/м·K)
	GB/T 10297-1998
	1,52

	
Объемное удельное сопротивление (Ом⋅см)
	
GB/T 1692-92
	
2,7*1014

	Диэлектрическая прочность (кВ/мм), 25°C
	GB/T 1693-2007
	＞18

	Диэлектрическая проницаемость /1 МГц, 25°C
	GB/T 1693-2007
	3

	Коэффициент потерь /1 МГц, 25°C
	GB/T 1693-2007
	0-0,5

	Рабочая температура
	°C
	-50-180

	
Срок годности
	Компонент А
	12 месяцев

	
	Компонент В
	9 месяцев

	
Устойчив к воздействию следующих сред: воды, кислот и щелочей (РН3-10), углеводородов, рассола. Не устойчив к воздействию следующих сред: полярных растворителей, сильных кислот и щелочей.


Примечание. Приведенная ниже информация и данные являются типичными значениями при стандартных условиях и не используются в качестве основы для принятия продукта. Если в следующих испытаниях явно не упоминается среда испытания, она приводится как температура 24±2 ℃ и относительная влажность 50±5 %.


∎Указания по применению
1. Подготовка: некоторые компоненты могут осаждаться на дне из-за длительного хранения, перед использованием равномерно смешайте в оригинальной упаковке. Затем смешайте компоненты A и B по весу в соотношении A:B=100:5, заливая с помощью электронных весов.
2. Кристаллизация или агломерация компонента В может произойти во время хранения (это нормальное состояние), если он кристаллизовался, перед использованием его необходимо расплавить при температуре 80 °C, а затем охладить до комнатной температуры, что не влияет на его эксплуатационные характеристики


3. Если компонент В подвергается воздействию воздуха, он гидролизуется влагой. Белый порошкообразный материал является продуктом гидролиза. Старайтесь избегать добавления белого вещества при взвешивании.
4. При смешивании компонентов AB образуется много пузырьков, что требует вакуумного пеногасителя, это способствует повышению электрических характеристик устройства.
5. Если вы смешаете большее количество, время работы будет более коротким. Например: 1 кг клея необходимо использовать в течение 15 минут, 500 г клея - в течение 25 минут. Это делается для уменьшения образования пузырьков при заполнении устройства.
6. Условия отверждения: 25 ℃*24 ч, 80 ℃*2 ч.


∎Упаковка и хранение
Компонент А — 20 кг/пластиковое ведро, компонент В — 1 кг/банка

При хранении при температуре 25 °C в темном и прохладном месте в оригинальной закрытой таре срок годности как компонента А, так и компонента В составляет 12 месяцев с даты изготовления. Это неопасный груз, его можно транспортировать и хранить как обычные химикаты.


∎Данные по технике безопасности при эксплуатации
ПБВ сюда не входит. Внимательно прочитайте технический паспорт, паспорт безопасности вещества (ПБВ) и этикетку перед началом эксплуатации. Вы можете получить ПБВ у компании SEPNA или других дистрибьюторов или отправить по почте в сервисный центр sepna@sepna.cc, или по телефону +86-400-882-1323.



∎Гарантия и ответственность
Все свойства продукта и детали применения, основанные на информации, считаются надежными и точными. Но вам все равно необходимо проверить его свойства и безопасность перед применением. Информация, которую мы предоставляем, неприменима при некоторых обстоятельствах. Компания SEPNA не гарантирует никаких других применений, выходящих за рамки спецификации, до тех пор, пока SEPNA не предоставит специальную письменную гарантию. Компания SEPNA несет ответственность за замену или возврат денег только в том случае, если данный продукт утратил свои свойства в течение указанного выше гарантийного срока. Компания SEPNA дает понять, что не несет ответственности за какие-либо несчастные случаи.
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