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[bookmark: Heat_Curing_Paint_Shop_Adhesive_and_Seal]Термоотверждаемый клей и герметик для лакокрасочных материалов
S855
∎ Описание продукта
[bookmark: _S855]
[bookmark: S855_is_a_one_component,_heat-curing_adh]S855 – это однокомпонентный термоотверждаемый клей и герметик на основе эластичной эпоксидной смолы. Как герметик, продукт специально разработан для герметизации поверхностей с электрофоретическим покрытием перед нанесением краски или порошкового покрытия.
[bookmark: ∎Typical_Applications]∎ Типичные области применения
S855 разработан в качестве клея/герметика. В качестве клея продукт, как правило, используется в сочетании с точечной сваркой, клепкой, обжимом и другими методами механического крепления для фиксации деталей до завершения процесса отверждения. Склеивание маслянистых поверхностей возможно при количестве масла до 3 г/м2. Из-за большого разнообразия масел испытания с использованием оригинальных субстратов и условий проведения являются обязательными.
S855 также хорошо подходит для герметизации металлов с электрофоретическим покрытием перед последующими процессами окраски (включая процессы порошковой окраски).

∎ Основные особенности
1. Хорошо прилипает к большинству поверхностей с электрофоретическим покрытием и к промасленным металлическим поверхностям.
2. Подходит для нанесения порошковых покрытий.
3. Высокая термостойкость при 160-220 ℃ (320-430°F), отсутствие старения и обесцвечивания.
4. Точечная сварка все еще возможна.
5. Не содержит растворителей или ПВХ.


∎ Таблица технических данных

	СВОЙСТВО
	СТАНДАРТ
	ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ S855

	Внешний вид
	Визуальный контроль
	Белая однородная паста

	Запах
	-
	Слабый

	Плотность (г/см3)
	GB 13477.2-2002
	1,50±0,1

	Содержание твердых частиц (%)
	--
	>97

	Твердость по Шору D
	GB/T 531.1-2008
180℃ * 30 мин
	60±5

	Время отверждения (мин)
	180 ℃
	30 мин.

	Прочность на сдвиг (МПа) (толщина 0,2 мм)
	GB/T 7124-2008
	> 2,5

	TG
	GB/T 11998-1989
	50

	Ограниченная температура/время (℃/Ч))
	/
	200°C ≤ 2 часа

	Рабочая температура
	/
	15°C - 35°C



Примечание:	Приведенные выше данные проверены в определенных условиях. Все технические данные, указанные в данном техническом паспорте продукта, основаны только на лабораторных испытаниях. Фактические измеренные данные могут отличаться по независящим от нас обстоятельствам.

∎ Указания по применению
1. Перед началом работ ознакомьтесь с руководством по технике безопасности, чтобы усвоить соответствующие профилактические меры и рекомендации по технике безопасности. В отношении химических веществ, которые не нуждаются в маркировке, обратите внимание заранее и примите соответствующие профилактические меры.
2. S855 можно использовать для приклеивания к очищенному, обработанному, загрунтованному металлу и нельзя приклеивать к необработанному металлу. Для достижения оптимальной производительности основание должно быть очищено от каких-либо загрязнений. Перед использованием нового основания рекомендуется выполнить соответствующую проверку на основании.
3.  Для получения наилучшей прочности необходимо соблюдать следующие условия отверждения: >175℃*30 минут. Различные условия отверждения приведут к различиям в прочности на сдвиг. Минимальная температура нагрева составляет 160°C, максимальная температура нагрева не превышает 220°C.
4. Материал S855 однороден и не содержит частиц, его можно закачивать, а также использовать трубчатый клеевой пистолет. В случае длительного отключения (>8 часов) рекомендуется сбросить давление в системе, чтобы уменьшить вероятность образования затеков в трубке. Рекомендуется регулярно продувать и очищать трубку для подачи материала.
5. S855 можно использовать для приклеивания к очищенному, обработанному, загрунтованному металлу и нельзя приклеивать к необработанному металлу. Для достижения оптимальной производительности основание должно быть очищено от каких-либо загрязнений.
6. Материал, извлеченный из тары во время использования, может быть загрязнен, не переливайте продукт обратно в оригинальную тару.
· Удаление
Неотвержденный клей во время работ можно удалить чистым полотенцем или тряпкой, смоченной в изопропаноле.Отвержденный клей можно удалить только механическим способом.
· Информация по технике безопасности
1. Хранить в недоступном для детей месте.
2. Не допускать попадания на кожу и в глаза. При случайном попадании на кожу сначала протереть тканью, а затем промыть с мылом; при случайном попадании в глаза после промывания большим количеством воды как можно скорее обратиться к врачу.
∎ Упаковка и хранение
· Характеристики упаковки:
400 мл/шприц, 230 кг/бочка

· Хранение и транспортировка:
1. Транспортировка: защита от влаги, дождя, солнца, высоких температур, хранить вдали от источников тепла,, обращаться с осторожностью, не сжимать и не ударять.
2. Хранение: В закрытом виде в сухом прохладном месте, избегать попадания прямых солнечных лучей, рекомендуемая температура хранения составляет 5~25°C.
3. Срок хранения: 9 месяцев

∎ Внимание
Закупоривать и хранить в недоступном для детей месте.
Не допускать попадания на кожу и в глаза до отверждения.
При случайном попадании на кожу сначала протереть ее мыльной водой или спиртом, а затем смыть чистой водой.
При попадании в глаза сначала промыть их большим количеством воды и при необходимости немедленно обратиться к врачу.

∎ Данные по технике безопасности при эксплуатации
ПБВ сюда не входит. Внимательно прочитайте технический паспорт, паспорт безопасности вещества (ПБВ) и этикетку перед началом эксплуатации. ПБВ можно получить у компании SEPNA или других дистрибьюторов, а также отправив электронное письмо в сервисный центр sepna@sepna.cc, или позвонив по телефону +86-400-882-1323.

∎ Гарантия и ответственность
Все свойства продукта и детали применения, основанные на информации, считаются надежными и точными. Но вам все равно необходимо проверить его свойства и безопасность перед применением. Информация, которую мы предоставляем, неприменима при некоторых обстоятельствах. Компания SEPNA не гарантирует никаких других применений, выходящих за рамки спецификации, до тех пор, пока SEPNA не предоставит специальную письменную гарантию. SEPNA несет ответственность за замену или возврат денег только в том случае, если данный продукт неисправен в течение указанного выше гарантийного срока. SEPNA дает понять, что не несет ответственности за какие-либо несчастные случаи.
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