
∎ Описание продукта
MS120 — это высококачественный однокомпонентный герметик на основе технологии микросферического полимера.
Он обладает хорошими герметизирующими свойствами и когезией, не вызывает коррозии, не загрязняет приклеиваемую подложку, не загрязняет окружающую среду и обладает хорошими адгезионными свойствами к металлу, оцинкованному листу, нержавеющей стали, листовому металлу и другим материалам.
[bookmark: ∎Typical_Applications]∎ Типичные области применения
Используется для общепромышленных применений, таких как склеивание и герметизация стекла, оцинкованных листов, нержавеющей стали, металла, листовой керамики и других материалов.
∎ Основные особенности
1. Защита окружающей среды, отсутствие раздражающего запаха и годность для окраски;
2. Легко наносится, не образует пузырьков во время отверждения
3. Высокая скорость отверждения; Класс огнестойкости UL 94 V-0
4. Хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям, ультрафиолетовому излучению, долговечность и ударопрочность.
∎ Таблица технических данных

	Компонент
	Стандарт
	Технические характеристики
	Типовое значение

	
Внешний вид
	
Визуальный контроль
	Однородная паста
	Черная/белая однородная паста

	Плотность (г/см3)
	GB/T 13477
	1,6 ± 0,1
	1,60

	Провисание (мм)
	GB/T 13477
	< 1
	0

	Время отверждения до отлипа (мин)
	GB/T 13477
	10 ~ 40
	20

	Скорость отверждения (мм/сут)
	HG/T 4363
	≥ 3,0
	3,5

	Содержание твердых частиц (%)
	GB/T 2793
	≥ 96
	98

	Твердость (по шору А)
	GB/T 531
	45 ± 5
	45

	Предел прочности на растяжение (МПа)
	GB/T 528
	≥ 1,5
	1,8

	Удлинение при разрыве (%)
	GB/T 528
	≥ 250
	270

	Прочность на сдвиг (МПа) 3003 алюминий -3003 алюминий
	
GB/T 7124
	
≥ 1,0
	
1,2

	Прочность на сдвиг стеклопластик-стеклопластик (МПа)
	
GB/T 7124
	
≥ 1,0
	
1,2

	Рабочая температура (℃)
	/
	-40 ~ +90
	/
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Все вышеуказанные типичные значения были выявлены при температуре 23 ± 2 
℃
 и относительной влажности 50 ± 5
%
.
)
∎ Области применения
· Предварительная обработка
Адгезионные поверхности должны быть чистыми, сухими, без масла и смазки.
· Область применения
1. Температура и влажность оказывают большое влияние на время отлипа и скорость отверждения. Рекомендуемая температура нанесения — от +5 до 35 ℃, относительная влажность — от 50 до 70 %.
2. Следы герметика можно отшлифовать и соскоблить скребком или полоской жесткого пенопласта, а некоторые элементы можно очистить мыльной водой до гладкости.
3. Если MS120 будет контактировать с полиуретановым клеем во время нанесения, его можно использовать для строительных работ только после полного отверждения полиуретанового клея.
4. Способ нанесения см. в инструкции по применению или проконсультировавшись с нашими специалистами.
∎ Упаковка
Металлизированный шприц: 600 мл/шприц, 20 шприцев/коробка; ведро: 20 л/ведро; бочка: 200 л/бочка.
∎ Срок годности
Срок годности: 9 месяцев в закрытой упаковке в прохладном и сухом месте для хранения при температуре от +8 до + 28 ℃.
∎ Меры предосторожности
1.  Неиспользованные продукты следует герметично закрывать во избежание впитывания влаги;
2.  Хранить в недоступном для детей месте;
3. Рекомендуется использовать в хорошо проветриваемом месте;
4.  При попадании в глаза и на кожу сначала промыть большим количеством воды и при необходимости немедленно обратиться к врачу.
5.  Информацию о безопасности продукта см. в ПБВ (Паспорт безопасности вещества).
∎ Специальные инструкции
Данные, приведенные в техническом паспорте, были получены в лабораторных условиях. Из-за различий в условиях использования пользователь несет ответственность за испытание и валидацию данного продукта в соответствии со своими собственными условиями использования. Компания SEPNA не гарантирует возникновения вопросов в процессе продажи продукции Sepna technology (Сепна Текнолоджи) и использования при определенных условиях. Мы не несем ответственности за прямые, косвенные или случайные убытки, возникающие в результате проблем с научно-технической продукцией. Если в процессе использования возникнут какие-либо проблемы, обратитесь в наш отдел технического обслуживания для предоставления всех услуг.
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