∎ Описание продукта

SP813 — это полиуретановый клей, отверждающийся при комнатной температуре, обладающий такими характеристиками, как простота изготовления, высокая прочность склеивания, хорошая эластичность, устойчивость к старению, виброустойчивость, устойчивость к низким температурам, поверхность может быть покрыта различными красками и покрытиями.

∎ Типичные области применения

- Общие соединения различных транспортных средств, такие как уплотнение днища, крышка багажного отделения, панель цилиндра, герметизирующее соединение зазора между автомобильным стеклом и рамой и т. д.

- Его можно использовать для герметизации различных швов в консольных конструкциях мостов, проектах метрополитена, архитектурном оформлении и т. д.

∎ Основные особенности

- Не содержит растворителей, обладает хорошей адгезией и широкой адаптируемостью к основаниям.

- Хорошая химическая стойкость, водостойкость и устойчивость к атмосферному старению.

- Отличная ударопрочность, ударопрочность при ударе и устойчивость к помехам.

- Хорошая влагостойкость и устойчивость к плесени.

- Может быть окрашен и отшлифован.

- Хорошие строительные характеристики.

∎ Таблица технических данных

| Позиции | Стандарт | Технические характеристики | Типовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | Визуальный контроль | Однородная паста | Однородная паста белого/серого цвета |
| Провисание (мм) | GB/T 13477 | < 1 | 0 |
| Время отверждения до отлипа (мин) | GB/T 13477 | 20~40 | 20 |
| Скорость отверждения (мм/сут) | HG/T 4363 | ≥ 3,0 | 3,2 |
| Содержание твердых частиц (%) | GB/T 2793 | ≥ 97 | 98 |
| Твердость (по Шору A) | GB/T 531 | 40 ± 5 | 43 |
| Предел прочности на растяжение (МПа) | GB/T 528 | ≥ 2 | 2,2 |
| Удлинение при разрыве (%) | GB/T 528 | ≥ 400 | 420 |
| Прочность на разрыв (Н/мм) | GB/T 529 | ≥ 5 | 6,8 |
| Рабочая температура (℃) | / | -40 ~ +90 | / |
| Примечание. Все вышеуказанные типичные значения были выявлены при температуре 23 ± 2 ℃ и относительной влажности 50 ± 5 %. |  |  |  |

∎ Области применения

- Предварительная обработка

Адгезионные поверхности должны быть чистыми, сухими, без масла и смазки.

- Область применения

- Температура и влажность оказывают большое влияние на высыхание поверхности и отверждение клея. Рекомендуется, чтобы температура окружающей среды при нанесении составляла 5~35 ℃, а относительная влажность — 50~70 %. Если температура ниже 5 ℃, рекомендуется поместить продукт в среду с температурой 30-40 ℃ на 1 час перед использованием (время нагрева не должно превышать 3 часов).

- Чтобы обеспечить эффект склеивания и совместимость продукта с материалом основы, следует заранее провести испытания на фактическом материале основы и окружающей среде.

- Не подходит для использования на замороженных или влажных основаниях, поверхностях, содержащих силиконовую жидкость, или силиконовой резине.

- Неотвержденный силикон, микросферический материал, спирт и спиртосодержащие растворители будут препятствовать нормальному отверждению этого клея, поэтому следует избегать прямого контакта между этими материалами.

- В отношении способа нанесения ознакомьтесь с инструкцией по применению или проконсультируйтесь с нашим техническим персоналом.

∎ Упаковка

Алюминиевый баллон: 310 мл/баллон, 40 баллонов/коробка.

Фольгированный шприц: 400 мл/шприц, 40 шприцев/коробка.

Фольгированный шприц: 600 мл/шприц, 40 шприцев/коробка.

∎ Срок годности

Срок годности: 9 месяцев в закрытой упаковке в прохладном и сухом месте для хранения при температуре от +8 до + 28 ℃.

∎ Меры предосторожности

- Неиспользованные продукты следует герметично закрывать во избежание впитывания влаги;

- Хранить в недоступном для детей месте;

3. Рекомендуется использовать в хорошо проветриваемом месте;

- При попадании в глаза и на кожу сначала промыть большим количеством воды и при необходимости немедленно обратиться к врачу.

- Информацию о безопасности продукта см. в ПБВ (Паспорт безопасности вещества).

∎ Специальные инструкции

Данные, приведенные в техническом паспорте, были получены в лабораторных условиях. Из-за различий в условиях использования пользователь несет ответственность за испытание и валидацию данного продукта в соответствии со своими собственными условиями использования. Компания SEPNA не гарантирует возникновения вопросов в процессе продажи продукции Sepna technology (Сепна Текнолоджи) и использования при определенных условиях. Мы не несем ответственности за прямые, косвенные или случайные убытки, возникающие в результате проблем с научно-технической продукцией. Если в процессе использования возникнут какие-либо проблемы, обратитесь в наш отдел технического обслуживания для предоставления всех услуг.