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Технический паспорт
Полиуретановый герметик для листового металла
SP813
)

∎ Описание продукта
SP813 — это полиуретановый клей, отверждающийся при комнатной температуре, обладающий такими характеристиками, как простота изготовления, высокая прочность склеивания, хорошая эластичность, устойчивость к старению, виброустойчивость, устойчивость к низким температурам, поверхность может быть покрыта различными красками и покрытиями.
[bookmark: ∎Typical_Applications]∎ Типичные области применения
1.  Общие соединения различных транспортных средств, такие как уплотнение днища, крышка багажного отделения, панель цилиндра, герметизирующее соединение зазора между автомобильным стеклом и рамой и т. д.
2.  Его можно использовать для герметизации различных швов в консольных конструкциях мостов, проектах метрополитена, архитектурном оформлении и т. д.
∎ Основные особенности
1. Не содержит растворителей, обладает хорошей адгезией и широкой адаптируемостью к основаниям.
2. Хорошая химическая стойкость, водостойкость и устойчивость к атмосферному старению.
3. Отличная ударопрочность, ударопрочность при ударе и устойчивость к помехам.
4. Хорошая влагостойкость и устойчивость к плесени.
5. Может быть окрашен и отшлифован.
6. Хорошие строительные характеристики.
∎ Таблица технических данных

	Позиции
	Стандарт
	Технические характеристики
	Типовое значение

	
Внешний вид
	
Визуальный контроль
	Однородная паста
	Однородная паста белого/серого цвета

	Провисание (мм)
	GB/T 13477
	< 1
	0

	Время отверждения до отлипа (мин)
	GB/T 13477
	20~40
	20

	Скорость отверждения (мм/сут)
	HG/T 4363
	≥ 3,0
	3,2

	Содержание твердых частиц (%)
	GB/T 2793
	≥ 97
	98

	Твердость (по Шору A)
	GB/T 531
	40 ± 5
	43

	Предел прочности на растяжение (МПа)
	GB/T 528
	≥ 2
	2,2

	Удлинение при разрыве (%)
	GB/T 528
	≥ 400
	420

	Прочность на разрыв (Н/мм)
	GB/T 529
	≥ 5
	6,8

	Рабочая температура (℃)
	/
	-40 ~ +90
	/

	Примечание. Все вышеуказанные типичные значения были выявлены при температуре 23 ± 2 ℃ и относительной влажности 50 ± 5 %.



∎ Области применения
· Предварительная обработка
Адгезионные поверхности должны быть чистыми, сухими, без масла и смазки.
· Область применения
1. Температура и влажность оказывают большое влияние на высыхание поверхности и отверждение клея. Рекомендуется, чтобы температура окружающей среды при нанесении составляла 5~35 ℃, а относительная влажность — 50~70 %. Если температура ниже 5 ℃, рекомендуется поместить продукт в среду с температурой 30-40 ℃ на 1 час перед использованием (время нагрева не должно превышать 3 часов).
2. Чтобы обеспечить эффект склеивания и совместимость продукта с материалом основы, следует заранее провести испытания на фактическом материале основы и окружающей среде.
3. Не подходит для использования на замороженных или влажных основаниях, поверхностях, содержащих силиконовую жидкость, или силиконовой резине.
4. Неотвержденный силикон, микросферический материал, спирт и спиртосодержащие растворители будут препятствовать нормальному отверждению этого клея, поэтому следует избегать прямого контакта между этими материалами.
5. В отношении способа нанесения ознакомьтесь с инструкцией по применению или проконсультируйтесь с нашим техническим персоналом.
∎ Упаковка
Алюминиевый баллон: 310 мл/баллон, 40 баллонов/коробка.
Фольгированный шприц: 400 мл/шприц, 40 шприцев/коробка.
Фольгированный шприц: 600 мл/шприц, 40 шприцев/коробка.
∎ Срок годности
Срок годности: 9 месяцев в закрытой упаковке в прохладном и сухом месте для хранения при температуре от +8 до + 28 ℃.
∎ Меры предосторожности
1.  Неиспользованные продукты следует герметично закрывать во избежание впитывания влаги;
2.  Хранить в недоступном для детей месте;
3. Рекомендуется использовать в хорошо проветриваемом месте;
4.  При попадании в глаза и на кожу сначала промыть большим количеством воды и при необходимости немедленно обратиться к врачу.
5.  Информацию о безопасности продукта см. в ПБВ (Паспорт безопасности вещества).
∎ Специальные инструкции
Данные, приведенные в техническом паспорте, были получены в лабораторных условиях. Из-за различий в условиях использования пользователь несет ответственность за испытание и валидацию данного продукта в соответствии со своими собственными условиями использования. Компания SEPNA не гарантирует возникновения вопросов в процессе продажи продукции Sepna technology (Сепна Текнолоджи) и использования при определенных условиях. Мы не несем ответственности за прямые, косвенные или случайные убытки, возникающие в результате проблем с научно-технической продукцией. Если в процессе использования возникнут какие-либо проблемы, обратитесь в наш отдел технического обслуживания для предоставления всех услуг.
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