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[bookmark: Two_component_polyurethane_structural_ad]Двухкомпонентный полиуретановый конструкционный клей
[bookmark: _SP282]SP282

∎ Описание продукта
[bookmark: SP282_is_a_two-component_room_temperatur]SP282 - это двухкомпонентный конструкционный клей быстрого отверждения при комнатной температуре. После отверждения продукт обладает хорошей адгезией и высокой прочностью сцепления. Он обладает хорошими адгезионными свойствами к пластиковым основам, таким как стекловолокно, АБС, алюминиево-пластиковые панели и т.д.
[bookmark: ∎Typical_Applications]∎ Типичные области применения
1. Конструкционное соединение новых батарей;
2. Склеивание оснований и укрывных материалов, таких как ткани, войлок, декоративные панели, ПЭТ-пленки и т.д.
3. Склеивание различных оснований, таких как стекловолокно, АБС, алюминиево-пластиковые панели и т.д.
[bookmark: ∎Key_Features]∎ Основные особенности
1. Быстрое отверждение и высокая прочность
2. Механическое дозирование или калибровка клеевым пистолетом
3. Обладает стойкостью к старению и химической стойкостью

∎ Таблица технических данных

	СВОЙСТВО
	СТАНДАРТ
	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕ-НИЯ
	ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ SP282

	Компонент
	--
	--
	Компонент А
	Компонент В

	Внешний вид
	Визуальный контроль
	--
	Черная жидкость
	Бежевая жидкость

	Вязкость
	Ротор Брукфильда №7, 10 об/мин
	МПа.с
	120000-
160000
	70000-90000

	Плотность
	GB/T 15223-1994
	г/см^3
	1,21±0,1
	1,45±0,1

	Подробные сведения после смешивания

	Внешний вид
	Визуальный контроль
	--
	Черная жидкость

	Соотношение смеси
	Массовое соотношение
	--
	A:B=1:1

	Вязкость
	Ротор Брукфильда №7, 10 об/мин
	Мпа*с
	100000-150000

	Плотность
	GB/T 15223-1994
	г/см^3
	1,34±0,1

	Время работы
	GB/T 6328-86
	мин.
	<10
	15-30

	Твердость
	GB/T 531.1-2008
	по Шору D
	≥ 60

	Прочность на разрыв
	GB/T 528-2009
	МПа
	≥ 10

	Удлинение
	GB/T 528-2009
	%
	≥60

	Теплопроводность
	GB/T 10297-1998
	Ж/м.к
	0,3

	Объемное сопротивление
	GB/T 1692-92
	Ом*см
	≥1014

	Электрическая прочность изоляции
	GB/T 1695-2005
	кВ/мм
	26

	Прочность на разрыв
	GB/T 7124-2008
	МПа
	＞10
	Алюминий-алюминий

	
	
	
	6,29
	АБС-АБС

	
	
	
	7,13
	Нержавеющая сталь-АБС

	
	
	
	11,5
	Нержавеющая сталь-нержавеющая сталь

	
	
	
	2,2
	ПЭТ-алюминий

	
	
	
	≥3
	ПЭТ-ПЭТ

	Температура нанесения
	GB/T 20028-2005
	℃
	10-35

	Примечание:	Все приведенные выше данные являются данными в стандартном состоянии.





∎ Указания по применению
· Перед использованием
Этот продукт предназначен только для пользователей с профессиональным опытом. Испытания должны проводиться на реальных поверхностях и условиях, чтобы обеспечить адгезию и совместимость материалов.
Перед использованием ознакомьтесь с Паспортом безопасности химического вещества для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, в отношении химических продуктов, не подлежащих обязательной маркировке, всегда следует соблюдать соответствующие меры предосторожности. Также ознакомьтесь с местными инструкциями по технике безопасности и обратитесь в компанию Sanner за аналитической поддержкой.
· Предварительная обработка основания
Поверхность основания должна быть чистой, сухой и очищенной от пыли, жира или других загрязнений. Адгезию к металлической поверхности/долговременную стабильность соединения можно улучшить, используя подходящую грунтовку. Поверхности пластмассовых материалов можно отшлифовать или подвергнуть пескоструйной обработке для улучшения адгезии, чтобы удалить средства для удаления плесени, присутствующие на поверхности основания.
· Область применения
Двухкомпонентная упаковка: При использовании соберите статическую смесительную трубку и выполняйте процедуру смешивания клея, обращая внимание на 10-сантиметровый выпуск клея в передней части, чтобы обеспечить равномерное перемешивание. Для изделий в бочках необходимо использовать нажимной насос для подачи клея, а для смешивания и изготовления - дозирующее устройство. Если вам требуется система подачи клея, свяжитесь с компанией Sanna для получения технической поддержки.
∎Упаковка и хранение
· Продукт рекомендуется хранить в сухом месте при температуре 10℃-30℃, избегая попадания прямых солнечных лучей или мороза. Срок хранения - 6 месяцев.
После вскрытия упаковки содержимое следует защитить от влаги и израсходовать как можно скорее.

· Характеристики упаковки: 1,400мл/двойная трубка;
2. Размер бочки: компонент А 20 кг/бочка, компонент В 20 кг/бочка.


∎ Внимание
Закупоривать и хранить в недоступном для детей месте. Избегать контакта с глазами и кожей до отверждения. При случайном попадании на кожу сначала протереть ее мыльной водой или спиртом, а затем смыть чистой водой. При попадании в глаза сначала промыть их большим количеством воды и при необходимости немедленно обратиться к врачу.

∎ Данные по технике безопасности при эксплуатации
ПБВ сюда не входит. Внимательно прочитайте технический паспорт, паспорт безопасности вещества (ПБВ) и этикетку перед началом эксплуатации. Вы можете получить ПБВ у компании SEPNA или других дистрибьюторов или отправить по почте в сервисный центр sepna@sepna.cc, или по телефону +86-400-882-1323.


∎ Гарантия и ответственность
Все свойства продукта и детали применения, основанные на информации, считаются надежными и точными. Но вам все равно необходимо проверить его свойства и безопасность перед применением. Информация, которую мы предоставляем, неприменима при некоторых обстоятельствах. Компания SEPNA не гарантирует никаких других применений, выходящих за рамки спецификации, до тех пор, пока SEPNA не предоставит специальную письменную гарантию. SEPNA несет ответственность за замену или возврат денег только в том случае, если данный продукт неисправен в течение указанного выше гарантийного срока. SEPNA дает понять, что не несет ответственности за какие-либо несчастные случаи.
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