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[bookmark: 2-component_Polyurethane_potting_adhesiv][bookmark: _SP270]2-компонентный полиуретановый клей-герметик для заливки SP270

∎ Описание продукта
[bookmark: SP270_is_a_solvent-free_two-component_po]SP270 — это двухкомпонентный полиуретановый клей, не содержащий растворителей. Полимерная часть (компонент А) содержит гидроксильные группы. Отвердитель (компонент В) основан на изоцианате. A и B смешиваются и отверждаются с образованием твердого эластичного вещества без очевидного изменения объема.
[bookmark: ∎Typical_Applications]∎ Типичные области применения
1. Герметизация зарядного устройства, герметизация электронных компонентов малого и среднего размера, таких как датчики, светодиодный водонепроницаемый источник питания, трансформатор и т. д.
2. Коммуникационное оборудование, фотоэлектрические конденсаторы большого размера, трансформаторы, управляющие источники питания, контроллеры зажигания, электронные датчики и т. д.
3. Герметизация литья, хорошее сцепление металла и пластика.
∎	Основные особенности
1. Низкая вязкость, простая конструкция.
2. Высокая теплопроводность, класс огнестойкости UL94-V0.
∎ Таблица технических данных

	СВОЙСТВО
	СТАНДАРТ / ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
	ЗНАЧЕНИЕ SP295

	Компонент
	--
	Компонент А
	Компонент В

	
Внешний вид
	
Визуальный контроль
	
Черная жидкость
	
Коричневатая жидкость

	
Вязкость
	
МПа.с
	
2500±500
	
100±50

	
Плотность
	
г/см^3
	
1,4 ± 0,1
	
1,2 ± 0,1

	
Подробные сведения после смешивания

	
Соотношение смеси
	
Массовое соотношение
	
A:B=100 : 20

	Время работы после смешивания
	
мин.
	
30 ± 5

	
Начальное время отверждения
	
мин.
	
40

	Класс огнестойкости
	UL94
	V-0

	Теплопроводность
	Вт/м·К
	> 0,6

	Объемное удельное сопротивление
	Ом·см
	> 10¹4

	Диэлектрическая константа
	23℃, 1 кГц
	3-5

	Прочность на растяжение
	МПа
	> 30

	Твердость
	по Шору А
	70 ± 10

	Электрическая прочность изоляции
	кВ/мм
	> 20

	Рабочая температура
	℃
	-50 ~150

	
Испытание на влагопоглощение
	
%
	
≤ 1,7



Примечание. Все приведенные выше данные являются данными в стандартном состоянии.


∎ Указания по применению
1. Введение
Перед использованием обязательно ознакомьтесь с паспортом безопасности химического вещества для получения соответствующих мер предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, в отношении химических продуктов, которые не подлежат обязательной маркировке, всегда следует соблюдать соответствующие меры предосторожности. Также ознакомьтесь с местными инструкциями по технике безопасности и обратитесь в компанию SEPNA за получением аналитической поддержки.

2. Конструкция
1. Предварительный нагрев: предварительно нагревайте формованное изделие при температуре 50-80 °C в течение 1-2 часов. Также можно снизить температуру и продлить время нагрева, чтобы удалить влагу. Вязкость компонента В будет увеличиваться при низкой температуре, предварительно нагрейте материал до 35~45 ℃ для удобства использования.
2. При хранении компонент В будет расслаиваться или выпадет небольшое количество осадка, хорошо перемешайте перед использованием.
3. Смешивание: взвесьте компоненты A и B в соответствии с пропорцией и перемешивайте вертикально с помощью мешалки, а затем перемешивайте по часовой стрелке (или против часовой стрелки) в одном направлении в течение 2-3 минут, чтобы свести к минимуму количество воздуха. При перемешивании обратите внимание на дно и края контейнера, в противном случае возникнет локальное явление незатвердевания.
4. Газоотделение: для получения поверхности заливки, требующей гладкости и отсутствия пузырьков, смесь следует вакуумировать при перемешивании (≤-0,1МПа), чтобы пузырьки можно было легко удалить. При механическом дозировании и смешивании при заливке опустите шаги 3 и 4.
5. Заливка: перелейте смесь в устройство. Если конструкция устройства сложная, а объем большой, его следует заливать поэтапно. Поверхностные пузырьки при заливке можно сдуть с помощью пистолета горячего воздуха.
6.  Отверждение: можно отверждать при температуре 60 ℃/3~4 часа или 25 ℃/24~48 часов. Если температура низкая, время отверждения следует увеличить соответствующим образом; нагрев и отверждение могут увеличить скорость отверждения, рекомендуется отверждать при температуре 40~60 °C, если температура слишком высокая, легко образуются пузырьки. Данный продукт чувствителен к влаге, и она может вызвать затвердевание и образование пузырей. Рекомендуется поддерживать температуру рабочей среды при 23±3 °C и относительной влажности воздуха < 80 %.
7. Уплотнение: после вскрытия упаковки с основным веществом и отвердителем их следует максимально быстро израсходовать. Если компоненты не могут быть сразу израсходованы, их следует немедленно закрыть во избежание попадания влаги.

3. Отверждение
Продукт можно отверждать при низкой температуре (комнатная температура превышает 15 °C) или в теплых условиях. Время отверждения значительно сокращается с повышением температуры, и добавление катализатора (ускорителя) также может ускорить отверждение (например, время работы, время открытой выдержки клея).

4. Очистка
Влажный клей можно удалить с помощью чистящего средства, неотвержденный материал (чистое оборудование для нанесения, загрязнение основания и т. д.), отвержденный клей можно удалить только механическим способом.

∎ Упаковка и хранение
· Запечатать и хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Рекомендуется работать в помещении с температурой от 5-25 ℃ и относительной влажностью ≤ 50 %.
· Характеристики упаковки: компонент А: 20 кг
Компонент В: 7 кг
Срок хранения: 6 месяцев (в запечатанном и закрытом виде).

· Транспортировка:
Продукт не является опасным грузом и может перевозиться как обычное химическое вещество. Защита от влаги, дождя, солнца, высоких температур, хранить вдали от источников тепла, обращаться осторожно, не сдавливать и не сталкивать. Минимальный температурный режим при транспортировке составляет -20 ℃, максимальная продолжительность — 7 дней.


∎ Внимание
Закупоривать и хранить в недоступном для детей месте; Избегать контакта с глазами и кожей до отверждения. При случайном попадании на кожу сначала протереть ее мыльной водой или спиртом, а затем смыть чистой водой. При попадании в глаза сначала промыть их большим количеством воды и при необходимости немедленно обратиться к врачу.

∎ Данные по технике безопасности при эксплуатации
ПБВ сюда не входит. Внимательно прочитайте технический паспорт, паспорт безопасности вещества (ПБВ) и этикетку перед началом эксплуатации. Вы можете получить ПБВ у компании SEPNA или других дистрибьюторов или отправить по почте в сервисный центр sepna@sepna.cc, или по телефону +86-400-882-1323.

∎ Гарантия и ответственность
Все свойства продукта и детали применения, основанные на информации, считаются надежными и точными. Но вам все равно необходимо проверить его свойства и безопасность перед применением. Информация, которую мы предоставляем, неприменима при некоторых обстоятельствах. Компания SEPNA не гарантирует никаких других применений, выходящих за рамки спецификации, до тех пор, пока SEPNA не предоставит специальную письменную гарантию. Компания SEPNA несет ответственность за замену или возврат денег только в том случае, если данный продукт утратил свои свойства в течение указанного выше гарантийного срока. Компания SEPNA дает понять, что не несет ответственности за какие-либо несчастные случаи.
 (
ВЕРСИЯ 1.05/2022-07
) (
SEPNA CHEMICALS (СЕПНА КЕМИКАЛЗ)
) (
WWW.SEPNA.CC
)
image1.png




