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[bookmark: Two-component_foamed_polyurethane_pottin][bookmark: SP293]Двухкомпонентный заливочный компаунд из вспененного полиуретана SP293

∎Описание продукта
[bookmark: SP293_is_a_two-component_foaming_polyure]SP293 — это двухкомпонентный вспенивающийся полиуретановый клеевой материал. Компонент А содержит гидроксильные группы, компонент В представляет собой отвердитель-изоцианат.
[bookmark: After_mixing_A_and_B,_it_will_cure_to_fo]После смешивания A и B он затвердеет, образуя клей для заливки с 3-5-кратной скоростью вспенивания.


[bookmark: ∎Key_Features]∎Основные особенности
1. Низкая вязкость, простая конструкция.
2. Время вспенивания короткое, а скорость вспенивания составляет 3-5 раз.
3. Значение ПСП ≥ 600, класс огнестойкости UL-94, V0.


[bookmark: ∎Typical_Applications]∎Типичные области применения
Используется в автомобильной электронике, модулях, модулях управления питанием, распределительных коробках солнечных модулей и т. д.


∎Таблица технических данных

	
СВОЙСТВО
	
СТАНДАРТ
	
ЗНАЧЕНИЕ SP293

	Компонент
	--
	Компонент А
	Компонент В

	Внешний вид
	Визуальный контроль
	Черная жидкость
	Бежевая жидкость

	Вязкость/МПа.с
	
GB/T10247-2008
	
1500±500
	
200±50

	Плотность г/см3
	
GB/T13354-92
	
1,15±0,1
	
1,2±0,1

	
Подробные сведения после смешивания

	
Соотношение смеси
	
Массовое соотношение
	
A:B=100:100

	Вязкость после смешивания/МПа.с
	GB/T10247-2008
	600±300

	Время работы после смешивания
	GB/T10247-2008
	30-90 с

	Время отверждения
	GB/T10247-2008
	3-8 мин

	Время отверждения ℃/ч
	при температуре +25 ℃/сут., 70 ℃/2 ч

	Твердость/по Шору А
	GB/T53-2008
	35±10

	Предел прочности при растяжении/Мпа
	GB/T528-2009
	>2,0

	Расширяемость
	GB/T528-2009
	>5,0

	Прочность на сдвиг (алюминий-алюминий)
	GB/T 6328-86
	>1,0

	Диэлектрическая прочность/кВ/мм
	GB/T1695-2005
	20

	Диэлектрическая проницаемость 50 Гц, 25℃
	GB/T1693-2007
	5

	Диэлектрические потери 50 Гц, 25℃
	GB/T1693-2007
	0,12

	Объемное удельное сопротивление/Ом • см
	GB/T1692-92
	5×1014

	Класс огнестойкости UL-94
	ANSI/UL-94-1985
	V0

	
Теплопроводность /Вт/м.к
	
GB/T10297-1998
	
0,10

	
Относительное удлинение при разрыве/%
	
GB/T528-2009
	
60

	Значение показателя стойкости к пробою (ПСП)
	GB/T4207-2012
	≥ 600

	Водопоглощение/1 сут., 25 ℃, %
	
GB/T8810-2005
	
＜0,2

	Температура нанесения/℃
	
GB/T20028-2005
	-50-130 ℃



Примечание. Все приведенные выше данные являются данными в стандартном состоянии.


∎Указания по применению
· Перед использованием
обязательно ознакомьтесь с паспортом безопасности химического вещества, чтобы усвоить соответствующие профилактические меры и рекомендации по технике безопасности. Кроме того, в отношении химических продуктов, которые не подлежат обязательной маркировке, всегда следует соблюдать соответствующие меры предосторожности. Также ознакомьтесь с местными инструкциями по технике безопасности и обратитесь в компанию SEPNA за получением аналитической поддержки.

· Предварительная обработка основания
Поверхность основания должна быть чистой, сухой и обезжиренной от пыли, жира или других загрязняющих веществ. Использование подходящей грунтовки может улучшить адгезию / долговременную стабильность склеивания металлической поверхности. Адгезию поверхности пластиковых материалов можно улучшить шлифованием или пескоструйной обработкой, это помогает удалить разделитель с поверхности основания.

· Конструкция
КОМПОНЕНТ А следует тщательно и медленно перемешать перед использованием, чтобы предотвратить оседание наполнителя после длительного хранения. Для полного смешивания КОМПОНЕНТОВ А и В можно использовать смесительное устройство или механическое оборудование, состоящее из двух частей, при этом необходимо исключить попадание воздуха в смесь. Смесь можно использовать только в течение ограниченного времени (рабочего времени). По истечении этого времени смесь становится гелеобразной и непригодной для использования. Время работы определяется качеством и температурой смеси. С увеличением массы и температуры время работы уменьшается. Низкая температура может продлить время работы.

· Ручной процесс смешивания:
1. Предварительный нагрев: вязкость компонентов AB будет увеличиваться при низкой температуре. Рекомендуется нагреть при температуре 20~25 °C для удобства нанесения.

2. Смешивание: взвесьте компоненты A и B в пропорции, перемешивая палочкой вертикально, а затем по часовой стрелке (или против часовой стрелки) в одном направлении в течение 1 минуты.

При перемешивании обратите внимание на дно и края контейнера, в противном случае возникнет локальное явление незатвердевания.

3. Заливка: перелейте неактивный продукт в электронное устройство (примечание: в течение 2 минут заливайте изделие полиуретановой заливкой). Если продукт имеет сложную структуру и большой объем, его следует разливать поэтапно.

4. Время отверждения: 23 ℃/48~72 ч, рабочую температуру рекомендуется поддерживать на уровне 20~25 ℃, влажность <70 %.

∎Упаковка и хранение
· КОМПОНЕНТ А:
Рекомендуемая температура хранения: 15-25 ℃.
Срок годности (неоткрытая оригинальная упаковка): 6 месяцев.

КОМПОНЕНТ B:
Рекомендуемая температура хранения: 15-25 ℃.
Срок годности (неоткрытая оригинальная упаковка): 6 месяцев.


· Характеристики упаковки: Компонент А: 15 кг
Компонент В: 15 кг
Продукция упакована в железные бочки, цвет и масса указаны в сертификате соответствия.


· Транспортировка: защита от влаги, дождя, солнца, высоких температур, хранить вдали от источников тепла, обращаться осторожно, не сдавливать и не сталкивать.



∎Внимание
Закупоривать и хранить в недоступном для детей месте; Избегать контакта с глазами и кожей до отверждения. При случайном попадании на кожу сначала протереть ее мыльной водой или спиртом, а затем смыть чистой водой. При попадании в глаза сначала промыть их большим количеством воды и при необходимости немедленно обратиться к врачу.

∎Данные по технике безопасности при эксплуатации
ПБВ сюда не входит. Внимательно прочитайте технический паспорт, паспорт безопасности вещества (ПБВ) и этикетку перед началом эксплуатации. Вы можете получить ПБВ у компании SEPNA или других дистрибьюторов или отправить по почте в сервисный центр sepna@sepna.cc, или по телефону +86-400-882-1323.


∎Гарантия и ответственность
Все свойства продукта и детали применения, основанные на информации, считаются надежными и точными. Но вам все равно необходимо проверить его свойства и безопасность перед применением. Информация, которую мы предоставляем, неприменима при некоторых обстоятельствах. Компания SEPNA не гарантирует никаких других применений, выходящих за рамки спецификации, до тех пор, пока SEPNA не предоставит специальную письменную гарантию. Компания SEPNA несет ответственность за замену или возврат денег только в том случае, если данный продукт утратил свои свойства в течение указанного выше гарантийного срока. Компания SEPNA дает понять, что не несет ответственности за какие-либо несчастные случаи.
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