∎ Описание продукта

SP865 — это однокомпонентный влагоотверждающийся экологически чистый полиуретановый клей. Продукт обладает хорошими герметизирующими свойствами и когезией. Не подвержен коррозии и не загрязняет приклеиваемую подложку, а также не загрязняет окружающую среду. Клей может соединяться с различными поверхностями, такими как металл и стекло.

∎ Типичные области применения

1. Склеивание и герметизация лобового стекла автомобиля и замена боковых стекол.

2. Установка и герметизация стекол для низкоскоростных электромобилей.

∎ Основные особенности

- Хорошее сцепление и герметизация, без грунтовки.

- Хорошая тиксотропность и экструдируемость, легко наносится.

- Легкий запах, отсутствие испарения после отверждения и отсутствие вреда для человеческого организма.

∎ Таблица технических данных

| Позиции | Стандарт | Технические характеристики | Типовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | Визуальный контроль | Однородная паста | Черная однородная паста |
| Провисание (мм) | GB/T 13477 | < 1 | 0 |
| Время отверждения до отлипа (мин) | GB/T 13477 | 20~40 | 30 |
| Скорость отверждения (мм/сут) | HG/T 4363 | ≥ 3,0 | 3,2 |
| Содержание твердых частиц (%) | GB/T 2793 | ≥ 97 | 99 |
| Твердость (по Шору A) | GB/T 531 | 50 ± 5 | 52 |
| Предел прочности на растяжение (МПа) | GB/T 528 | ≥ 3 | 3,5 |
| Удлинение при разрыве (%) | GB/T 528 | ≥ 350 | 380 |
| Прочность на разрыв (Н/мм) | GB/T 529 | ≥ 10 | 15 |
| Рабочая температура (℃) | / | -40 ~ +90 | / |
| Примечание. Все вышеуказанные типичные значения были выявлены при температуре 23 ± 2 ℃ и относительной влажности 50 ± 5 %. |  |  |  |

∎ Области применения

- Предварительная обработка

Адгезионные поверхности должны быть чистыми, сухими, без масла и смазки.

- Область применения

- Температура и влажность оказывают большое влияние на высыхание поверхности и отверждение стеклоклея. Рекомендуется, чтобы температура окружающей среды при нанесении составляла 5~35 ℃, а относительная влажность - 50~70 %.

Если температура ниже 5 ℃, рекомендуется поместить продукт в среду с температурой 30-40 ℃ на 1 час перед использованием (время нагрева не должно превышать 3 часов).

- Чтобы обеспечить эффект склеивания и совместимость продукта с материалом основы, следует заранее провести испытания на фактическом материале основы и окружающей среде.

- Не подходит для использования на замороженных или влажных основаниях, поверхностях, содержащих силиконовую жидкость, или силиконовой резине.

- Неотвержденный силикон, микросферический материал, спирт и спиртосодержащие растворители будут препятствовать нормальному отверждению этого клея, поэтому следует избегать прямого контакта между этими материалами.

- В отношении способа нанесения ознакомьтесь с инструкцией по применению или проконсультируйтесь с нашим техническим персоналом.

∎ Упаковка

Алюминиевый баллон: 310 мл/баллон, 40 баллонов/коробка

Фольгированный шприц: 400 мл/шприц, 40 шприцев/коробка;

Фольгированный шприц: 600 мл/шприц, 40 шприцев/коробка;

∎ Срок годности

Срок годности: 9 месяцев в закрытой упаковке в прохладном и сухом месте для хранения при температуре от +8 до + 28 ℃.

∎ Меры предосторожности

- Неиспользованные продукты следует герметично закрывать во избежание впитывания влаги.

- Хранить в недоступном для детей месте.

3. Рекомендуется использовать в хорошо проветриваемом месте;

- При попадании в глаза и на кожу сначала промыть большим количеством воды и при необходимости немедленно обратиться к врачу.

- Информацию о безопасности продукта см. в ПБВ (Паспорт безопасности вещества).

∎ Специальные инструкции

Данные, приведенные в техническом паспорте, были получены в лабораторных условиях. Из-за различий в условиях использования пользователь несет ответственность за испытание и валидацию данного продукта в соответствии со своими собственными условиями использования. Компания SEPNA не гарантирует возникновения вопросов в процессе продажи продукции Sepna technology (Сепна Текнолоджи) и использования при определенных условиях. Мы не несем ответственности за прямые, косвенные или случайные убытки, возникающие в результате проблем с научно-технической продукцией. Если в процессе использования возникнут какие-либо проблемы, обратитесь в наш отдел технического обслуживания для предоставления всех услуг.