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Технический паспорт
Экологически чистый полиуретановый клей
SP865
)

∎ Описание продукта
SP865 — это однокомпонентный влагоотверждающийся экологически чистый полиуретановый клей. Продукт обладает хорошими герметизирующими свойствами и когезией. Не подвержен коррозии и не загрязняет приклеиваемую подложку, а также не загрязняет окружающую среду. Клей может соединяться с различными поверхностями, такими как металл и стекло.
[bookmark: ∎Typical_Applications]∎ Типичные области применения
1. Склеивание и герметизация лобового стекла автомобиля и замена боковых стекол. 
2. Установка и герметизация стекол для низкоскоростных электромобилей.
∎ Основные особенности
1. Хорошее сцепление и герметизация, без грунтовки.
2. Хорошая тиксотропность и экструдируемость, легко наносится.
3. Легкий запах, отсутствие испарения после отверждения и отсутствие вреда для человеческого организма.
∎ Таблица технических данных

	Позиции
	Стандарт
	Технические характеристики
	Типовое значение

	
Внешний вид
	
Визуальный контроль
	Однородная паста
	Черная однородная паста

	Провисание (мм)
	GB/T 13477
	< 1
	0

	Время отверждения до отлипа (мин)
	GB/T 13477
	20~40
	30

	Скорость отверждения (мм/сут)
	HG/T 4363
	≥ 3,0
	3,2

	Содержание твердых частиц (%)
	GB/T 2793
	≥ 97
	99

	Твердость (по Шору A)
	GB/T 531
	50 ± 5
	52

	Предел прочности на растяжение (МПа)
	GB/T 528
	≥ 3
	3,5

	Удлинение при разрыве (%)
	GB/T 528
	≥ 350
	380

	Прочность на разрыв (Н/мм)
	GB/T 529
	≥ 10
	15

	Рабочая температура (℃)
	/
	-40 ~ +90
	/

	Примечание. Все вышеуказанные типичные значения были выявлены при температуре 23 ± 2 ℃ и относительной влажности 50 ± 5 %.


∎ Области применения
· Предварительная обработка
Адгезионные поверхности должны быть чистыми, сухими, без масла и смазки.

· Область применения
1. Температура и влажность оказывают большое влияние на высыхание поверхности и отверждение стеклоклея. Рекомендуется, чтобы температура окружающей среды при нанесении составляла 5~35 ℃, а относительная влажность - 50~70 %. 
Если температура ниже 5 ℃, рекомендуется поместить продукт в среду с температурой 30-40 ℃ на 1 час перед использованием (время нагрева не должно превышать 3 часов).
2. Чтобы обеспечить эффект склеивания и совместимость продукта с материалом основы, следует заранее провести испытания на фактическом материале основы и окружающей среде.
3. Не подходит для использования на замороженных или влажных основаниях, поверхностях, содержащих силиконовую жидкость, или силиконовой резине.
4. Неотвержденный силикон, микросферический материал, спирт и спиртосодержащие растворители будут препятствовать нормальному отверждению этого клея, поэтому следует избегать прямого контакта между этими материалами.
5. В отношении способа нанесения ознакомьтесь с инструкцией по применению или проконсультируйтесь с нашим техническим персоналом.
∎ Упаковка
Алюминиевый баллон: 310 мл/баллон, 40 баллонов/коробка
Фольгированный шприц: 400 мл/шприц, 40 шприцев/коробка;
Фольгированный шприц: 600 мл/шприц, 40 шприцев/коробка;
∎ Срок годности
Срок годности: 9 месяцев в закрытой упаковке в прохладном и сухом месте для хранения при температуре от +8 до + 28 ℃.
∎ Меры предосторожности
1.  Неиспользованные продукты следует герметично закрывать во избежание впитывания влаги.
2.  Хранить в недоступном для детей месте.
3. Рекомендуется использовать в хорошо проветриваемом месте;
4.  При попадании в глаза и на кожу сначала промыть большим количеством воды и при необходимости немедленно обратиться к врачу.
5.  Информацию о безопасности продукта см. в ПБВ (Паспорт безопасности вещества).
∎ Специальные инструкции
Данные, приведенные в техническом паспорте, были получены в лабораторных условиях. Из-за различий в условиях использования пользователь несет ответственность за испытание и валидацию данного продукта в соответствии со своими собственными условиями использования. Компания SEPNA не гарантирует возникновения вопросов в процессе продажи продукции Sepna technology (Сепна Текнолоджи) и использования при определенных условиях. Мы не несем ответственности за прямые, косвенные или случайные убытки, возникающие в результате проблем с научно-технической продукцией. Если в процессе использования возникнут какие-либо проблемы, обратитесь в наш отдел технического обслуживания для предоставления всех услуг.
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