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[bookmark: High_strength_battery_polyurethane_struc]Высокопрочный конструкционный клей из полиуретана для аккумуляторных батарей
[bookmark: _SP281]SP281

∎ Описание продукта
[bookmark: SP281_two_component_polyurethane_adhesiv]Двухкомпонентный полиуретановый клей SP281 – это высокопрочный конструкционный клей для аккумуляторных батарей, обладающий отличными характеристиками нанесения, хорошей тиксотропией, коротким временем высыхания поверхности и отверждения, а также длительным временем раскрытия в условиях высокой температуры и влажности.
[bookmark: ∎Typical_Applications]∎ Типичные области применения
1. Обе стороны изоляционной пластины из эпоксидной смолы соответственно склеены с пластиной жидкостного охлаждения и рамой из алюминиевого профиля;
2. Новые автомобильные аккумуляторы и другие конструктивные соединения.
∎ Таблица технических данных

	СВОЙСТВО
	СТАНДАРТ/ЕДИНИ-ЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
	ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ SP281

	Компонент
	--
	Компонент А
	Компонент В

	Внешний вид
	Визуальный контроль
	Белый
	Коричневая жидкость

	Вязкость
	МПа*с
	≈30000
	≈35000

	Плотность
	г/см^3
	≈1,25
	≈1,22

	Срок годности
	10℃-30℃
	12 месяцев
	9 месяцев

	Подробные сведения после смешивания

	Внешний вид
	Визуальный контроль
	Кремового цвета

	Механизм отверждения
	-
	Дополнительная полимеризация

	Соотношение смеси
	Массовое соотношение
	A:B=100:50

	Плотность после смешивания
	г/см^3
	≈1,24

	Содержание твердых частиц
	%
	100

	Время работы
	мин.
	≈6

	Консистенция смешивания
	-
	Паста тиксотропная

	Время отверждения до отлипа
	Мин.
	≈3

	Относительное удлинение при разрыве
	%
	2

	Модуль упругости
	Н/мм^2
	≈2000

	Твердость
	по Шору D
	≈80

	Прочность на разрыв
	Н/мм^2
	≈40

	Предел прочности при растяжении и сдвиге
	Н/мм^2
	≈20

	Рабочая температура
	℃
	10-35℃ (50-95℉)

	Температура стеклования
	Термогравиметрия
	60℃ (140℉)



Примечание:	Все приведенные выше данные являются данными в стандартном состоянии.


∎ Указания по применению
· Перед использованием
обязательно ознакомьтесь с паспортом безопасности химического вещества, чтобы усвоить соответствующие профилактические меры и рекомендации по технике безопасности. Кроме того, в отношении химических продуктов, которые не подлежат обязательной маркировке, всегда следует соблюдать соответствующие меры предосторожности. Также ознакомьтесь с местными инструкциями по технике безопасности и обратитесь в компанию SEPNA за получением аналитической поддержки.

· Предварительная обработка основания
Поверхность основания должна быть чистой, сухой и очищенной от пыли, жира или других загрязняющих веществ. Использование подходящей грунтовки может улучшить адгезию/ долговременную стабильность склеивания металлической поверхности. Адгезию поверхности пластиковых материалов можно улучшить шлифованием или пескоструйной обработкой, это помогает удалить разделительный агент с поверхности основания.

· Конструкция
КОМПОНЕНТ А следует тщательно и медленно перемешать перед использованием, чтобы предотвратить оседание наполнителя после длительного хранения. Для полного смешивания КОМПОНЕНТОВ А и В можно использовать смесительное устройство или механическое оборудование, состоящее из двух частей, при этом необходимо исключить попадание воздуха в смесь. Смесь можно использовать только в течение ограниченного времени (рабочего времени). По истечении этого времени смесь становится гелеобразной и непригодной для использования. Время работы определяется качеством и температурой смеси. С увеличением массы и температуры время работы уменьшается. Низкая температура может продлить время работы.

· Отверждение
Смесь может отверждаться при температуре от 15℃ до 60℃. Время отверждения значительно сокращается с повышением температуры, и добавление катализатора (ускорителя) также может ускорить отверждение (например, время работы, время раскрытия).

· Чистящие средства можно использовать для удаления влажного клея, неотвержденных материалов (чистящее оборудование для нанесения, загрязнения подложки и т.д.), а отвержденные клеи можно удалить только механическим способом.
∎ Упаковка и хранение
· Рекомендуется хранить продукт в сухом месте при температуре 10℃ - 30℃, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей или мороза. После вскрытия упаковки содержимое должно быть защищено от попадания влаги.

· Характеристики упаковки:
Компонент А: 20 кг
Компонент В: 4 кг
Продукция упакована в железные бочки, цвет и масса указаны в сертификате соответствия

· Транспортировка: защита от влаги, дождя, солнца, высоких температур, хранить вдали от источников тепла, обращаться осторожно, не сжимать и не ударять. Минимальный температурный режим при транспортировке составляет -20℃, максимальная продолжительность - 7 дней.

∎ Внимание
Закупоривать и хранить в недоступном для детей месте. Избегать контакта с глазами и кожей до отверждения. При случайном попадании на кожу сначала протереть ее мыльной водой или спиртом, а затем смыть чистой водой. При попадании в глаза сначала промыть их большим количеством воды и при необходимости немедленно обратиться к врачу.

∎ Данные по технике безопасности при эксплуатации
ПБВ сюда не входит. Внимательно прочитайте технический паспорт, паспорт безопасности вещества (ПБВ) и этикетку перед началом эксплуатации. Вы можете получить ПБВ у компании SEPNA или других дистрибьюторов или отправить по почте в сервисный центр sepna@sepna.cc, или по телефону +86-400-882-1323.


∎ Гарантия и ответственность
Все свойства продукта и детали применения, основанные на информации, считаются надежными и точными. Но вам все равно необходимо проверить его свойства и безопасность перед применением. Информация, которую мы предоставляем, неприменима при некоторых обстоятельствах. Компания SEPNA не гарантирует никаких других применений, выходящих за рамки спецификации, до тех пор, пока SEPNA не предоставит специальную письменную гарантию. SEPNA несет ответственность за замену или возврат денег только в том случае, если данный продукт неисправен в течение указанного выше гарантийного срока. SEPNA дает понять, что не несет ответственности за какие-либо несчастные случаи.
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