∎ Описание продукта

MS814 — это высококачественный однокомпонентный герметик на основе технологии микросферического полимера.

Он обладает хорошими герметизирующими свойствами и когезией, не вызывает коррозии, не загрязняет приклеиваемую подложку, не загрязняет окружающую среду и обладает хорошими адгезионными свойствами к металлу, оцинкованному листу, нержавеющей стали, листовому металлу и другим материалам.

∎ Типичные области применения

- Герметизация наружных швов люков в фургонах и автобусах.

- Склеивание и герметизация внутренних и наружных частей кузова транспортного средства.

∎ Основные особенности

- Защита окружающей среды, отсутствие раздражающего запаха и годность для окраски.

- Высокая скорость отверждения, легко наносится.

- Хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям, ультрафиолетовому излучению, долговечность и ударопрочность.

∎ Таблица технических данных

| Компонент | Стандарт | Технические характеристики | Типовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | Визуальный контроль | Однородная паста | Однородная паста фарфорово-белого цвета |
| Провисание (мм) | GB/T 13477 | < 1 | 0 |
| Время отверждения до отлипа (мин) | GB/T 13477 | 20 ~ 30 | 30 |
| Скорость отверждения (мм/сут) | HG/T 4363 | ≥ 3,0 | 3,0 |
| Содержание твердых частиц (%) | GB/T 2793 | ≥ 98 | 99 |
| Твердость (по шору А) | GB/T 531 | 40 ± 5 | 40 |
| Предел прочности на растяжение (МПа) | GB/T 528 | ≥ 2,0 | 2,2 |
| Удлинение при разрыве (%) | GB/T 528 | ≥ 400 | 450 |
| Прочность на сдвиг (МПа) 3003 алюминий -3003 алюминий | GB/T 7124 | ≥ 1,5 | 1,8 |
| Прочность на сдвиг стеклопластик-стеклопластик (МПа) | GB/T 7124 | ≥ 1,5 | 1,8 |
| Рабочая температура (℃) | / | -40 ~ +90 | / |
| Примечание: все вышеуказанные типичные значения были выявлены при температуре 23 ± 2 ℃ и относительной влажности 50 ± 5 %. |  |  |  |

∎ Области применения

- Предварительная обработка

Адгезионные поверхности должны быть чистыми, сухими, без масла и смазки.

- Область применения

  - Температура и влажность оказывают большое влияние на время отлипа и скорость отверждения. Рекомендуемая температура нанесения — от +5 до 35 ℃, относительная влажность — от 50 до 70 %.

  - Следы герметика можно отшлифовать и соскоблить скребком или полоской жесткого пенопласта, а некоторые элементы можно очистить мыльной водой до гладкости.

  - Если MS814 будет контактировать с полиуретановым клеем во время нанесения, его можно использовать для строительных работ только после полного отверждения полиуретанового клея.

  - Способ нанесения см. в инструкции по применению или проконсультировавшись с нашими специалистами.

∎ Упаковка

Тюбик: 310 мл/тюбик. 24 тюбика/коробка

Металлизированный шприц: 600 мл/шприц, 20 шприцев/коробка. Ведро: 20 л/ведро

Бочка: 200 л/бочка.

∎ Срок годности

Срок годности: 9 месяцев в закрытой упаковке в прохладном и сухом месте для хранения при температуре от +8 до + 28 ℃.

∎ Меры предосторожности

- Неиспользованные продукты следует герметично закрывать во избежание впитывания влаги.

- Хранить в недоступном для детей месте.

3. Рекомендуется использовать в хорошо проветриваемом месте.

- При попадании в глаза и на кожу сначала промыть большим количеством воды и при необходимости немедленно обратиться к врачу.

- Информацию о безопасности продукта см. в ПБВ (Паспорт безопасности вещества).

∎ Специальные инструкции

Данные, приведенные в техническом паспорте, были получены в лабораторных условиях. Из-за различий в условиях использования пользователь несет ответственность за испытание и валидацию данного продукта в соответствии со своими собственными условиями использования. Компания SEPNA не гарантирует возникновения вопросов в процессе продажи продукции Sepna technology (Сепна Текнолоджи) и использования при определенных условиях. Мы не несем ответственности за прямые, косвенные или случайные убытки, возникающие в результате проблем с научно-технической продукцией. Если в процессе использования возникнут какие-либо проблемы, обратитесь в наш отдел технического обслуживания для предоставления всех услуг.