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[bookmark: Two_component_polyurethane_structural_po][bookmark: _SP280]Двухкомпонентный полиуретановый структурный герметик для заливки SP280

∎Описание продукта
[bookmark: SP280_is_a_two-component_polyurethane_st]SP280 — это двухкомпонентная полиуретановая структурная заливка. Низкая вязкость, может использоваться для структурной заливки, хорошая адгезия к пластиковым основаниям, таким как стекловолокно, АБС, алюминиево-пластиковые панели и т.д.
∎Типичные области применения
1. [bookmark: 1._Structural_potting;]Структурная заливка.
2. Склеивание оснований и укрывных материалов, таких как ткани, войлок, декоративные панели, ПЭТ-пленки и т. д.
3. [bookmark: 3._Bonding_of_various_substrates,_such_a]Склеивание различных подложек, таких как самоклеящиеся или взаимно склеивающиеся стекловолокна, АБС, алюминиево-пластиковые панели и т. д.
[bookmark: ∎Key_Features]∎Основные особенности
1. Быстрое отверждение и высокая прочность.
2. Механическое дозирование или калибровка клеевым пистолетом.
3. Обладает стойкостью к старению и химической стойкостью.
∎Таблица технических данных

	СВОЙСТВО
	СТАНДАРТ
	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
	ЗНАЧЕНИЕ SP280

	Компонент
	--
	--
	Компонент А
	Компонент В

	Внешний вид
	Визуальный контроль
	--
	
Белый
	
Бежевый

	
Вязкость
	По Брукфилду, ротор №7, 10 об/мин
	
МПа.с
	5000-
7000
	
6000-8000

	Плотность
	GB/T 15223-1994
	г/см^3
	1,21±0,1
	1,45±0,1

	Подробные сведения после смешивания

	Внешний вид
	Визуальный контроль
	--
	Белый

	Соотношение смеси
	Массовое соотношение
	--
	A:B=100:100

	
Вязкость
	По Брукфилду, ротор №7, 10 об/мин
	
МПа.с
	
5000-7000

	Плотность
	GB/T 15223-1994
	г/см^3
	1,34±0,1

	Время работы
	GB/T 6328-86
	мин.
	15-25

	Твердость
	GB/T 531.1-2008
	по Шору А
	≥ 60

	Прочность на растяжение
	GB/T 528-2009
	МПа
	≥ 2,5

	Относительное удлинение
	GB/T 528-2009
	%
	58

	Теплопроводность
	GB/T 10297-1998
	Вт/м·К
	0,3

	Объемное удельное сопротивление
	GB/T 1692-92
	Ом·см
	4,6*1013

	Прочность при сдвиге
	GB/T 7124-2008
	МПа
	1,58
	Алюминий-алюминий

	Температура нанесения
	GB/T 20028-2005
	℃
	10-35

	Примечание: все приведенные выше данные являются данными в стандартном состоянии.



∎Указания по применению
· Перед использованием
обязательно ознакомьтесь с паспортом безопасности химического вещества, чтобы усвоить соответствующие профилактические меры и рекомендации по технике безопасности. Кроме того, в отношении химических продуктов, которые не подлежат обязательной маркировке, всегда следует соблюдать соответствующие меры предосторожности. Также ознакомьтесь с местными инструкциями по технике безопасности и обратитесь в компанию SEPNA за получением аналитической поддержки.

· Предварительная обработка основания
Поверхность основания должна быть чистой, сухой и обезжиренной от пыли, жира или других загрязняющих веществ. Использование подходящей грунтовки может улучшить адгезию / долговременную стабильность склеивания металлической поверхности. Адгезию поверхности пластиковых материалов можно улучшить шлифованием или пескоструйной обработкой, это помогает удалить разделитель с поверхности основания.

· Конструкция
КОМПОНЕНТ А следует тщательно и медленно перемешать перед использованием, чтобы предотвратить оседание наполнителя после длительного хранения. Для полного смешивания КОМПОНЕНТОВ А и В можно использовать смесительное устройство или механическое оборудование, состоящее из двух частей, при этом необходимо исключить попадание воздуха в смесь. Смесь можно использовать только в течение ограниченного времени (рабочего времени). По истечении этого времени смесь становится гелеобразной и непригодной для использования. Время работы определяется качеством и температурой смеси. С увеличением массы и температуры время работы уменьшается. Низкая температура может продлить время работы.

· Отверждение
Смесь может отверждаться при температуре от 15 до 60 ℃. Время отверждения значительно сокращается с повышением температуры, и добавление катализатора (ускорителя) также может ускорить отверждение (например, время работы, время открытой выдержки клея).

· Чистящие средства можно использовать для удаления влажного клея, неотвержденных материалов (чистящее оборудование для нанесения, загрязнения подложки и т. д.), а отвержденные клеи можно удалить только механическим способом.

∎Упаковка и хранение
· Рекомендуется хранить продукт в сухом месте при температуре 10-30 ℃, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей или мороза. После вскрытия упаковки содержимое должно быть защищено от попадания влаги.
· Срок годности: 6 месяцев.

· Спецификация упаковки:
Упаковка: двойной тюбик объемом 50 мл; двойной тюбик объемом 400 мл.

· Транспортировка: защита от влаги, дождя, солнца, высоких температур, хранить вдали от источников тепла, обращаться осторожно, не сдавливать и не сталкивать. Минимальный температурный режим при транспортировке составляет -20 ℃, максимальная продолжительность — 7 дней.


∎Внимание
Закупоривать и хранить в недоступном для детей месте. Избегать контакта с глазами и кожей до отверждения. При случайном попадании на кожу сначала протереть ее мыльной водой или спиртом, а затем смыть чистой водой. При попадании в глаза сначала промыть их большим количеством воды и при необходимости немедленно обратиться к врачу.

∎Данные по технике безопасности при эксплуатации
ПБВ сюда не входит. Внимательно прочитайте технический паспорт, паспорт безопасности вещества (ПБВ) и этикетку перед началом эксплуатации. Вы можете получить ПБВ у компании SEPNA или других дистрибьюторов или отправить по почте в сервисный центр sepna@sepna.cc, или по телефону +86-400-882-1323.


∎Гарантия и ответственность
Все свойства продукта и детали применения, основанные на информации, считаются надежными и точными. Но вам все равно необходимо проверить его свойства и безопасность перед применением. Информация, которую мы предоставляем, неприменима при некоторых обстоятельствах. Компания SEPNA не гарантирует никаких других применений, выходящих за рамки спецификации, до тех пор, пока SEPNA не предоставит специальную письменную гарантию. Компания SEPNA несет ответственность за замену или возврат денег только в том случае, если данный продукт утратил свои свойства в течение указанного выше гарантийного срока. Компания SEPNA дает понять, что не несет ответственности за какие-либо несчастные случаи.
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