 (
MS190
Технический паспорт
)

[bookmark: Exposed_MS_polymer_waterproof_coating]Наружное микросферическое полимерное водонепроницаемое покрытие
[bookmark: MS190]MS190

∎ Описание продукта
[bookmark: MS190_silane_modified_coating_is_a_high-]Модифицированное силаном покрытие MS190 — это высокоэффективное нейтральное однокомпонентное покрытие на основе силан-модифицированного полимера на основе полиэфира. Продукт вступает в реакцию с водой, образуя эластичный материал, время высыхания его поверхности и время отверждения зависят от температуры и влажности. Повышение температуры и влажности может сократить время высыхания поверхности, в то время как низкая температура и влажность также замедлят этот процесс.
[bookmark: MS190_silane_modified_coating_is_an_odor]Модифицированное силаном покрытие MS190 — это материал без запаха, не содержащий растворителей, изоцианатов и ПВХ. Доказано, что продукт обладает отличной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, поэтому его можно использовать не только в помещении, но и на открытом воздухе.
[bookmark: ∎Typical_Applications]∎ Типичные области применения
1. Водонепроницаемость и влагостойкость кухни, ванной комнаты, балкона, крыши и других обычных предметов домашнего убранства.
2. Предотвращение просачивания и протечек из резервуаров, водонапорных башен, резервуаров для воды, плавательных бассейнов, ванн, фонтанных бассейнов, водохранилищ, бассейнов для очистки сточных вод, дренажных и ирригационных каналов.
3. Используется для предотвращения утечек и коррозии в хорошо проветриваемых подвалах, подземных туннелях, глубоких колодцах, подземных трубопроводах и т. д.
4. Все виды напольной плитки, мрамора, дерева, асбеста и других влагостойких связующих.

∎ Основные особенности
1. Не содержит смолы, не загрязняет, не имеет вкуса, безопасен для окружающей среды, не наносит вред строительному персоналу.
2. Прочная комплексная водонепроницаемость, эффективное предотвращение просачивания и устранение протечек, влагостойкость и защита от плесени, водонепроницаемость и герметизация, яркий цвет.
3. Высокий показатель удлинения, устойчивость к разрыву, суперадгезия, отсутствие растрескивания, полная гибкость, устойчивость к смещению, суперэластичность, отсутствие оседания.
4. Маслостойкость, устойчивость к кислотам и щелочам, устойчивость к проколам, устойчивость к химической коррозии, устойчивость к деформации.
5. Продукт можно использовать сразу после открытия крышки, которую удобно ремонтировать, и можно сбрызнуть краской. Можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе.

∎ Таблица технических данных

	СВОЙСТВО
	СТАНДАРТ/ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
	ЗНАЧЕНИЕ-MS190

	Внешний вид
	Визуальный контроль
	Серая самовыравнивающаяся жидкость

	
Запах
	
-
	
без запаха

	
Содержание твердых частиц (%)
	
GB/T 2793-1995
	
· 97

	
Скорость отверждения (мм/ч)
	
HG/T 4363-2012
	2～3

	
Время отверждения до отлипа (мин)
	
GB/T 13477-2002
	˂ 2

	Предел прочности на растяжение (МПа)
	GB/T 528-2009
	≈ 1

	Удлинение при разрыве (%)
	GB/T 528-2009
	≈ 250

	Рабочая температура (℃)
	
/
	
5-35

	
Рабочая температура	(℃)
	
/
	
-40~+100



Данные испытаний при температуре 23 ± 2 ℃ и относительной влажности 50 ± 5 %.
Испытательное значение времени высыхания поверхности будет варьироваться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

∎ Указания по применению
· Подготовка к строительству
1. Подготовка инструментов: пластиковый скребок с зазубринами, щетка, пластиковое ведро, электронные весы 30 кг, резиновые перчатки, шпатель и другие инструменты для чистки.
2. Требования к рабочим условиям: работы должны вестись в чистом помещении с температурой 5-35 °C и относительной влажностью воздуха 35-85 %.
3. Очистка поверхности основного материала: поверхность основного материала должна быть твердой, без сыпучих материалов, должна быть сухой, работы на влажной поверхности основного материала проводить запрещено. поверхность основного материала должна быть чистой: без пыли, жира, гудрона, смолы, краски, воска, ржавчины, непроницаемых веществ, отвердителей, разделителей и пленки и т.д. Очистка поверхности может производиться разгребанием, резкой, шлифованием, подметанием, мытьем, протиранием, продувкой и т. д.
4. Если на поверхности основного материала имеются большие трещины, их необходимо сначала заполнить герметиком, а поверхность должна быть выровнена по плоскости. Поверхность должна быть отверждена более чем на 3 мм, прежде чем можно будет наносить клей на стыки.
· Начало работ:
Первый слой: с помощью щетки очистить углы, основания труб и другие детали, а затем зазубренным пластиковым скребком соскрести площадь. Слой должен быть однородным и не слишком густым. Толщина щетки обычно составляет 0,5 мм (если она слишком толстая, пленка покрытия начнет пузыриться). При нанесении покрытия и соскабливании следует учитывать отступ и последовательность выполнения работ в соответствии с размером, формой и средой рабочей площадки.
Второй слой: после того как первый слой защитной пленки полностью затвердеет (около 12 часов), нанести и равномерно соскрести для второго слоя. Толщина покрытия должна составлять 0,7 мм. Метод нанесения такой же, как и при первом проходе.
Третий слой: после того как второй слой полностью затвердеет, нанести и равномерно соскрести для третьего слоя. Направление нанесения должно быть перпендикулярно направлению второго слоя. Конкретный метод работ такой же, как и при первом применении. Особое примечание: Конкретное количество раз зависит от проектной толщины, а общая толщина покрытия составляет 2,0-2,2 мм.
· Окончание работ
1. Защитный слой: при необходимости на поверхность покрывающей пленки может быть нанесен соответствующий защитный слой.
2. Чистка рабочих инструментов: после использования инструменты можно замочить в толуоле или ксилоле (спирт и другие спиртовые растворители категорически запрещены), а растворитель можно удалить перед следующим использованием. Если инструменты не используются в течение длительного времени, их следует немедленно протереть спиртом или другим органическим растворителем для очистки. Отвержденный клей можно только соскрести или снять.
· Очистка
Неотвержденный герметик MS190 можно удалить с инструментов или оборудования с помощью чистящего средства или соответствующего растворителя. После отверждения его можно удалить только механическим способом, а поверхность необходимо очистить.

· Техника безопасности
1. Категорически запрещается добавлять спирт в данный продукт. Если в продукт подмешать спирт, это может привести к разрушению клея.
Инструмент, обработанный спиртом, можно использовать только после очистки.
2. Толщина покрывающей пленки обычно составляет около 2,0 мм, а определенные части должны быть больше 2,0 мм.
3. Прежде чем покрывающая пленка высохнет, ее следует защитить от воздействия открытой воды, загрязнения и повреждений.
До полного высыхания защитной пленки (обычно около 24 часов) она не допускается к другим работам.
4. Рабочая среда должна быть хорошо проветриваемой, и должны быть приняты некоторые необходимые меры безопасности. во время работ необходимо добросовестно заполнять журнал работ.
При обработке специальных объектов строго соблюдайте технологию, предоставляемую компанией Sapna.
5. Хранить неиспользованный продукт запечатанным. При следующем использовании срезать отвержденный слой клея.
6. Не допускать попадания на кожу и в глаза. При попадании на сначала протереть ее мыльной водой или спиртом, затем смыть водой.
При попадании в глаза сначала промыть их большим количеством воды и при необходимости немедленно обратиться к врачу.

∎ Упаковка и хранение
· Характеристики упаковки
· 20 кг/ведро, 25 кг/ведро
Использование: теоретически, при толщине покрытия 1,0 мм составляет около 1,4 кг на квадратный метр.
· Хранение:
Запечатать и хранить при низкой температуре в сухом месте. Рекомендуется хранить в помещении с температурой от 5 до 25 ℃ и относительной влажностью ≤ 50 %. Запрещается хранить в среде с температурой выше 30 ℃ или относительной влажностью выше 80 %.
Срок годности: 6 месяцев

· Транспортировка: защита от влаги, дождя, солнца, высоких температур, хранить вдали от источников тепла, обращаться осторожно, не сдавливать и не сталкивать.

∎ Внимание
1. Категорически запрещается добавлять спирт в данный продукт. Если в продукт подмешать спирт, это может привести к разрушению клея. Инструмент, обработанный спиртом, можно использовать только после очистки.
2. Толщина покрывающей пленки обычно составляет около 2,0 мм, а определенные части должны быть больше 2,0 мм.
3. Прежде чем покрывающая пленка высохнет, ее следует защитить от воздействия открытой воды, загрязнения и повреждений. До высыхания покрытия (обычно около 24 часов) на нем не следует выполнять никаких других работ.
4. Рабочая среда должна быть хорошо проветриваемой, и должны быть приняты необходимые меры безопасности. Во время работ необходимо добросовестно заполнять журнал работ. При обработке специальных объектов строго соблюдайте технологию, предоставляемую компанией Sapna.
5. Хранить неиспользованный продукт запечатанным. При следующем использовании срезать отвержденный слой клея.
6. Закупоривать и хранить в недоступном для детей месте. Избегать контакта с глазами и кожей до отверждения. При случайном попадании на кожу сначала протереть ее мыльной водой или спиртом, а затем смыть чистой водой. При попадании в глаза сначала промыть их большим количеством воды и при необходимости немедленно обратиться к врачу.

∎ Данные по технике безопасности при эксплуатации
ПБВ сюда не входит. Внимательно прочитайте технический паспорт, паспорт безопасности вещества (ПБВ) и этикетку перед началом эксплуатации. Вы можете получить ПБВ у компании SEPNA или других дистрибьюторов или отправить по почте в сервисный центр sepna@sepna.cc, или по телефону +86-400-882-1323.

∎ Гарантия и ответственность
Все свойства продукта и детали применения, основанные на информации, считаются надежными и точными. Но вам все равно необходимо проверить его свойства и безопасность перед применением. Информация, которую мы предоставляем, неприменима при некоторых обстоятельствах. Компания SEPNA не гарантирует никаких других применений, выходящих за рамки спецификации, до тех пор, пока SEPNA не предоставит специальную письменную гарантию. Компания SEPNA несет ответственность за замену или возврат денег только в том случае, если данный продукт утратил свои свойства в течение указанного выше гарантийного срока. Компания SEPNA дает понять, что не несет ответственности за какие-либо несчастные случаи.
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