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[bookmark: Eco-friendly_Modified_Silane_Polymer_Sea]Экологически чистый полимерный герметик, модифицированный силаном
[bookmark: MS120]MS120

∎ Описание продукта
[bookmark: MS120_is_a_one_component_sealant_prepare]MS120 - это однокомпонентный герметик, изготовленный на основе МС-смолы. Он обладает хорошими герметизирующими свойствами и когезией, не вызывает коррозии, не загрязняет приклеиваемую подложку, не загрязняет окружающую среду и обладает хорошими адгезионными свойствами к металлу, оцинкованному листу, нержавеющей стали, листовому металлу и другим материалам.
[bookmark: ∎Typical_Applications]∎ Типичные области применения
1. Общепромышленная область;
2. Склеивание и герметизация стекла, оцинкованного листа, нержавеющей стали, металла, керамического листового металла и других материалов.
∎ Основные особенности
1. Экологически чистый, без запаха;
2. Низкий модуль упругости, простая структура;
3. Быстрое высыхание и быстрое позиционирование;
4. Хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям, долговечность и сейсмостойкость.


∎ Таблица технических данных

	СВОЙСТВО
	Стандарт
	ЕДИ-НИЦЫ ИЗМЕ-РЕНИЯ
	Технические характеристики
	Испытательное значение

	Внешний вид
	Визуальный контроль
	-
	Черная, белая, серая паста
	Черная, белая, серая паста

	Плотность
	GB/T 13477.2-2018
	г/см3
	1,6±0,1 
	1,6

	Провисание
	GB/T 13477-2002
	мм
	˂ 1
	0

	Скорость отверждения
	HG/T 4363-2012
	мм/д
	≥3,0
	3,5

	Относительное удлинение
	GB/T 528-2009
	%
	Около 250
	270

	Содержание твердых частиц
	GB/T 2793-1995
	%
	≥ 96
	98

	Время отверждения до отлипа
	GB/T 13477.5-2002
	мин.
	15~30
	20

	Прочность на разрыв
	GB/T 528-2009
	МПа
	> 1,5
	1,8

	Прочность на сдвиг алюминий-алюминий
	GB/T 7124
	МПа
	> 1,0
	1,2

	Прочность на сдвиг стеклопластик-стеклопластик
	GB/T 7124
	МПа
	> 1,0
	1,2

	Твердость
	GB/T 531.1-2008
	По Шору А
	45±5
	45

	Обслуживание
	GB/T 20028-2005
	℃
	-40~+90
	-40~+90



Примечание:	Данные испытаний при температуре 23 ± 2 ℃ и относительной влажности 50 ± 5%;
Испытательное значение времени высыхания поверхности будет варьироваться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.



∎ Указания по применению
· Предварительная обработка основания
Поверхность склеиваемого основания должна быть чистой и сухой, без пыли, масляных и водяных пятен.
· Область применения
Температура и влажность окружающей среды оказывают большое влияние на высыхание поверхности и отверждение герметика. Рекомендуется, чтобы температура окружающей среды в помещении составляла 5 ~ 35 ℃, а относительная влажность - 50 ~ 70%.
Часть уплотнительного узла можно зачистить и соскоблить скребком или накладкой жесткого пенопласта, а некоторые детали можно сгладить мыльной водой.
Если MS120 будет контактировать с полиуретановым клеем во время нанесения, MS120 можно использовать для строительных работ только после полного отверждения полиуретанового клея.

· Метод работы см. в инструкциях по строительству или проконсультировавшись с нашими техническими специалистами.

· Очистка
Неотвержденный MS120 можно удалить с инструментов или оборудования с помощью чистящего средства или соответствующего растворителя. После отверждения его можно удалить только механическим способом, а поверхность необходимо очистить.

∎ Упаковка и хранение
· Характеристики упаковки: 
600 мл/шприц;
20 л/ведро, 200 кг/ведро.

· Хранение:
Запечатать и хранить при низкой температуре в сухом месте. Рекомендуется хранить в помещении с температурой от 5 до 25 ℃ и относительной влажностью ≤ 50%.
Срок хранения:
9 месяцев

· Транспортировка: защита от влаги, дождя, солнца, высоких температур, хранить вдали от источников тепла, обращаться осторожно, не сжимать и не ударять.


∎ Внимание
Закупоривать и хранить в недоступном для детей месте. Избегать контакта с глазами и кожей до отверждения. При случайном попадании на кожу сначала протереть ее мыльной водой или спиртом, а затем смыть чистой водой. При попадании в глаза сначала промыть их большим количеством воды и при необходимости немедленно обратиться к врачу.

∎ Данные по технике безопасности при эксплуатации
ПБВ сюда не входит. Внимательно прочитайте технический паспорт, паспорт безопасности вещества (ПБВ) и этикетку перед началом эксплуатации. Вы можете получить ПБВ у компании SEPNA или других дистрибьюторов или отправить по почте в сервисный центр sepna@sepna.cc, или по телефону +86-400-882-1323.

∎ Гарантия и ответственность
Все свойства продукта и детали применения, основанные на информации, считаются надежными и точными. Но вам все равно необходимо проверить его свойства и безопасность перед применением. Информация, которую мы предоставляем, неприменима при некоторых обстоятельствах. Компания SEPNA не гарантирует никаких других применений, выходящих за рамки спецификации, до тех пор, пока SEPNA не предоставит специальную письменную гарантию. SEPNA несет ответственность за замену или возврат денег только в том случае, если данный продукт неисправен в течение указанного выше гарантийного срока. SEPNA дает понять, что не несет ответственности за какие-либо несчастные случаи.
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