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[bookmark: PU821][bookmark: Single_Component_Polyurethane_Joint_Seal]Однокомпонентный полиуретановый герметик для швов
PU821
Описание продукта
[bookmark: PU821_is_one_component_solvent-free_poly]PU821 — это однокомпонентный полиуретановый строительный герметик с низким модулем упругости, не содержащий растворителей и обладающий длительной высокой эластичностью для соединения трещин при расширении конструкции и герметизации.

Основные особенности
1. Низкий модуль упругости и высокая эластичность, хорошая герметичность и водонепроницаемость
2. Однокомпонентный, удобный для нанесения, без запаха после отверждения, экологически чистый
3. Хорошая совместимость, простота ремонта
4. Влагоотверждаемый, без растрескивания, без объемной усадки после отверждения, быстро отверждаемый
5. Превосходная устойчивость к старению, водо- и маслостойкость, защита от плесени, отличная устойчивость к атмосферным воздействиям 
6. Отсутствие частиц на поверхности, яркий цвет, простота в эксплуатации.
7. Хорошо склеивается со многими поверхностями, не вызывает коррозии и загрязнения поверхности

[bookmark: Typical_Applications]Типичные области применения
1. Герметизация расширяющихся и растрескивающихся швов жилых зданий, площадей, дорог, взлетно-посадочных полос аэропортов, бетонных стен, мостов и туннелей, дверей и окон зданий и т. д.
2. Герметизация трещин дренажных трубопроводов, стоков, резервуаров, канализационных труб, бункеров, силосохранилищ и т. д.
3. Заделка отверстий в различных бетонных конструкциях стен и полов
4. Герметизация стыков отделки, боковых панелей, каменных плит и плит из металлов, эпоксидного пола и т. д.

Таблица технических данных
	СВОЙСТВО
	СТАНДАРТ / ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
	ЗНАЧЕНИЕ

	Внешний вид
	Визуальный контроль
	Черная/белая/серая паста

	Плотность (г/см3)
	GB/T 13477.2
	1,35±0,1 — серый, белый 1,25±0,1 — черный

	Провисание (мм)
	GB/T 13477.6
	≤ 3

	Время отверждения до отлипа (мин)
	GB/T 13477.5
	100 ~ 200

	Скорость отверждения (мм/сутки)
	Q/PSD 4-2018
	≥ 2,0

	Твердость (по шору А)
	GB/T 531.1
	20~40

	Прочность на разрыв (MПа)
	GB/T 528-2009
	≥ 0,8

	Удлинение при разрыве (%)
	GB/T 528-2009
	≥ 600

	Модуль упругости (МПа)
	GB/T 13477.10
	≤ 0,4

	Коэффициент восстановления (%)
	GB/T 13477.17
	≥ 70

	Температура нанесения (°C)
	/
	5~35

	Срок годности (месяц)
	/
	9
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Примечание. Все приведенные выше данные были протестированы в особых условиях (через 7 дней после полного отверждения).

Указания по применению
Инструмент: ручной или пневматический плунжерный пистолет для герметика
Очистка: Очистите и высушите все поверхности, удалив посторонние вещества и загрязняющие вещества, такие как масляная пыль, жир, иней, вода, грязь, старые герметики и любое защитное покрытие.
Для баллона
1. Отрежьте насадку под нужным углом и с учетом размера капли
2. Проткните мембрану в верхней части баллона и навинтите насадку
3. Поместите баллон в пистолет-аппликатор и нажимайте на спусковой крючок с одинаковой силой. 
Для шприца
1. Отрежьте кончик шприца и поместите в барабан пистолета
2. Привинтите торцевую крышку и насадку к барабану пистолета
3. Используя спусковой крючок, выдавливайте герметик с одинаковой силой
. Внимание!
1. Перед склеиванием материалов необходимо провести испытание на сцепление данного продукта с грунтовкой, активатором и другим соответствующим продуктом, чтобы убедиться в их совместимости. В то же время перед нанесением следует убедиться, что у герметика, грунтовки и активатора не истек срок годности.
2. Строго соблюдайте процесс нанесения, любое отклонение может привести к нарушению склеивания. Данный продукт безвреден после полного отверждения, но перед отверждением избегайте попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза и на кожу немедленно и тщательно промойте их водой с мылом. Если ситуация серьезная, немедленно обратитесь к врачу.
Упаковка и хранение
310 мл баллон, 400 мл/600 мл шприц, 20 шт./коробка, 2 коробки/упаковка.


При хранении при температуре 5~25 °C, относительной влажности воздуха ≤ 50 % в оригинальных закрытых контейнерах срок годности продукта составляет 9 месяцев с даты изготовления. Не храните при температуре выше 25 °C, относительной влажности более 80 %.
Транспортировка: защита от влаги, защита от дождя, защита от солнечных лучей, защита от высоких температур, вдали от источников тепла, осторожное обращение, не раздавливать и не сталкивать друг с другом.

Данные по технике безопасности при эксплуатации
ПБВ сюда не входит. Внимательно прочитайте технический паспорт, паспорт безопасности вещества (ПБВ) и этикетку перед началом эксплуатации. Вы можете получить ПБВ у компании SEPNA или других дистрибьюторов или отправить по почте в сервисный центр sepna@sepna.cc, или по телефону +86-400-882-1323.


Гарантия и ответственность
Все свойства продукта и детали применения, основанные на информации, считаются надежными и точными. Но вам все равно необходимо проверить его свойства и безопасность перед применением. Информация, которую мы предоставляем, неприменима при некоторых обстоятельствах. Компания SEPNA не гарантирует никаких других применений, выходящих за рамки спецификации, до тех пор, пока SEPNA не предоставит специальную письменную гарантию. Компания SEPNA несет ответственность за замену или возврат денег только в том случае, если данный продукт утратил свои свойства в течение указанного выше гарантийного срока. Компания SEPNA дает понять, что не несет ответственности за какие-либо несчастные случаи.
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