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[bookmark: One_Component_Auto_Glass_Polyurethane_Ad]Однокомпонентный полиуретановый клей для автомобильных стекол
SP861

∎ Описание продукта
[bookmark: SP861_is_one_component_polyurethane_adhe]SP 861 – это однокомпонентный полиуретановый клей с очень высокой прочностью на растяжение и эластичностью, не требующий грунтовки.
[bookmark: ∎Key_Features]∎ Основные особенности
1. Очень хорошо склеивается с поверхностью из различных материалов, таких как все виды металла, пиломатериалы, стекло, полиуретан, эпоксидная смола, полимерные покрытия и т.д. Высокая сила когезии и долговечность эластичного уплотнения
2. Однокомпонентный клей с отличной тиксотропией, его удобно наносить и он быстро отверждается
3. Отличная влагоустойчивость, стойкость к атмосферным воздействиям и старению
4. Отличные износостойкие свойства
5. Поддается покраске и полировке
6. Отсутствие провисания или текучести в пределах 30 мм в перпендикулярном направлении
7. Без грунтовки
[bookmark: ∎Typical_Applications]∎ Типичные области применения
1. Используется специально для лобового и боковых стекол автобусов, легковых автомобилей, железнодорожных транспортных средств (метро, высокоскоростные железные дороги), кораблей, космических транспортных средств, инженерных машин, вагонов и специальных транспортных средств
2. Для склеивания стеклянных, стальных и пластиковых аксессуаров (крыша автомобиля, боковые части кузова и передняя часть автомобиля)
3. Для склеивания различных материалов (таких как металл, пластик и стекло), требующих высокой прочности на растяжение и эластичности, склеивание может выдерживать высокую механическую деформирующую силу
∎ Таблица технических данных

	СВОЙСТВО
	СТАНДАРТ/ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
	ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

	Основное сырье
	-----
	Полиуретан

	Цвет
	Визуальный контроль
	Черный

	Внешний вид
	Визуальный контроль
	Однородная паста, без частиц, без пузырьков

	Плотность
	г/куб.см
	1,3±0,1

	Скорость экструзии
	мл/мин
	≥60

	Время отверждения до отлипа
	мин.
	10~40

	Скорость отверждения
	мм/ 24 ч
	3~5

	Твердость
	По Шору А
	≥50

	Прочность на разрыв
	МПа
	≥6

	Прочность на разрыв
	МПа
	＞4

	Прочность на разрыв
	МПа
	≥3

	Относительное удлинение при разрыве
	%
	≥400

	Температура нанесения
	°C
	5~35

	Рабочая температура
	°C
	-40~80

	Срок годности
	месяц
	9


Примечание:	Все приведенные выше данные были протестированы в особых условиях; условия хранения напрямую влияют на срок годности продукции.
∎ Указания по применению
Инструмент: Ручной или пневматический плунжерный пистолет для герметика
· Очистка: Очистите и высушите все поверхности, удалив посторонние вещества и загрязняющие вещества, такие как масляная пыль, жир, иней, вода, грязь, старые герметики и любое защитное покрытие.
· Для баллона
1. Отрежьте насадку под нужным углом и с учетом размера капли
2. Проткните мембрану в верхней части баллона и навинтите насадку
3. Поместите баллон в пистолет-аппликатор и нажимайте на спусковой крючок с одинаковой силой
· Для шприца
1. Отрежьте кончик шприца и поместите в барабан пистолета
2. Привинтите торцевую крышку и насадку к барабану пистолета
3. Используя спусковой крючок, выдавливайте герметик с одинаковой силой
· Внимание!
Использовать подходящую защитную одежду, перчатки и защиту для глаз/лица. При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды с мылом. При несчастном случае или плохом самочувствии немедленно обратиться за медицинской помощью.
∎Упаковка и хранение
310 мл баллон, 400 мл/600 мл шприц, 20 шт./коробка, 2 коробки/упаковка. 240 кг/бочка.
При хранении при температуре 5~25°C, влажности ≤25°C, относительной влажности воздуха≤50% в оригинальных закрытых контейнерах срок годности продукта составляет 9 месяцев с даты изготовления. Перед употреблением проверьте образцы продуктов, срок годности которых превышает установленный срок годности.
∎Данные по технике безопасности при эксплуатации
ПБВ сюда не входит. Внимательно прочитайте технический паспорт, паспорт безопасности вещества (ПБВ) и этикетку перед началом эксплуатации. Вы можете получить ПБВ у компании SEPNA или других дистрибьюторов или отправить по почте в сервисный центр sepna@sepna.cc, или по телефону +86-400-882-1323.
∎Гарантия и ответственность
Все свойства продукта и детали применения, основанные на информации, считаются надежными и точными. Но вам все равно необходимо проверить его свойства и безопасность перед применением. Информация, которую мы предоставляем, неприменима при некоторых обстоятельствах. Компания SEPNA не гарантирует никаких других применений, выходящих за рамки спецификации, до тех пор, пока SEPNA не предоставит специальную письменную гарантию. SEPNA несет ответственность за замену или возврат денег только в том случае, если данный продукт неисправен в течение указанного выше гарантийного срока. SEPNA дает понять, что не несет ответственности за какие-либо несчастные случаи.
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