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Технический паспорт
Полиуретановый многослойный клей
SP131
)

∎ Описание продукта
SP131 — это влагоотверждающийся однокомпонентный полиуретановый клей. Он будет пениться и расширяться между неровными поверхностями панелей.
[bookmark: ∎Typical_Applications]∎ Типичные области применения
Подходит для склеивания сэндвич-панелей и облицовочных материалов. SP131 обладает хорошей адгезией к дереву, пластику, металлу, стекловолокну, минеральной вате и т. д.
∎ Основные особенности
1. Не содержит растворителей;
2. Низкая дозировка, высокая прочность;
3. Высокая способность к расширению и хорошее наполнение;
4. Прост в использовании и может выкачиваться.
∎ Таблица технических данных

	Позиции
	Стандарт
	Технические характеристики
	Типовое значение

	
Внешний вид
	
Визуальный контроль
	Коричневато-желтая жидкость
	Коричневато-желтая жидкость

	Вязкость (МПа.с)
	GB/T 2794
	2500 ± 500
	2800

	Плотность (г/см3)
	GB/T 13354
	1,1 ± 0,1
	1,1

	Время отверждения до отлипа (мин)
	GB/T 13477
	20-40
	20

	Содержание твердых частиц (%)
	GB/T 2793
	≥ 99
	100

	Время открытой выдержки клея (мин)
	GB/T 10247
	/
	20

	Время отверждения (мин)
	GB/T 10247
	/
	45

	Прочность соединения внахлестку при сдвиге (МПа)
	GB/T 7124
	≥ 4
	4,8

	Рабочая температура (℃)
	/
	15 ~ 30
	/

	Примечание. Все вышеуказанные типичные значения были выявлены при температуре 23 ± 2 ℃ и относительной влажности 50 ± 5 %.



∎ Области применения
· Предварительная обработка
Адгезионные поверхности должны быть чистыми, сухими, без масла и смазки.
· Область применения
1. Как правило, количество наносимого клея составляет от 100 до 300 г/м2 в зависимости от типа склеиваемой основы. Для конкретных комбинаций подложек количество нанесенного клея должно быть определено путем тестирования.
2.  SP131 подходит для автоматического применения. После нанесения вручную шпателем распылите на поверхность мелкодисперсный раствор 10 % воды и соедините элементы до истечения времени высыхания.
3. Для достижения контакта между основой и клеем без зазоров требуется достаточное давление склеивания. Удельное давление зависит от основного материала и определяется экспериментально. Давление всегда должно быть ниже максимальной прочности материала на сжатие. Как только начнется склеивание, не ослабляйте давление до тех пор, пока не пройдет достаточное время.
4. Смесь может отверждаться при температуре 15~30 ℃. Чем выше температура, тем быстрее скорость отверждения: чем ниже температура, тем медленнее скорость отверждения. В процессе отверждения из клея выделяется углекислый газ. Если ни одна из подложек не является пористой, необходимо будет принять меры для выхода углекислого газа (например, через полости на склеиваемой поверхности).
5. В отношении способа нанесения ознакомьтесь с инструкцией по применению или проконсультируйтесь с нашим техническим персоналом.
∎ Упаковка
Ведро: 18 кг/ведро
Бочка: 200 кг/бочка
КСГМГ 1100 кг/КСГМГ
∎ Срок годности
Срок годности: 6 месяцев в закрытой упаковке в прохладном и сухом месте для хранения при температуре от +8 до + 28 ℃.
∎ Меры предосторожности
1.  Неиспользованные продукты следует герметично закрывать во избежание впитывания влаги.
2.  Хранить в недоступном для детей месте.
3. Рекомендуется использовать в хорошо проветриваемом месте.
4.  При попадании в глаза и на кожу сначала промыть большим количеством воды и при необходимости немедленно обратиться к врачу.
5.  Информацию о безопасности продукта см. в ПБВ (Паспорт безопасности вещества).
∎ Специальные инструкции
Данные, приведенные в техническом паспорте, были получены в лабораторных условиях. Из-за различий в условиях использования пользователь несет ответственность за испытание и валидацию данного продукта в соответствии со своими собственными условиями использования. Компания SEPNA не гарантирует возникновения вопросов в процессе продажи продукции Sepna technology (Сепна Текнолоджи) и использования при определенных условиях. Мы не несем ответственности за прямые, косвенные или случайные убытки, возникающие в результате проблем с научно-технической продукцией. Если в процессе использования возникнут какие-либо проблемы, обратитесь в наш отдел технического обслуживания для предоставления всех услуг.
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