∎ Описание продукта

SP131 — это влагоотверждающийся однокомпонентный полиуретановый клей. Он будет пениться и расширяться между неровными поверхностями панелей.

∎ Типичные области применения

Подходит для склеивания сэндвич-панелей и облицовочных материалов. SP131 обладает хорошей адгезией к дереву, пластику, металлу, стекловолокну, минеральной вате и т. д.

∎ Основные особенности

- Не содержит растворителей;

- Низкая дозировка, высокая прочность;

- Высокая способность к расширению и хорошее наполнение;

- Прост в использовании и может выкачиваться.

∎ Таблица технических данных

| Позиции | Стандарт | Технические характеристики | Типовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | Визуальный контроль | Коричневато-желтая жидкость | Коричневато-желтая жидкость |
| Вязкость (МПа.с) | GB/T 2794 | 2500 ± 500 | 2800 |
| Плотность (г/см3) | GB/T 13354 | 1,1 ± 0,1 | 1,1 |
| Время отверждения до отлипа (мин) | GB/T 13477 | 20-40 | 20 |
| Содержание твердых частиц (%) | GB/T 2793 | ≥ 99 | 100 |
| Время открытой выдержки клея (мин) | GB/T 10247 | / | 20 |
| Время отверждения (мин) | GB/T 10247 | / | 45 |
| Прочность соединения внахлестку при сдвиге (МПа) | GB/T 7124 | ≥ 4 | 4,8 |
| Рабочая температура (℃) | / | 15 ~ 30 | / |
| Примечание. Все вышеуказанные типичные значения были выявлены при температуре 23 ± 2 ℃ и относительной влажности 50 ± 5 %. |  |  |  |

∎ Области применения

- Предварительная обработка

Адгезионные поверхности должны быть чистыми, сухими, без масла и смазки.

- Область применения

- Как правило, количество наносимого клея составляет от 100 до 300 г/м2 в зависимости от типа склеиваемой основы. Для конкретных комбинаций подложек количество нанесенного клея должно быть определено путем тестирования.

- SP131 подходит для автоматического применения. После нанесения вручную шпателем распылите на поверхность мелкодисперсный раствор 10 % воды и соедините элементы до истечения времени высыхания.

- Для достижения контакта между основой и клеем без зазоров требуется достаточное давление склеивания. Удельное давление зависит от основного материала и определяется экспериментально. Давление всегда должно быть ниже максимальной прочности материала на сжатие. Как только начнется склеивание, не ослабляйте давление до тех пор, пока не пройдет достаточное время.

- Смесь может отверждаться при температуре 15~30 ℃. Чем выше температура, тем быстрее скорость отверждения: чем ниже температура, тем медленнее скорость отверждения. В процессе отверждения из клея выделяется углекислый газ. Если ни одна из подложек не является пористой, необходимо будет принять меры для выхода углекислого газа (например, через полости на склеиваемой поверхности).

- В отношении способа нанесения ознакомьтесь с инструкцией по применению или проконсультируйтесь с нашим техническим персоналом.

∎ Упаковка

Ведро: 18 кг/ведро

Бочка: 200 кг/бочка

КСГМГ 1100 кг/КСГМГ

∎ Срок годности

Срок годности: 6 месяцев в закрытой упаковке в прохладном и сухом месте для хранения при температуре от +8 до + 28 ℃.

∎ Меры предосторожности

- Неиспользованные продукты следует герметично закрывать во избежание впитывания влаги.

- Хранить в недоступном для детей месте.

3. Рекомендуется использовать в хорошо проветриваемом месте.

- При попадании в глаза и на кожу сначала промыть большим количеством воды и при необходимости немедленно обратиться к врачу.

- Информацию о безопасности продукта см. в ПБВ (Паспорт безопасности вещества).

∎ Специальные инструкции

Данные, приведенные в техническом паспорте, были получены в лабораторных условиях. Из-за различий в условиях использования пользователь несет ответственность за испытание и валидацию данного продукта в соответствии со своими собственными условиями использования. Компания SEPNA не гарантирует возникновения вопросов в процессе продажи продукции Sepna technology (Сепна Текнолоджи) и использования при определенных условиях. Мы не несем ответственности за прямые, косвенные или случайные убытки, возникающие в результате проблем с научно-технической продукцией. Если в процессе использования возникнут какие-либо проблемы, обратитесь в наш отдел технического обслуживания для предоставления всех услуг.