[bookmark: Polyurethane_windshield_adhesive_sealant]Полиуретановый клей-герметик для лобового стекла
[bookmark: SP870]SP870
∎ Описание продукта
[bookmark: SP870_is_a_one_component_moisture_curabl]SP870 – это однокомпонентный влагозатвердевающий полиуретановый клей для стекла, который обладает хорошими герметизирующими свойствами и когезией. Склеиваемая основа не подвержена коррозии, загрязнению окружающей среды и обладает хорошей адгезией к металлу, стеклу и другим поверхностям.
[bookmark: ∎Typical_Applications]∎ Типичные области применения
1. Склеивание и герметизация лобового стекла автомобиля и боковых стекол
2. Установка и герметизация стекол для низкоскоростных электромобилей.
3. Используется для обеспечения высокой прочности склеивания стекла и кузова различных транспортных средств.
4. Хорошая адгезия к различным поверхностям, таким как стекло, алюминиевые пластины и т.д.
∎ Основные особенности
1. Хорошая	адгезия и герметизация, высокая прочность склеивания. Без грунтовки.
2. Хорошие	тиксотропные и экструзионные свойства, удобная структура.
3. Экологичен, не улетучивается после отверждения, не наносит вреда человеческому организму.
4. Однокомпонентный, влагозатвердевающий, не капает при вертикальном нанесении
5. Выдерживает высокие динамические нагрузки; не провисает при прерывании склеивания
6. Хорошая устойчивость к старению и атмосферным воздействиям
∎ Таблица технических данных

	СВОЙСТВО
	СТАНДАРТ
	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
	ИСПЫТАТЕЛЬ-НОЕ ЗНАЧЕНИЕ SP870

	Основное сырье
	-----
	-----
	Полиуретан

	Внешний вид
	Визуальный контроль
	Визуальный контроль
	Черная паста

	Провисание
	GB/T 13477-2002
	мм
	0

	Время отверждения до отлипа
	GB/T 13477-2002
	мин.
	20~40

	Скорость отверждения
	HG/T 4363-2012
	мм/д
	>3

	Содержание твердых частиц
	GB/T 2793-1995
	%
	≥98

	Твердость
	GB/T 531-2008
	По Шору А
	50±5

	Прочность на разрыв
	GB/T 528-2009
	МПа
	>4,5

	Относительное удлинение при разрыве
	GB/T 528-2009
	%
	≥400

	Прочность на разрыв
	GB/T 529-2009
	Н/мм
	>15

	Рабочая температура
	--
	℃
	-40~+90


Примечание:	Данные испытаний при температуре 23 ± 2 ℃ и относительной влажности 50 ± 5%.
Испытательное значение времени высыхания поверхности будет варьироваться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

∎ Указания по применению
· Предварительная обработка основания
Поверхность склеиваемого основания должна быть чистой и сухой, без пыли, масляных и водяных пятен. Склеиваемая поверхность должна быть очищена и предварительно обработана моющим средством или грунтовкой. В противном случае, это может привести к нарушению процесса склеивания. Клей наносится и отверждается в соответствии с методом изготовления, а время безопасной езды зависит от температуры и влажности окружающей среды.
Температура и влажность окружающей среды оказывают большое влияние на высыхание поверхности и отверждение клея для стекла. Рекомендуется, чтобы температура окружающей среды в помещении составляла 5~35 ℃, а относительная влажность - 50~70%. Если температура ниже 5 ℃, перед использованием рекомендуется поместить продукт на 1 час в среду с температурой 30-40 ℃ для нагревания (время нагревания не должно превышать 3 часов).
· Метод работы см. в инструкциях по строительству или проконсультировавшись с нашими техническими специалистами.

· Очистка
Неотвержденный клей SP870 можно удалить с инструментов или оборудования с помощью чистящего средства или соответствующего растворителя. После отверждения его можно удалить только механическим способом, а поверхность необходимо очистить.

· Дополнительные инструкции
1. Чтобы обеспечить эффект склеивания и совместимость продукта с основанием, следует заранее провести испытание в реальных условиях основания и окружающей среды.
2. Не наносится на замерзшую или влажную поверхность основания с силиконовым маслом и силиконовой резиной.
3. Неполное отверждение силиконового клея, клея, модифицированного силаном замкнутого цикла, спирт и спиртосодержащие растворители будут препятствовать нормальному отверждению клея для стекла. Следует избегать прямого контакта между ними.
4. Приведенные выше инструкции предназначены только для общего ознакомления. При необходимости мы предоставим предложения по конкретному типу применения.

∎ Упаковка и хранение
· Спецификация упаковки:
600 мл/шприц; 400 мл/шприц; 310 мл/баллон.

· Хранение:
Запечатать и хранить при низкой температуре в сухом месте. Рекомендуется хранить в помещении с температурой от 5 до 25 ℃ и относительной влажностью ≤ 50%.

Срок хранения:	9 месяцев

· Транспортировка: защита от влаги, дождя, солнца, высоких температур, хранить вдали от источников тепла, обращаться осторожно, не сжимать и не ударять.
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∎ Внимание
Закупоривать и хранить в недоступном для детей месте. Избегать контакта с глазами и кожей до отверждения. При случайном попадании на кожу сначала протереть ее мыльной водой или спиртом, а затем смыть чистой водой. При попадании в глаза сначала промыть их большим количеством воды и при необходимости немедленно обратиться к врачу.

∎ Данные по технике безопасности при эксплуатации
ПБВ сюда не входит. Внимательно прочитайте технический паспорт, паспорт безопасности вещества (ПБВ) и этикетку перед началом эксплуатации. Вы можете получить ПБВ у компании SEPNA или других дистрибьюторов или отправить по почте в сервисный центр sepna@sepna.cc, или по телефону +86-400-882-1323.

∎ Гарантия и ответственность
Все свойства продукта и детали применения, основанные на информации, считаются надежными и точными. Но вам все равно необходимо проверить его свойства и безопасность перед применением. Информация, которую мы предоставляем, неприменима при некоторых обстоятельствах. Компания SEPNA не гарантирует никаких других применений, выходящих за рамки спецификации, до тех пор, пока SEPNA не предоставит специальную письменную гарантию. SEPNA несет ответственность за замену или возврат денег только в том случае, если данный продукт неисправен в течение указанного выше гарантийного срока. SEPNA дает понять, что не несет ответственности за какие-либо несчастные случаи.
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